ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO IV

CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES, NAS COMUNIDADES DE BREJINHO, PAU TERRA E RIACHO SECO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA; 01 (UMA) PONTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CANARANA; 01 (UMA) PONTE NO PROJETO FORMOSO, NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA; TODOS LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA.

- OBJETIVO

  - FINALIDADE

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução na execução de obras e serviços de construção de pontes em concreto armado, sendo infraestrutura e mesoestrutura em alvenaria de pedra argamassada e superestrutura em concreto armado, sendo três unidades nas comunidades de Brejinho, Pau Terra e Riacho Seco, respectivamente, zona rural do município de Santana, uma na sede do município de Canarana e outra no Projeto Formoso, no município de Bom Jesus da Lapa; na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, Estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, serão referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço da obra. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução dos serviços – POR ITEM - será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - Mobilização de Pessoal, material e Equipamentos.

Nesta etapa a contratada mobilizará para o local das obras e serviços toda mão-de-obra necessária para sua condução, incluindo nestes custos as despesas com alimentação, transporte, hospedagem e outras previstas em Planilha Orçamentária.

  - Desmobilização de Pessoal, material e Equipamentos.

A desmobilização constará da remoção de toda instalação provisória e remoção da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.

  - Placa de Obra.

A placa da obra será na dimensão 3,00 x 2,00m, fabricada em chapa galvanizada e deverá conter dados do objeto do contrato e detalhes fornecidos pela CODEVASF e, terá sua localização indicada pela FISCALIZAÇÂO. Sua estrutura de sustentação será em madeira de Lei na condição de suportar as tensões e cargas provenientes das ações do vento, estrutura própria e de terceiros.

  - Instalação de Canteiro de Obras.

Será admitida locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m, com um sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, como escritório provisório de apoio logístico na área interna do terreno para acomodação da mão de obra, materiais e equipamentos; constituindo de edificação com instalações elétricas básicas, inclusive contra incêndio e raio; instalações hidro-sanitárias, inclusive fossa, sumidouro. Todos os ambientes providos de boa iluminação, ventilação e conforto térmico.

  - Administração local da obra.

Neste item constam as despesas relativas com os equipamentos de segurança, fardamento, medicamentos, telefone, água, energia e mão-de-obra especializada imprescindível para a condução dos serviços, todos resumidos no item composição de preços unitários.

- INFRA-MESO ESTRUTURA

Será executado meso estrutura (forma retangular - conforme projeto) em alvenaria de pedra argamassada ou estrutura de concreto armado.

  - Capina e limpeza manual de terreno.

Quando necessário, como mínimo, devem ser seguidos os seguintes procedimentos de limpeza:

          - Remoção de toda vegetação rasteira, entulhos, detritos.

          - Limpeza manual da pavimentação e revestimentos existentes.

  - Escavação mecânica em solo de 1ª categoria.

Deverá ser utilizado retroescavadeira sobre rodas com carregadeira para tal serviço.

  - Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa cimento/areia, traço 1:4.

Será executada, onde indicada em projeto específico de cada ponte, infra estrutura de sustentação em alvenaria de pedra argamassada para receber meso estrutura da ponte.

As pedras serão tipo pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação, deverão ser de boa qualidade e de preferência de origem granítica ou semelhante.

A argamassa será de cimento e areia na traço 1:4, não sendo permitida a adição de barro. A areia deverá estar isenta de matéria orgânica.

Traço para 1 saco de cimento.

1 saco de cimento: 8 latas de areia seca

          - saco de cimento: 10 latas de areia úmida (3%) - 1 lata = 18 litros.

  - Lastro de concreto magro.

Será executado lastro de concreto magro para sapatas, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.

Executado em lastro de concreto magro com 5cm de espessura.

- SUPERESTRUTURA

Será executada uma mesa totalmente em estrutura armada, acompanhada de guarda rodas e guarda corpo, conforme projeto.

- Fabricação de escoras do tipo pontaleteada de madeira.

Escoramento suficientemente rígido em peças estrategicamente distribuídas, locadas e alinhadas.

Condições Gerais

Dever-se-á usar escoramento sempre que houver instabilidade das estruturas a concretar ou em situações constituídas de solo passível de desmoronamentos. Serão empregados os tipos de escoramento prescritos nestas Especificações, conforme padrões da Contratante ou detalhes de projeto, salvo autorização em contrário da Fiscalização. O escoramento deverá ser removido cuidadosamente à medida em que as estruturas se estabilizam.

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo a mesma substituir o escoramento por aumento na inclinação dos taludes das paredes das valas ou cavas (H/V).

a) Pontaleteamento

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior à do lençol freático e em profundidades menores.

Também utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol freático. Serão empregadas pranchas de madeira com seção mínima de 2" x 6", de maneia a  cobrir 50% da parede da vala, com contraventamento em longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

Será empregado escoramento fechado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância exija uma condição estanque das paredes das valas. Subdivide-se em: cançoeira pranchada de madeiras macho e fêmea; estacas-pranchas metálicas; e pranchada horizontal madeira/metálica.

Cançoeira – será utilizada em locais geralmente sem a presença de lençol d'água, constituída de estacas de madeira com seção mínima de 2" x 6" contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

Pranchada de Madeiras Macho e Fêmea – para valas em locais com a presença de lençol freático e com solos arenosos, poderá ser indicado o uso deste tipo de escoramento. As estacas-pranchas de madeira terão encaixes macho e fêmea e as seguintes dimensões mínimas: estacas: 2" x 6"; longarinas e estroncas: 3" x 4 1/2".

Estacas-Pranchas Metálicas – serão constituídas por estacas metálicas, com encaixe estanque nas bordas, contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2", sendo utilizadas em valas com presença de lençol freático. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

Pranchada Horizontal – constituída de perfis metálicos de seção I. Entre os perfis metálicos serão colocadas pranchas de madeira de seção mínima 3" x 10", que ficarão apertadas de encontro às abas dos perfis adjacentes, devidamente contraventados. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

O escoramento em escavações abaixo do lençol freático em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, deverá ter ficha (altura adicional de escoramento no fundo da vala), a qual deverá ser aprovada pela Fiscalização.

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a natureza e profundidade do terreno, devendo a Empreiteira considerar nos preços unitários as dimensões das peças necessárias para a realidade do local da obra, uma vez que o presente documento fixa apenas as dimensões mínimas. A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a sua estanqueidade e estabilidade.

- Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e=25 mm

As fôrmas devem ser executadas com emprego de madeira serrada, devendo estar alinhadas, niveladas e estanques, de modo a garantir um acabamento satisfatório às peças a serem concretadas.

A execução das fôrmas deverá atender ao disposto na especificação de serviço e projeto, bem como, aos aspectos a seguir relacionados:

- As fôrmas só poderão ser retiradas quando o concreto tiver capacidade de resistir aos esforços atuantes. Caso não seja utilizado cimento de alta resistência inicial, deverão ser obedecidos os prazos indicados pela NBR 6118, a saber: Faces laterais: 03 (três) dias, mantendo-se o processo de cura definido no projeto ou especificado pela ABNT.

- A retirada das fôrmas deverá ser efetuada sem choques, obedecendo a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

- Nenhuma obra será aceita como concluída, pela Fiscalização, caso não tenham sido retirada todas as fôrmas.

- Armação de estrutura convencional, utilizando: Aço CA-50 de 8.0, 10.0, 12.5, 20,0 e 25.0mm; Aço CA-60 de 4.2mm – montagem

As armaduras, moldadas e instaladas, em aço para concreto armado CA-50 e CA-60 devem atentar rigorosa observação ao cobrimento definido no projeto estrutural.

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber, NBR – 6118, NBR – 7480, NBR – 7478.

A executante deverá verificar todas as plantas de ferragens (listas de ferros, comprimentos, quantidades, etc), antes do início dos serviços.

Deverão ser tomados cuidados especiais no dobramento das barras, para que as mesmas tenham os raios indicados em projeto ou os limites estabelecidos pela NBR 7480. A não observância destes limites poderá ocasionar fissuras nas barras e prejudicar a segurança da estrutura.

Não será permitido solda nas barras, bem como, nenhum tratamento à quente. Deverão ser observados os recobrimentos das armaduras e os comprimentos de emendas, indicados em projeto.

Todas as barras de aço para as armaduras devem ser fornecidas nos comprimentos indicados no projeto. Não se permitirão emendas nas barras sem aprovação da Fiscalização.

Toda armadura deverá ser instalada e fixada em posição indicada no projeto, de forma a evitar um deslocamento durante a concretagem. A ferragem deverá estar livre de corrosão ou materiais estranhos (óleos, serragem, madeira, restos de concretagem soltos, etc.).

Os distanciadores para manter a ferragem afastada das formas, serão feitos em pastilhas de argamassa, obedecendo à mesma dosagem (eliminando-se os agregados graúdos) do concreto do bloco, com dimensões e características previamente aprovadas pela Fiscalização. Não serão permitidos distanciadores feitos de pedra, ferro ou madeira. Poderão ser utilizados outros distanciadores, desde que aprovados pela Fiscalização.

- Concreto FCK = 25 MPA, estrutural

O concreto será dosado racionalmente, de modo a obter-se com os materiais disponíveis, uma mistura de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado.

A quantidade de água de amassamento deverá ser a mínima compatível com a energia de adensamento a ser aplicado no concreto.

Após adensamento, a superfície do concreto deverá apresentar-se ligeiramente unidade.

O concreto terá uma resistência FCK = 25,0 MPA. Todos os traços, cujas proporções previstas na dosagem não forem obedecidas, serão rejeitados pela fiscalização e removidos para fora dos limites da construção.

Todo o concreto deverá ser vibrado mecanicamente, sendo para isso, usado vibradores de imersão na bitola recomendada para as dimensões da forma.

Antes do lançamento, toda a forma deverá ser limpa, umedecida e vedada, para que se evite a fuga da argamassa.

Para que tenhamos uma boa cura do concreto, o mesmo deverá ser mantido sempre úmido.

- Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma.

- Instalação de Dreno de PVC - DN 75mm

Onde indicado em projeto deverá ser instalado dreno em tubo, PVC, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água.

- Instalação de Guarda-Corpo em tubos de aço galvanizado

Onde indicado em projeto, será instalado guarda-corpo de aço galvanizado de 0,50m, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m a 1,50m, travessas horizontais de 1.1/2", fixado com chumbador mecânico.

6)	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS

  - Limpeza mecanizada de terreno.

Deverá ser executada limpeza mecanizada com a utilização de trator de esteiras, potência mínima 150 HP, de raízes, vegetação rasteira e demais detritos orgânicos ou outros que venham a comprometer futuramente a instabilidade da estrutura.

Onde indicado, também haverá corte e aterro compensado com a utilização de trator de esteiras.

  - Escavação e carga de material de 1ª categoria

Entende-se como tal todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,10m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. Os transportes que excederem a distância de 1000m serão pagos como momento extraordinário de transporte conforme item de planilha.

  - Momento de Transporte extraordinário

Haverá carga e descarga mecânica de solo com utilização de caminhão basculante e pá carregadeira do material escavado de jazida.

O transporte do material escavado na base/subleito não aproveitado até as áreas de bota-fora com DMT até 10km em caminhão basculante capacidade mínima de 6m³. Atentar e seguir as normas ambientais de manuseio e despejo de materiais inservíveis.

  - Espalhamento mecanizado de material de 1ª categoria

O espalhamento do material de primeira categoria se dará com a utilização de motoniveladora potência básica líquida 125HP, ou similar, de modo uniforme por toda a largura da via.

  - Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal.

Após o espalhamento do material de primeira categoria, dar-se-á a fase de compactação a atingir 100% PN. Deverá ser utilizado caminhão pipa 10.000 litros trucado, para umedecer o material, motoniveladora potência básica líquida 125HP e rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso e trator de pneus com potência de 122CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada; a fim de que seja garantido a compactação especificada.

7)	PAVIMENTAÇÃO DE VIA

O dimensionamento final da base e condicionamento do sub-leito será de responsabilidade do Construtor, através de método CBR, conforme o tipo de sub-leito no local da obra, caracterizado através da sondagem de reconhecimento. Em toda área da ponte deverá ser previsto um tráfego intenso de pedestres e nas vias de veículos de cargas pesadas. A base só poderá ser executada após o assentamento das todas as redes.

        - Reforço de sub-leito.

No caso de projeto de renovação de áreas urbanas, o reforço do sub-leito pode ou não ser necessário. No entanto, com base nos resultados do índice do Suporte Califórnia, CBR, para a área, o reforço de sub-leito em certas áreas localizadas e especialmente nas vias principais se torna uma obrigação. Portanto, após a terraplenagem será necessário recolocar e nivelar o eixo e as bordas das diferentes áreas da ponte, a fim de que seja procedida a sua conformação geométrica, através de pequenos cortes e complementações.

Por circunstâncias técnico-econômicas a pavimentação deve ser executada sobre um sub-leito regularizado e como uma regularização do subleito considera-se os serviços a seguir:

* Escarificação do subleito das vias em toda a largura e extensão da plataforma em uma profundidade mínima de 0,20m;

* Gradeamento, umedecimento, homogeneização do solo escarificado e aeração;

* Acabamento preliminar da plataforma;

* Compactação do solo na umidade ótima;

* Acabamento final da plataforma.

O material a ser empregado, deverá ser proveniente de ocorrências de materiais indicados no projeto, possuindo características superiores à dos materiais do sub-leito, será selecionado na fase do projeto, dentre os melhores disponíveis.

O índice do Suporte Califórnia mínimo, determinado segundo o método do DNER-ME 49-64 com energia do método DNER-ME 48-64, deverá ser superior ao valor de 7%. A expansão máxima deverá ser 3%.

Compreende operações de espalhamento, pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento do material importado, de tal modo a ser obtida uma superfície estável e de acabamento adequado ao assentamento no local, obedecendo à espessura indicada no dimensionamento do espalhamento, em camadas individuais, de no máximo 20cm e no mínimo 10cm de espessura, após compactação.

O grau de compactação deverá ser 100%, em relação à massa específica aparente, seca, máxima, obtida no ensaio DNER-ME 48-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado + 2%. Será utilizado como base de regularização, arenoso ou brita graduada estabelecendo uma base uniforme, compactada e nivelada pronto para o recebimento do colchão de areia no qual será assentado o pavimento intertravado.

Os materiais a serem empregados em bases devem apresentar um índice de Suporte Califórnia igual ou superior a 20% e expansão máxima de 1%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64, e com a energia de compactação correspondente ao método DNER-ME 48-64. Compreende as operações de espalhamento, mistura, pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados entre áreas confinadas e devidamente preparadas, na largura desejada, nas quantidades que permitam após compactação, atingir a espessura projetada.

A espessura mínima de qualquer camada de base será de 10cm após compactação.

        - Meio fio.

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto reto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

Utiliza-se meio-fio de concreto com pó de pedra granítica similar à dos meios fios existentes, com acabamento lavado. Este será utilizado entre áreas de pedestres e o leito da via, constituindo guias inclinadas tipo especial. Para curvas com raios reduzidos, deverão ser fabricadas peças com dimensões compatíveis, de forma a obter-se um acabamento harmonioso.

As cavas para assentamento do meio-fio, terão seu fundo em terreno firme e será previamente apiloado, para que seja então lançada em toda sua largura uma camada de concreto na espessura de 5 cm, suficientemente adensado, que servirá de apoio para o meio-fio. Lateralmente (do lado do passeio) e a cada encontro de peças, será executado um contra-forte, na forma de cunha, também em concreto. O traço do concreto aqui utilizado será 1:3:5, 15MPa

O assentamento deve ser feito com encontros secos que deverão se situar com espaçamento de até no máximo 4mm.

        - Pavimentação flexível (Paralelepípedos).

A camada da superfície é constituída pelas unidades de pavimentação colocadas de forma a se ajustarem uns aos outros. Essa camada, de contato direto com o tráfego é chamada de camada de rolamento. A camada de rolamento é formada pela areia média, blocos e pelo rejuntamento com areia fina, que só deve ocorrer depois de executados o confinamento e a drenagem.

As diferentes unidades de pavimentação flexível e intertravada serão aplicadas de forma semelhante sobre colchões de areia. Os diferentes materiais a serem utilizados são blocos de concreto de diferentes cores e formas, paralelepípedos de granitos com dimensões regulares e, por final, paralelepípedos reaproveitados da pavimentação existente com dimensões irregulares.

As unidades de pavimentação intertravada devem ser assentadas conforme composições indicadas nas plantas de diagramação de piso. Sobre o leito e base granular devidamente compactado e drenado distribui-se uma camada de areia média com altura de 4 a 5 cm. Deverão ser assentados atendendo os seguintes procedimentos e requisitos:

          - Antecipadamente à execução já deverão existir guias para   confinamento lateral da pavimentação.

          - A areia media seca deverá ser espalhada regularmente sobre a base preparada.

          - Depois de lançada a camada de areia, a mesma nunca deverá ser compactada.

          - O volume de areia deverá ser em uma quantidade que após o sarrafeamento reste uma espessura de 04 cm.

          - O assentamento deve seguir o projeto de forma a dar à área sua devida inclinação conforme indicada na planta de Níveis e Drenagem Superficial não sendo admissível declividades inferiores a 0,5% sempre garantindo drenagem positiva.

          - Assentamento das unidades de pavimentação justapostos e com juntas mínimas possíveis.

          - Após aplicação dos blocos, no encontro dos mesmos com a guia de confinamento lateral, preenche-se o espaço existente com blocos cortados com exatidão.

          - Depois da compactação inicial de nivelamento, a areia fina é posta sobre os blocos em camadas finas para realizar a compactação final de travamento.

          - No processo de travamento, o espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

          - Sempre passar a placa vibratória nos sentidos longitudinal e transversal, garantido-se o intertravamento das peças.

          - Em caso de chuvas fortes antes da colocação dos blocos, a camada de areia encharcada deve ser retirada e substituída por outra seca.

          - Todo acabamento será realizado com peças cortadas em bancadas fixas sem qualquer uso de argamassa.

          - O uso de vibrocompactador é fundamental.

          - Duas semanas depois da primeira selagem deve ser feita outra selagem.

          - Considerar outras recomendações do Fabricante.

Bom Jesus da Lapa, novembro de 2019.