ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO IV

CONSTRUÇÃO DE 01 (uma) PONTE, NO POVOADO DE CAMPOS A FIM DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE BOQUIRA, NO ESTADO DA BAHIA.

- OBJETIVO

  - FINALIDADE

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução na execução de obras e serviços de construção de ponte em concreto armado, sendo infraestrutura e mesoestrutura em alvenaria de pedra argamassada e superestrutura em concreto armado, no Povoado de Campos a fim de Campos, zona rural do município de Boquira; área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, Estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, serão referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Serão abordados, detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço da obra. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução dos serviços – ITEM 01 - será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - Mobilização de Pessoal, material e Equipamentos.

Nesta etapa a contratada mobilizará para o local das obras e serviços toda mão-de-obra necessária para sua condução, incluindo nestes custos as despesas com alimentação, transporte, hospedagem e outras previstas em Planilha Orçamentária.

  - Desmobilização de Pessoal, material e Equipamentos.

A desmobilização constará da remoção de toda instalação provisória e remoção da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços.

  - Placa de Obra.

A placa da obra será na dimensão 3,00 x 2,00m, fabricada em chapa galvanizada e deverá conter dados do objeto do contrato e detalhes fornecidos pela CODEVASF e, terá sua localização indicada pela FISCALIZAÇÂO. Sua estrutura de sustentação será em madeira de Lei na condição de suportar as tensões e cargas provenientes das ações do vento, estrutura própria e de terceiros.

  - Instalação de Canteiro de Obras.

Será admitida locação de container 2,30 x 6,00m, altura=2,50m, com um sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, como escritório provisório de apoio logístico na área interna do terreno para acomodação da mão de obra, materiais e equipamentos; constituindo de edificação com instalações elétricas básicas, inclusive contra incêndio e raio; instalações hidro-sanitárias, inclusive fossa, sumidouro. Todos os ambientes providos de boa iluminação, ventilação e conforto térmico.

  - Administração local da obra.

Neste item constam as despesas relativas com os equipamentos de segurança, fardamento, medicamentos, telefone, água, energia e mão-de-obra especializada imprescindível para a condução dos serviços, todos resumidos no item composição de preços unitários.

- INFRA-MESO ESTRUTURA

Será executado meso estrutura (forma retangular - conforme projeto) em alvenaria de pedra argamassada ou estrutura de concreto armado.

  - Capina e limpeza manual de terreno.

Quando necessário, como mínimo, devem ser seguidos os seguintes procedimentos de limpeza:

          - Remoção de toda vegetação rasteira, entulhos, detritos.

          - Limpeza manual da pavimentação e revestimentos existentes.

  - Escavação mecânica em solo de 1ª categoria.

Deverá ser utilizado retroescavadeira sobre rodas com carregadeira para tal serviço.

  - Embasamento c/ pedra argamassada utilizando argamassa cimento/areia, traço 1:4.

Será executada, onde indicada em projeto específico de cada ponte, infra estrutura de sustentação em alvenaria de pedra argamassada para receber meso estrutura da ponte.

As pedras serão tipo pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação, deverão ser de boa qualidade e de preferência de origem granítica ou semelhante.

A argamassa será de cimento e areia na traço 1:4, não sendo permitida a adição de barro. A areia deverá estar isenta de matéria orgânica.

Traço para 1 saco de cimento.

1 saco de cimento: 8 latas de areia seca

          - saco de cimento: 10 latas de areia úmida (3%) - 1 lata = 18 litros.

  - Lastro de concreto magro.

Será executado lastro de concreto magro para sapatas, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.

Executado em lastro de concreto magro com 5cm de espessura.

- SUPERESTRUTURA

Será executada uma mesa totalmente em estrutura armada, acompanhada de guarda rodas e guarda corpo, conforme projeto.

- Fabricação de escoras do tipo pontaleteada de madeira.

Escoramento suficientemente rígido em peças estrategicamente distribuídas, locadas e alinhadas.

Condições Gerais

Dever-se-á usar escoramento sempre que houver instabilidade das estruturas a concretar ou em situações constituídas de solo passível de desmoronamentos. Serão empregados os tipos de escoramento prescritos nestas Especificações, conforme padrões da Contratante ou detalhes de projeto, salvo autorização em contrário da Fiscalização. O escoramento deverá ser removido cuidadosamente à medida em que as estruturas se estabilizam.

A Fiscalização poderá solicitar o cálculo do escoramento, podendo a mesma substituir o escoramento por aumento na inclinação dos taludes das paredes das valas ou cavas (H/V).

a) Pontaleteamento

Utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior à do lençol freático e em profundidades menores.

Também utilizado nas escavações em solos coesivos, geralmente em cota superior ao nível do lençol freático. Serão empregadas pranchas de madeira com seção mínima de 2" x 6", de maneia a  cobrir 50% da parede da vala, com contraventamento em longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

Será empregado escoramento fechado em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou quando alguma circunstância exija uma condição estanque das paredes das valas. Subdivide-se em: cançoeira pranchada de madeiras macho e fêmea; estacas-pranchas metálicas; e pranchada horizontal madeira/metálica.

Cançoeira – será utilizada em locais geralmente sem a presença de lençol d'água, constituída de estacas de madeira com seção mínima de 2" x 6" contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2".

Pranchada de Madeiras Macho e Fêmea – para valas em locais com a presença de lençol freático e com solos arenosos, poderá ser indicado o uso deste tipo de escoramento. As estacas-pranchas de madeira terão encaixes macho e fêmea e as seguintes dimensões mínimas: estacas: 2" x 6"; longarinas e estroncas: 3" x 4 1/2".

Estacas-Pranchas Metálicas – serão constituídas por estacas metálicas, com encaixe estanque nas bordas, contraventadas com longarinas e estroncas de madeira com seção mínima de 3" x 4 1/2", sendo utilizadas em valas com presença de lençol freático. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

Pranchada Horizontal – constituída de perfis metálicos de seção I. Entre os perfis metálicos serão colocadas pranchas de madeira de seção mínima 3" x 10", que ficarão apertadas de encontro às abas dos perfis adjacentes, devidamente contraventados. As dimensões reais serão definidas por cálculo.

O escoramento em escavações abaixo do lençol freático em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, deverá ter ficha (altura adicional de escoramento no fundo da vala), a qual deverá ser aprovada pela Fiscalização.

O escoramento deverá ser dimensionado de acordo com a natureza e profundidade do terreno, devendo a Empreiteira considerar nos preços unitários as dimensões das peças necessárias para a realidade do local da obra, uma vez que o presente documento fixa apenas as dimensões mínimas. A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a sua estanqueidade e estabilidade.

- Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e=25 mm

As fôrmas devem ser executadas com emprego de madeira serrada, devendo estar alinhadas, niveladas e estanques, de modo a garantir um acabamento satisfatório às peças a serem concretadas.

A execução das fôrmas deverá atender ao disposto na especificação de serviço e projeto, bem como, aos aspectos a seguir relacionados:

- As fôrmas só poderão ser retiradas quando o concreto tiver capacidade de resistir aos esforços atuantes. Caso não seja utilizado cimento de alta resistência inicial, deverão ser obedecidos os prazos indicados pela NBR 6118, a saber: Faces laterais: 03 (três) dias, mantendo-se o processo de cura definido no projeto ou especificado pela ABNT.

- A retirada das fôrmas deverá ser efetuada sem choques, obedecendo a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

- Nenhuma obra será aceita como concluída, pela Fiscalização, caso não tenham sido retirada todas as fôrmas.

- Armação de estrutura convencional, utilizando: Aço CA-50 de 8.0, 10.0, 12.5, 20,0 e 25.0mm; Aço CA-60 de 4.2mm – montagem

As armaduras, moldadas e instaladas, em aço para concreto armado CA-50 e CA-60 devem atentar rigorosa observação ao cobrimento definido no projeto estrutural.

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber, NBR – 6118, NBR – 7480, NBR – 7478.

A executante deverá verificar todas as plantas de ferragens (listas de ferros, comprimentos, quantidades, etc), antes do início dos serviços.

Deverão ser tomados cuidados especiais no dobramento das barras, para que as mesmas tenham os raios indicados em projeto ou os limites estabelecidos pela NBR 7480. A não observância destes limites poderá ocasionar fissuras nas barras e prejudicar a segurança da estrutura.

Não será permitido solda nas barras, bem como, nenhum tratamento à quente. Deverão ser observados os recobrimentos das armaduras e os comprimentos de emendas, indicados em projeto.

Todas as barras de aço para as armaduras devem ser fornecidas nos comprimentos indicados no projeto. Não se permitirão emendas nas barras sem aprovação da Fiscalização.

Toda armadura deverá ser instalada e fixada em posição indicada no projeto, de forma a evitar um deslocamento durante a concretagem. A ferragem deverá estar livre de corrosão ou materiais estranhos (óleos, serragem, madeira, restos de concretagem soltos, etc.).

Os distanciadores para manter a ferragem afastada das formas, serão feitos em pastilhas de argamassa, obedecendo à mesma dosagem (eliminando-se os agregados graúdos) do concreto do bloco, com dimensões e características previamente aprovadas pela Fiscalização. Não serão permitidos distanciadores feitos de pedra, ferro ou madeira. Poderão ser utilizados outros distanciadores, desde que aprovados pela Fiscalização.

- Concreto FCK = 25 MPA, estrutural

O concreto será dosado racionalmente, de modo a obter-se com os materiais disponíveis, uma mistura de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado.

A quantidade de água de amassamento deverá ser a mínima compatível com a energia de adensamento a ser aplicado no concreto.

Após adensamento, a superfície do concreto deverá apresentar-se ligeiramente unidade.

O concreto terá uma resistência FCK = 25,0 MPA. Todos os traços, cujas proporções previstas na dosagem não forem obedecidas, serão rejeitados pela fiscalização e removidos para fora dos limites da construção.

Todo o concreto deverá ser vibrado mecanicamente, sendo para isso, usado vibradores de imersão na bitola recomendada para as dimensões da forma.

Antes do lançamento, toda a forma deverá ser limpa, umedecida e vedada, para que se evite a fuga da argamassa.

Para que tenhamos uma boa cura do concreto, o mesmo deverá ser mantido sempre úmido.

- Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma.

- Instalação de Dreno de PVC - DN 75mm

Onde indicado em projeto deverá ser instalado dreno em tubo, PVC, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água.

- Instalação de Guarda-Corpo em tubos de aço galvanizado

Onde indicado em projeto, será instalado guarda-corpo de aço galvanizado de 0,50m, montantes tubulares de 1.1/2" espaçados de 1,20m a 1,50m, travessas horizontais de 1.1/2", fixado com chumbador mecânico.

6)	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA – CONFORMAÇÃO DE CABECEIRAS

  - Limpeza mecanizada de terreno.

Deverá ser executada limpeza mecanizada com a utilização de trator de esteiras, potência mínima 150 HP, de raízes, vegetação rasteira e demais detritos orgânicos ou outros que venham a comprometer futuramente a instabilidade da estrutura.

Onde indicado, também haverá corte e aterro compensado com a utilização de trator de esteiras.

  - Escavação e carga de material de 1ª categoria

Entende-se como tal todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,10m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria. Os transportes que excederem a distância de 1000m serão pagos como momento extraordinário de transporte conforme item de planilha.

  - Momento de Transporte extraordinário

Haverá carga e descarga mecânica de solo com utilização de caminhão basculante e pá carregadeira do material escavado de jazida.

O transporte do material escavado na base/subleito não aproveitado até as áreas de bota-fora com DMT até 10km em caminhão basculante capacidade mínima de 6m³. Atentar e seguir as normas ambientais de manuseio e despejo de materiais inservíveis.

  - Espalhamento mecanizado de material de 1ª categoria

O espalhamento do material de primeira categoria se dará com a utilização de motoniveladora potência básica líquida 125HP, ou similar, de modo uniforme por toda a largura da via.

  - Compactação mecânica a 100% do Proctor Normal.

Após o espalhamento do material de primeira categoria, dar-se-á a fase de compactação a atingir 100% PN. Deverá ser utilizado caminhão pipa 10.000 litros trucado, para umedecer o material, motoniveladora potência básica líquida 125HP e rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso e trator de pneus com potência de 122CV, tração 4x4, com grade de discos acoplada; a fim de que seja garantido a compactação especificada.

Bom Jesus da Lapa, dezembro de 2019.