| Ministério da Integração Nacional – MI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |  |  |
| 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL |  |  |

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(ANEXO I)

# OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA NO ESTADO DA BAHIA

# OBJETIVO

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução das obras de recuperação de estrada vicinal com encascalhamento.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obras de recuperação de estrada vicinal com Encascalhamento no seguinte trecho: Partido da Sede do município de Santana indo em direção ao Povoado de Umburanas, totalizando 9.185,50m, na Zona Rural do Município de Santana-Ba, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

2.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos, serem apresentados o plano de execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender as necessidades da obra. Eventuais acessos extras serão também providenciados pela empreiteira, sendo tal custo considerado como parte da verba destinada para mobilização.

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra, compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução dos mesmos.

## 2.2 - PLACA DA OBRA

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, na medida especificada em Planilha Orçamentária devendo, o local, ser definido pela Fiscalização nos padrões determinados pela CODEVASF.

3 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO.

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de revestimento primário, em obras rodoviárias sob a jurisdição do DERBA.

3.1 - GENERALIDADES

Revestimento Primário é a camada granular composta por agregados naturais e/ou artificiais, aplicada diretamente sobre o subleito compactado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar condições de tráfego satisfatórias, mesmo sob condições climáticas adversas.

3.2 - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser saibros, cascalhos, rochas decompostas, seixos rolados ou não, pedregulhos, areias, materiais sílicoargilosos, subprodutos industriais ou mistura de qualquer um deles e devem obedecer aos seguintes requisitos:

3.2.1 - Devem ser isentos de matéria orgânica;

3.2.2 - O diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a 50mm;

3.2.3 - A fração retida na peneira numero 10, deve ser constituída de partículas duras e duráveis, mesmo quando submetidas alternadamente à molhagem e secagem;

3.2.4 - A fração que passa na peneira numero 40 deve ter Limite de Liquidez inferior a 35% e o Índice de Plasticidade compreendido entre os limites de 4% a 12%, sendo esta variação correlacionada com o índice pluviométrico da região, assim:

| Altura das chuvas | I.P. (valor máximo) |
| --- | --- |
| até 800 mm | 12% |
| entre 800 e 1500 mm | 9% |
| maior que 1500 mm | 7% |

Valores superiores podem ser adotados desde que se garanta uma drenagem eficiente ou que se use um solo laterítico;

3.2.5 - Visando uma possível pavimentação futura de rodovia e o conseqüente aproveitamento do revestimento primário como camada estrutural do pavimento, pode ser exigido para o material um ISC mínimo de 20%, e expansão máxima de 1%, para uma energia de compactação do Proctor Intermediário.

3.3 - EQUIPAMENTOS

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dele receber aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para o início dos serviços.

O equipamento básico para a execução dos serviços compreende as seguintes unidades:

3.3.1 - Caminhões basculantes;

3.3.2 - Motoniveladora pesada, com escarificador;

3.3.3 - Grade de discos e/ou pulvimisturador;

3.3.4 - Caminhão irrigador equipado com bomba e barra distribuidora;

3.3.5 - Rolo compactador, compatível com o tipo de material utilizado;

3.36 - Gabaritos e régua, de madeira ou metálica, de três metros de comprimento.

Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, podem ser utilizados.

3.4 - EXECUÇÃO

3.4.1 - A superfície a receber a camada de revestimento primário, deve estar perfeitamente limpa e desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da Fiscalização.

3.4.2 - Os materiais previamente escavados, selecionados e carregados na jazida, devem ser transportados em caminhões basculantes para a pista, sendo distribuídos em pilhas ao longo da rodovia.

3.4.3 - O espalhamento do material distribuído sobre a pista deve ser feito através da motoniveladora, procurando-se dar ao material a conformação da secção transversal de projeto.

3.4.4 - Durante o espalhamento do material devem ser removidas as partículas com diâmetro superior ao máximo especificado.

3.4.5 - O material espalhado deve ter a espessura da camada de, no mínimo 0,10m e de, no máximo 0,20 m, após a compactação.

3.4.6 - Antes de ser compactado, o material deve estar umedecido e homogeneizado de acordo com a umidade ótima obtida em laboratório. Se houver excesso de umidade o material deve ser revolvido, com motoniveladora ou com equipamento de mistura. Se houver falta de umidade, a quantidade de água faltante deve ser adicionada parceladamente e uniformemente, enquanto o solo for sendo misturado com o equipamento especificado, de modo a se obter umidade uniforme em toda a espessura da camada a ser compactada.

3.4.7 - A compactação deve ser efetuada dos bordos para o eixo nos trechos em tangente e do bordo mais baixo para o bordo mais alto, nos trechos com super elevação, até ser obtido o grau de compactação especificado no projeto.

3.4.8 - A camada compactada e acabada deve se apresentar em conformidade com o projeto no que diz respeito ao alinhamento, cota e secção transversal.

4 - MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução do revestimento primário são:

4.1 - Na exploração das ocorrências de materiais

a) Atendimento às recomendações preconizadas na especificação DERBA-ES-T-04/01 – Terraplenagem - Empréstimos;

b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DERBA-ES-T-02/01 – Terraplenagem – Caminhos de Serviços.

4.2 - Na execução

a) Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e estacionamento dos equipamentos.

b) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da estrada, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

c) A áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam levados até cursos d’água.

5 - CONTROLE

5.1 - Controle Tecnológico

Os locais para a realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha da Fiscalização e devem ser procedidos os seguintes ensaios:

a) Uma determinação de massa específica aparente seca, "in situ" a cada 100 m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;

b) Uma determinação do teor de umidade, a cada 500m, ou quando for julgado conveniente pela Fiscalização;

c) Uma determinação do LL e do IP a cada 500 m.

5.2 - Controle Geométrico e de Acabamento

a) Cotas: após a execução do serviço, devem ser procedidos a relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20 m, pelo menos.

b) Largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena, executadas a cada 20 m, pelo menos.

c) Acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela Fiscalização em bases visuais.

6 - ACEITAÇÃO

6.1 - Controle Tecnológico

Os serviços devem ser considerados aceitos, sob o ponto de vista tecnológico, desde que sejam atendidas as seguintes condições:

a) O material utilizado apresente-se isento de matéria orgânica, tenha bom comportamento quando sob a ação do tráfego e o diâmetro máximo de partículas seja de 50 mm;

b) O teor de umidade por ocasião da compactação esteja situado na faixa de mais ou menos 2%;

c) Os valores individuais do grau de compactação obtidos na energia do Proctor Intermediário sejam no mínimo de 93%;

d) Os valores de LL e IP atendam ao convencionado nesta especificação.

6.2 - Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos, à luz do controle geométrico e de acabamento, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Os valores individuais de espessura não ultrapassem o intervalo de mais ou menos 0,03m, do especificado no projeto;

b) A variação máxima da largura de plataforma do revestimento primário seja de 0,10m, não se admitindo variação para menos;

c) O abaulamento transversal não deve sofrer variação superior a 20% em relação ao valor de projeto, não se admitindo situações que propiciem o acúmulo de água;

d) As condições de acabamento apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais, sejam consideradas satisfatórias.

7 - MEDIÇÃO

7.1 - Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração o volume compactado medido na pista e expresso em metro cúbico, segundo a secção transversal do projeto;

7.2 - Serão considerados para fins de cálculo da largura média, o talude da camada igual a 1,5 H: 1,0V.

8 - PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

# 22. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.