ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVL RELATIVOS À IMPERMEABILIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02, RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE ADUTORA DE 1200 mm, RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES DO CANAL CP-03 DO PERIMÉTRO IRRIGADO DE MANIÇOBA

NOVEMBRO

2014

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a execução das obras e serviços de Engenharia Civil relativos a impermeabilização e ampliação da seção do Aqueduto - 02, recuperação dos pilares de sustentação da Adutora de 1200mm, recuperação e impermeabilização de placas em concreto simples do Canal CP-03 do Perímetro Irrigado de Maniçoba, situado município de Juazeiro, estado da Bahia, área de atuação da Codevasf 6ª S.R.

- NORMAS TÉCNICAS

Deverão ser obedecidas estas especificações técnicas, projeto e as normas da ABNT.

- CONHECIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá ter conhecimento prévio de tudo que se relacione com a natureza, localização da obra; suas condições e seus custos, não podendo sob pretexto algum, ter desconhecimento dos fatores que de alguma forma interfiram na sua execução, conservação e custos. Os serviços deverão ser executados, em sua maioria, em finais de semana de acordo com a programação de paralisação do sistema de bombeamento estabelecida pelo Distrito de Irrigação do Perímetro de Maniçoba – DIM.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços à CONTRATADA.

Toda responsabilidade das obras/serviços será da CONTRATADA, nos termos do código civil brasileiro, mesmo com a presença da fiscalização, inclusive a reconstrução de todos os danos e avarias causados em obras já existentes.

Qualquer modificação introduzida no projeto só será permitida com autorização da CODEVASF, e todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e previamente aprovado pela fiscalização.

A CODEVASF poderá ordenar a suspensão de qualquer trabalho que porventura possa ser danificado pelas condições climáticas temporárias, devendo o prazo do contrato ser prorrogado proporcionalmente aos dias parados.

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços/obras civis serão realizados no Perímetro de Irrigação Maniçoba, localizado no município de Juazeiro/BA, distante 40 km da sede deste município, e seu acesso se dará através de rodovias asfaltada que liga as cidades de Juazeiro a Curaçá pela BA-210, e por estradas vicinais de terra no interior do Perímetro.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- INSTALAÇÃO DA OBRA

  - PLACA DA OBRA

A placa de identificação dos serviços deverá estar no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no endereço eletrônico www.integracao.gov.br.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento referente à confecção e instalação da Placa da Obra será em metro quadrado (m2), conforme discriminada em planilha orçamentária.

- MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à MOBILIZAÇÃO imediatamente após assinatura do contrato e a correspondente NOTA DE EMPENHO, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final do CONTRATO, a CONTRATADA deverá (DESMOBILIZAR) remover todas as instalações do acampamento e canteiros de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais utilizados e gerados durante a obra de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor de 50% do item e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura da conclusão dos trabalhos. Os serviços de MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO incluem, mas sem a eles se limitar as despesas relativas ao transporte de todos os equipamentos, materiais e pessoal ligados à CONTRATADA.

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A administração local da obra engloba todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra necessária para a execução da edificação.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração correspondente a ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA será efetuada mensalmente durante a execução da obra descriminada na Planilha Orçamentária / Composições.

- INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (BARRACÃO DA OBRA)

O Barracão de obra deverá ser em tábuas de madeira, possuir banheiro, cobertura em telhas de fibrocimento de 4mm e, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas.

Podendo também ser alugado imóvel em substituição.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento referente à construção do Barracão da Obra será em metro quadrado (m2) e está discriminado na planilha orçamentária.

A área do barracão e sua unidade de medida está descriminado na Planilha Orçamentária / Composições. Caso sendo alugado imóvel o pagamento será o valor total do item dividido por 12 meses de acordo com a composição item 1.4.2.

- DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

  - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO cerâmico, CONCRETO ARMADO E SIMPLES

- Demolição de alvenaria de Bloco de Cerâmica – Aqueduto 02

A demolição de alvenaria de bloco cerâmico será executada a frio, utilizando-se ferramentas manuais.

No caso em que as peças a demolir ou a remover sejam partes integrantes de estruturas a serem parcialmente aproveitadas, exigem-se cuidados especiais no sentido da preservação da integridade das partes remanescentes.

- Demolição de Concreto Armado Deteriorado – Adutora DN 1200mm

A demolição será no topo da base de sustentação da adutora em concreto armado, demolida parcialmente, aqueles deteriorados, executada a frio, utilizando-se ferramentas manuais, caso seja necessário compressores portáteis, perfuratrizes, ferramentas e maquinas de corte.

O concreto armado a ser demolido será no topo da base de sustentação da adutora de 1200mm, executado com escoramentos em madeira de lei maciça com as dimensões de 2,10x0,60x0,50 cm nas extremidades de cada base (pilar) existente com uma distancia de eixo a eixo de 1,00m conforme desenho (esquemático) em anexo. Deverão ser executados escoramentos tais que permitam a execução da demolição sem comprometimento da Adutora de 1200mm, da segurança dos trabalhos, dos operários e das construções existentes e adjacentes.

Como as peças a demolir parcialmente são partes integrantes da estrutura existentes e serão parcialmente aproveitadas, serão exigidos cuidados especiais no sentido da preservação da integridade da adutora e das partes remanescentes.

Remover completamente todo concreto fraco, solto, laminado ou trincado, óleos, graxas, sais e quaisquer outras contaminações existentes, utilizando as ferramentas adequadas ao tipo de serviço, preparar o substrato de forma rugosa, sólida e limpa.

O perímetro do reparo deverá ter forma geometricamente simples, evitando-se excesso de quinas.

Os ângulos de corte deverão ser retos, não sendo recomendadas grandes variações da profundidade do corte e escarificação.

Limpar toda a armadura que estiver com sinais de corrosão, por meio manual (escova de aço) ou mecânico. As barras que tiverem mais de 30% do seu diâmetro perdido, será substituída (recomposta) por uma nova ferragem de estribos e armaduras longitudinais.

OBS: Sempre que se empregar solda, esta deve ser à base de eletrodos, controlando-se o tempo e a temperatura a fim de evitar a mudança da estrutura do aço, principalmente se este for de classe B (EB-3 da ABNT).

  - Preparação da Superfície

Os processos e as etapas necessárias a esse tipo de serviços serão detalhadamente descrito abaixo:

Para o inicio dos trabalhos de recuperação e reforço das estruturas de concreto será realizado um trabalho de preparação da superfície que será tratada.

No preparo das superfícies a intervir, tem-se como objetivo principal garantir boas condições de aderência entre a peça existente e o reparo, retirando-se todo o material deteriorado, utilizando-se para tanto de limpezas, lavagens, polimentos, ou ainda limpezas especiais como jatos de areia ou ar comprimido, dentre outras.

A escolha da técnica de limpeza a adotar deverá ser coerente com o quadro patológico existente,

sendo fundamental sua realização caprichosa, de maneira a diminuir os possíveis danos do concreto sadio, facilitando a aplicação dos materiais e não comprometendo a capacidade resistente residual da peça.

  - Técnicas de Recuperação Sugeridas

Recuperar uma estrutura de concreto, em grosso modo, é devolvê-la às suas condições originais, ou seja, antes de ser atacada pela corrosão das armaduras.

Além de remover as oxidações, há ainda à necessidade da reconstrução do cobrimento das armaduras, de preferência com concreto bem adensado. Este cobrimento tem a finalidade de:

- impedir a penetração de umidade, oxigênio e agentes agressivos até as armaduras;

- recompor a área da secção de concreto original;

- propiciar um meio que garanta a manutenção da capa passivadora no aço.

Para aderência do concreto novo com o concreto existente (velho), será aplicado uma pintura à base de resina epox.

- ATERRO

O aterro deverá ser compactado manualmente e ser realizado, quando necessário a fim de se obter uma regularização do terreno para que se possa executar a concretagem. Deverá ser feito uma preparação adequada do terreno para receber o aterro, especialmente a retirada da vegetação ou restos de demolições eventualmente existentes, além do emprego de materiais selecionados para os aterros, não podendo ser utilizadas turfas, argilas orgânicas, nem solos com matéria orgânica micácea ou diatomácia, devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por metro cúbico (m3) efetivamente aterrado e compactado.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

  - REMOÇÕES

Todo o entulho resultante das demolições será transportado, depositado e espalhado em bota-fora, em localização estabelecida pela Fiscalização.

Os veículos deverão ser do tipo basculante e carregados de modo a se evitar derramamento e espalhamento pelas vias de acesso, do entulho proveniente das demolições. Caso ocorra esse fato, a Contratada deverá limpar os locais sem ônus para a Contratante e se responsabilizar por quaisquer acidentes que tal fato possa originar nas vias de acesso.

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão, se for o caso e a critério da Fiscalização, ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

A distância de transporte desses materiais é de até 6,0 (seis) km do local das obras, ou de acordo com a Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração destes itens se fará por metro cúbico (m3) efetivamente demolido, incluindo bota-fora, nos locais antecipadamente determinados pela fiscalização da CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- CONCRETO SIMPLES

PLACA DE CONCRETO SIMPLES

Os concretos, de emprego usual em estruturas, são constituídos basicamente por quatro materiais: cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Estes materiais devem atender critérios técnicos, de acordo com a NBR – 12654 (Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto), para que a mistura dos mesmos venha a gerar um concreto de boa qualidade e durabilidade.

O concreto será confeccionado em betoneira, acabamento desempolado, nas linhas de projeto, junta seca, será aplicado exclusivamente onde a placa ou parte da placa do canal for retirada, ou ainda onde não existir mais a placa do canal. Devido às irregularidades do fundo de canal e taludes, para se evitar um maior consumo de concreto, será feita uma regularização antes da aplicação do concreto, realizando aterro compactado manualmente e que o acabamento deste fique faceando com a parte inferior da placa de concreto.

A consistência e a trabalhabilidade do concreto deverá ser verificada realizando ensaio de abatimento (slump test), de modo a encontrar a consistência ideal para as condições da obra, visto que as laterais do canal estão com ângulo de inclinação.

Para verificar a resistência a compressão simples do concreto, propriedade mecânica mais importante do concreto, deverá ser moldado corpos-de-prova de acordo com a NBR-5739(Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos).

A espessura da camada do concreto será de 7,0 cm e a sua resistência característica fck será de no mínimo de = 15 Mpa, devendo estar inclusos aditivos aceleradores de pega, em função do tempo disponível nos canais ser reduzido.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o controle, qualidade e ensaios do concreto.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por metro cúbico (m³) de volume efetivamente concluído.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA

O esgotamento do canal se fará com o auxilio de conjunto moto-bomba, de modo a secar completamente o canal, permitindo assim a realização dos trabalhos nas placas. O conjunto moto-bomba deverá ser capaz de esvaziar o trecho de canal onde será realizado os serviços em tempo hábil para continuidade dos trabalhos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por horas (h) de trabalho do conjunto moto-bomba. As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- RECOMPOSIÇÃO DA ESPESSURA DA PLACA DE CONCRETO

Nos trechos de canais onde não será necessário a aplicação do concreto, poderá haver a necessidade de simplesmente um retoque com argamassa de cimento e pedrisco no traço 1:4, aditivados com produto específico para o tipo de serviço, cola; a critério da fiscalização da CODEVASF.

OBS:

Após esta regularização o produto impermeabilizante só será aplicado após a superfície interna do canal estar totalmente limpa e seca.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por (m²) metro quadrado de área regularizada e limpa, efetivamente concluída, em locais antecipadamente determinados pela CODEVASF.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- JUNTAS DE DILATAÇÃO E TRINCAS

  - LAVAGEM E LIMPEZA DO CANAL, JUNTAS E TRINCAS

Deverá ser realizada a lavagem e limpeza do canal, juntas e trincas com hidrojateamento, de modo a retirar todos os detritos e encrostamentos acumulados deixando a superfície limpa e em condições de execução dos serviços.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por metro linear (m) de juntas e trincas efetivamente limpas.

As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- ENSECADEIRA DE MADEIRA

Deverá ser realizada ensecadeira de madeira com parede dupla para contenção da água do canal de modo a fazer o esgotamento dos trechos onde serão realizados os trabalhos nas placas.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por metro quadrado (m2) de ensecadeira. As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA

O esgotamento do canal se fará com o auxilio de conjunto moto-bomba, de modo a secar completamente o canal, permitindo assim a realização dos trabalhos nas placas. O conjunto moto-bomba deverá ser capaz de esvaziar o trecho de canal onde será realizado os serviços em tempo hábil para continuidade dos trabalhos.

# MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração deste item se fará por horas (h) de trabalho do conjunto moto-bomba. As medições serão feitas mensalmente de acordo com o realmente executado e o pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da planilha orçamentária da obra.

- EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO

  - Obras de Concreto

  - Geral

    - Generalidades

Este capítulo refere-se à execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como ao fornecimento dos materiais e aparelhagem necessários, de acordo com os desenhos do projeto, com estas Especificações e com as normas da ABNT, principalmente no que se refere ao seu Preparo, Controle e Recebimento de acordo com a NBR 12655-96.

O estudo do concreto propriamente dito, ou seja as características de composição, preparação, colocação, proteção e impermeabilização, fazem parte da empreitada.

O Concreto será pela aquisição de concreto usinado de terceiros empresa do ramo. Nessa situação, todas as disposições constantes nesta Especificação devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da CONTRATADA que deve merecer a aprovação da FISCALIZAÇÃO. O estudo dos materiais e da dosagem do Concreto deverão ser apresentados pela Empresa responsável pelo serviço de controle tecnológico do concreto.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Critério de Medição Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

    - Programa de Fornecimento do Concreto

A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE o programa completo e detalhado de fornecimento do concreto 30 dias antes do antes do início dos serviços de concretagem, contemplando o plano de concretagem e o traço do concreto. As especificações do concreto deverão seguir as determinações do projeto estrutural.

    - Central de Concreto

Antes da montagem da central de concreto e dos equipamentos necessários para fabricar, classificar, transportar armazenar e dosar os materiais componentes do concreto e para preparar e lançar o concreto, a CONTRATADA deve submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO o projeto da central de concreto, incluindo a localização e a descrição dos meios para recolhimento de corpos de prova e dos seus componentes.

O transporte dos corpos de prova os ensaios a serem realizados pela empresa contratada para o controle tecnológico do concreto são de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve reservar, próxima da zona de dosagem e mistura, uma área coberta, sem vibrações, e fornecer os equipamentos, pessoal auxiliar e todos os meios necessários para a realização pela Empresa responsável pelo controle tecnológico, dos ensaios do concreto e dos seus componentes.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO da central de concreto, dos equipamentos e do modo de operar, não acarreta nenhuma renúncia ou modificações das presentes especificações e das normas que estabelecem a qualidade dos materiais e das obras acabadas.

    - Composição e Características do Concreto

O concreto será composto de cimento portland pozolânico CPIV (NBR 5736) ou cimento portland com adição de pozolana CPII-Z (NBR 5734), água, agregados inertes e aditivos. O estudo de composição deverá ser realizada com os mesmos materiais e condições semelhantes a obra, deverá incluir, além dos valores da resistência aos 28 dias, os resultados de ensaios aos 3 e 7 dias para permitir o estabelecimento de correlações que possibilitem um controle eficaz no decorrer das obras. A composição da mistura será determinada pela CONTRATADA por qualquer método de dosagem racional e experimental e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA, com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, realizará uma pesquisa de agregados, granulometria e fator água-cimento, no sentido de se conseguir:

- Uma mistura plástica e trabalhável, segundo as necessidades de utilização;

- Um concreto que, após a cura adequada, apresente durabilidade, estanqueidade e resistência compatíveis com os valores pelo projeto estrutural.

Obs.: O cálculo da dosagem deverá ser refeito cada vez que for prevista uma mudança de marca, tipo ou classe do cimento, na procedência e qualidade dos agregados e demais materiais.

    - Tolerâncias

A CONTRATADA será responsável pela locação, colocação e manutenção das formas de concreto, de modo que os desvios das diversas estruturas em relação aos prumos, níveis, alinhamentos, perfis e dimensões indicadas nos desenhos do projeto se mantenham dentro dos limites de tolerâncias preconizadas pela NBR 6118-2003 e da produção do concreto de acordo com a NBR 12654-1992 Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto.

    - Controle

      - Laboratório

Competirá à CONTRATADA a construção, instalação, manutenção e operação de um laboratório completamente equipado para ensaios de materiais, argamassa e concreto, seja através de amostras e corpos de prova, sejam diretamente na peça.

Todos os custos relativos à construção, instalação, manutenção e operação do laboratório serão da responsabilidade da CONTRATADA, e deverão estar incluídos no preço proposto para execução da obra.

Poderão ser utilizados os serviços de laboratório de terceiros, aprovado pela fiscalização.

Todo ensaio deverá ter acompanhamento permanente e contínuo por parte da Empresa contratada para realização do controle tecnológico do concreto.

Os ensaios de controle do concreto e seus componentes serão feitos de acordo com as Normas Brasileiras, tendo em vista o que se segue:

- Determinação das propriedades do material inerte, objetivando a viabilidade do seu emprego na confecção do concreto;

- Controle da qualidade e das proporções dos materiais componentes, no decurso das obras;

- Determinação das proporções corretas e econômicas dos materiais constituintes, a fim de assegurar a resistência, trabalhabilidade e outras propriedades exigidas pelas presentes Especificações;

- Controle da qualidade da mistura, através da confecção de corpos de prova;

- Determinação das variações nas proporções dos componentes que eventualmente se tornem necessárias ou aconselháveis no decorrer dos trabalhos;

- Determinação da resistência à compressão simples.

    - Ensaios

      - Generalidades

Poderá ser solicitado pela CONTRATANTE qualquer ensaio que conste na norma NBR 12654-1992 Controle tecnológico dos materiais componentes do concreto, conforme a necessidade.

Em princípio, serão realizados os ensaios do concreto indicados a seguir:

Concreto Fresco:

- Determinação da massa específica e do teor de ar do concreto fresco pelo método gravimétrico;(NBR 9833), ou pelo método pressométrico (NBR NM 47).

- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone (NM 67/1 998) ou no caso de concreto fluidos determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone (NBR 9606/1 992);

- Determinação do peso específico do Concreto

- Determinação do tempo de pega (NBR 9832-1 992);

Concreto endurecido:

- Determinação da resistência à compressão axial (NBR 5739-1994).

- Massa específica (NBR 9778)

- Módulo de Elasticidade

Todos os ensaios serão realizados pela CONTRATADA, sob o controle da FISCALIZAÇÃO, sem encargos adicionais para CODEVASF, por estarem previstos no preço proposto apresentado pela Contratada.

    - Concreto Fresco

Na presença e sob a orientação da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA preparará dois corpos de prova para cada idade de rompimento,(3,7 e 28 dias) da mesma amassada de cada tipo de concreto aplicado, conforme a NBR 12655-1 996.

Tais corpos de prova serão confeccionados de acordo com a NBR 5738/94 da ABNT, adaptando-se ainda o que a seguir se específica:

- Deve-se tomar, como resultado dos ensaios executados, a média das maiores resistências dos cilindros, conforme a NBR 12655-1 996;

- Os corpos de prova serão rompidos após 28 dias, podendo-se adaptar provas a 3 e 7 dias, por designação da FISCALIZAÇÃO, sendo que para tal fim serão moldadas mais duas séries de cilindros;

- Os corpos de prova poderão ser rompidos no laboratório da obra ou em laboratório previamente definido pela Contratada. Se surgirem dúvidas sobre a validade dos resultados obtidos, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a execução de novos ensaios em outro laboratório de sua confiança, sendo os custos suportados pela CONTRATADA no caso dos resultados obtidos confirmarem as dúvidas expressas pela FISCALIZAÇÃO. Na hipótese contrária os custos serão suportados pela CODEVASF;

A trabalhabilidade do concreto será verificada por meio de ensaios de consistência, sob o controle da FISCALIZAÇÃO; o abatimento do tronco de cone no slump-test deverá estar dentro dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto, será executado quando:

- Para concreto usinado a cada betonada.

- Para concreto moldado in loco

- Na 1ª amassada do dia,

- Ao reiniciar o processo após interrupção de 2 horas;

- Na troca de operadores;

- Cada vez que forem moldados corpos de prova;

    - Argamassa de Cimento

Sempre que houver dúvida sobre a qualidade do cimento, seja por efeito de longo e inadequado armazenamento, seja por deficiência qualitativa do material, a FISCALIZAÇÃO deve exigir a realização de ensaios descritos na NBR 12654-1992

  - Concreto Executado

Caso haja dúvidas sobre a qualidade do concreto de estrutura já pronto, deve ser exigida pela FISCALIZAÇÃO a realização de ensaios na própria peça executada, ou através da extração de corpos de prova.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Critério de Medição Será medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

    - Cláusulas Aplicáveis se os Resultados dos Ensaios forem Inaceitáveis

A CODEVASF reserva-se o direito de recusar todo o concreto fresco ou endurecido que não respeite os limites dos ensaios executados.

Se os ensaios de controle, nomeadamente os ensaios de compressão aos 28 dias, derem resultados inaceitáveis, a FISCALIZAÇÃO deve ordenar que a CONTRATADA realize, sem custos adicionais para a CODEVASF, todos os trabalhos de demolição e reconstrução.

    - Materiais

      - Cimento Portland Pozolânico CP-IV

O cimento deve obedecer às características constantes na NBR 5736/91 da ABNT, e será empregado em todas as obras de concreto.

Para cada uma das estruturas deve ser utilizado um único tipo de cimento.

Serão executados ensaios de qualidade do cimento, de acordo com os métodos da NBR 5736/91 ABNT, no laboratório existente no campo ou em qualquer outro, se a FISCALIZAÇÃO o exigir, correndo por conta da CONTRATADA as despesas daí originadas.

A FISCALIZAÇÃO deve rejeitar as partidas de cimento, em sacos ou a granel, cujas amostras revelarem, nos ensaios, características inferiores aquelas estabelecidas pela NBR 5736/91 da ABNT,sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização, mesmo que o lote já se encontre no canteiro da obra.

Caso seja utilizado cimento ensacado, os sacos de cimento devem ser empregados na ordem cronológica em que forem colocados na obra.

Cada lote de cimento ensacado deve ser armazenado de modo a se poder determinar, facilmente, sua data de chegada ao canteiro, sendo encargo da CONTRATADA todo o cuidado no sentido de protegê-lo de deterioração, armazenando-o em pilhas de, no máximo 10 sacos, durante um período nunca superior a 90 dias.

Se for utilizado cimento a granel, os silos de armazenamento serão esvaziados e limpos pela CONTRATADA, quando exigidos pela FISCALIZAÇÃO; todavia, o intervalo entre duas limpezas sucessivas dos silos nunca será superior a 120 dias.

      - Água

A água destinada ao amassamento do concreto deve ser límpida e isenta de teores prejudiciais de sais, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

A CONTRATADA deve proceder a uma pesquisa sistemática da qualidade das águas utilizáveis para o preparo do concreto no canteiro, de modo a estar seguro de que, em qualquer tempo, elas terão características não nocivas à qualidade do concreto.

A água a ser utilizada na confecção da argamassa ou concreto deve ser analisada mensalmente, pelo emprego de ensaios comparativos de pega e resistência à compressão de argamassa, feitos em igualdade de condições com água reconhecidamente satisfatória e com a água normalmente utilizada, e servirão de base à FISCALIZAÇÃO para aceitá-la ou recusá-la. Caso contrário devem ser feitas análises químicas das águas.

      - Agregados

Os agregados devem satisfazer às Prescrições da NBR 7211, sendo verificados pelos ensaios segundo os métodos da NBR 7216, NBR 7217, NBR 7218 e NBR 7220, contidos na norma “Materiais para Concreto Armado — Especificações e Métodos de Ensaio” da ABNT.

Em todas as obras, os agregados devem ter a dimensão máxima compatível com o espaçamento das armaduras, as peças embebidas e a menor dimensão do elemento a concretar. Nas estruturas de concreto armado devem ser observadas as disposições da Norma Brasileira respectiva da ABNT. Em geral, salvo nos casos indicados pela FISCALIZAÇÃO, a dimensão máxima dos agregados não deve ser maior que:

- Espaçamento interno das formas – ¼ da menor distância entre faces e formas;

- Espessura da laje – 1/3 da espessura da laje

- Barras horizontais – 5/6 da distância entre duas barras horizontais

- Barras verticais - ½ da distancia entre duas barras horizontais

A escolha dos agregados e a relativa granulometria estão sujeitas às modificações que a FISCALIZAÇÃO achar útil, baseadas nos ensaios e nas condições locais.

A origem dos agregados deve ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, bem como a utilização de materiais provenientes de escavações efetuadas para permitir a execução das obras. A instalação de classificador, deve ser prevista, para a obtenção de pelo menos quatro classes granulométricas.

Os montes e silos de agregados devem ser previstos com um sistema de drenagem eficiente, impedindo-se a introdução de materiais estranhos e modificação da granulometria. Os depósitos devem ser dimensionados de tal modo que permita o programa de concretagem estabelecido, a preparação das várias partidas que chegarem e a execução das inspeções e dos ensaios necessários.

Se houver mudança do fornecedor de agregados, será retirada uma nova amostra representativa, devendo ser enviada ao laboratório para análise a fim de definição do novo traço do concreto.

A designação areia aplica-se aos agregados com 4,76 mm de dimensão máxima (peneira ASTM no 4).

A areia a ser utilizada na confecção do concreto deve ter sua qualidade aferida de acordo com as descrições da NBR 7221.

A areia deve ser bem graduada, e nos ensaios de granulometria devem ser verificados os limites indicados no quadro 17.1

Quadro 18.1

| PENEIRA No (ASTM) | % INDIVIDUAL RETIRADA NO PENEIRO(EM PESO) |
| --- | --- |
| 4 | 0 a 5 |
| 8 | 5 a 15 |
| 16 | 10 a 25 |
| 30 | 10 a 30 |
| 50 | 15 a 35 |
| 100 | 12 a 20 |
| Resíduo | 3 a 7 |

A granulometria da areia deve ser controlada de modo a que o módulo de finura de 9 em cada 10 ensaios consecutivos não varie mais de 0,20 do módulo de finura médio dos 10 ensaios.

O teor de partículas prejudiciais das areias não deve ultrapassar os valores do quadro 17.2.

Quadro 18.2

|  | % MÁXIMA (EM PESO) |
| --- | --- |
| Partículas que passam na peneira 200 | 3 |
| Partículas de densidade inferior a 1,95 | 2 |
| Partículas friáveis | 1 |
| Outras substâncias prejudiciais | 2 |

A brita deve ser constituída por fragmentos de rocha limpos, duros, densos, duráveis e isentos de partículas de argila ou outro revestimento que os isolem do ligante. A brita não deve ser reativa com as alcalis do ligante. Deve ser rejeitada toda a brita que não satisfaça as condições a seguir indicadas:

- No ensaio de desgastes de Los Angeles não deve haver perdas de peso superiores a 10% em 100 rotações ou 40% em 500 rotações;

- A perda de peso médio após 5 ciclos de ensaio com sulfato de sódio não deve ultrapassar 10%;

- A densidade da brita saturada não deve ser inferior a 2,60;

- A brita não deve ter teores de partículas prejudiciais superiores aos valores indicados no Quadro 17.3.

Quadro 18.3

|  | % MÁXIMA (EM PESO) |
| --- | --- |
| Partículas de densidade inferior a 1,95 | 2 |
| Partículas friáveis | 0,5 |
| Outras substâncias prejudiciais | 0,5 |

- A percentagem total de todas as substâncias prejudiciais não pode ser superior a 2%.

      - Aditivos

Somente poderão ser utilizados aditivos definidos no estudo de dosagem destinados a melhorar a pega e/ou a resistência do concreto e também outras características tais como plasticidades, homogeneidade, peso específico, impermeabilidade, resistência à compressão, etc..., sem ônus a Codevasf.

      - Traços de Concreto

O consumo de cimento, a granulometria dos agregados, o fator água/cimento e os eventuais aditivos devem ser determinados e aprovados com base nos ensaios de laboratório a serem realizados pela CONTRATADA, através da empresa responsável pelo controle tecnológico do concreto.

Durante o andamento das obras, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir modificações no traço, sem que isto proporcione à CONTRATADA direito a reivindicações sobre preços ou prazo de execução da obra.

As quantidades de brita e areia devem ser determinadas a peso, sendo que a água será medida em peso ou volume.

Na dosagem da água de amassamento, deve ser levada em conta a umidade dos agregados inertes, principalmente a da areia, que deve ser determinada por meio de speedy moisture tester, ou outros métodos expeditos usuais.

Os traços devem ser determinados por dosagem racional ou experimental devendo, no entanto, ser respeitados, para cada classe, os valores máximos da relação água/cimento definido em projeto.

      - Produção de Concreto

A produção de concreto estrutural deve obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

Podem ser produzidos no local da obra ou usinados (desde que inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO).

Os concretos a serem empregados nos diversos locais da obra, devem apresentar as características definidas no projeto estrutural.

Concreto Magro para Regularização

É o concreto de baixo teor de cimento (no mínimo 100 kg/m3), que será colocado com o objetivo de regularizar as superfícies sobre as quais se vão apoiar as estruturas e obter o piso adequado para o trabalho de construção das lajes ou pisos.

A extensão e a espessura deste concreto magro devem ser as indicadas nos projetos.

      - Mistura

Antes de proceder a mistura do concreto na obra ou solicitar a entrega do concreto usinado, é necessário verificar as condições operacionais dos equipamentos disponíveis no local de trabalho e sua adequabilidade ao volume de concreto a ser produzido e transportado.

A dosagem dos materiais componentes de cada mistura será feita:

- o cimento deve ser medido por número inteiro de sacos, exceto no caso de cimento armazenado e utilizado a granel,

- a brita e a areia por pesagem e a água pelo peso ou volume.

Na medição desta última deve ser levada em conta a umidade dos agregados, para que seja assegurado o valor da relação água/cimento.

Caso o concreto seja produzido na obra , a ordem de colocação dos materiais na betoneira é a seguinte:

- Brita

- Parte da Água

- Acionar a betoneira por 3 minutos

- Descansar por 3 minutos

- Areia

- Cimento

- Água restante com aditivo se necessário e aprovado

- Misturar por 2 minutos

- Formas e Escoramentos

  - Formas

Além do que especificado em norma, serão levadas em conta as seguintes especificações:

•   Não deve ser iniciada a concretagem de qualquer peça, sem que antes a respectiva forma seja inspecionada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, o que não isentará a CONTRATADA de sua responsabilidade da obtenção de superfícies desempenadas, sem curvaturas e outros defeitos; caso apareçam superfícies inaceitáveis, serão corrigidas empregando-se métodos aprovados, ou então o concreto afetado será retirado, conforme decisão da FISCALIZAÇÃO; qualquer correção na superfície ou remoção de concreto será feita à custa da CONTRATADA.

- As formas sejam de compensados ou metálicas, devem ser reforçadas e ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento e vibração do concreto, mantendo-se rigidamente, em posição correta, sem deformação; devem ser estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto; .

- Para formas das paredes, lajes, vigas, etc., deve ser empregada chapas compensadas com espessura de 18 mm plastificadas ou formas industriais, que serão reforçadas para impedir fugas de material. Não serão aceitas formas empenadas, com bordos danificados ou em tábuas.

- As formas devem ser limpas, devem estar isentas de pó, serragem, restos de arame de armadura, pregos e outros detritos no momento da concretagem. Com esses propósitos, devem ser deixadas aberturas nas formas até o lançamento do concreto.

- Preliminarmente ao lançamento, deve ser aplicada nas formas uma demão de desmoldante, de fórmula aprovada pela FISCALIZAÇÃO, que não deixará na superfície de madeira ou metálica qualquer película que possa ser absorvida pelo concreto;

- As formas devem ser molhadas anteriormente ao lançamento do concreto.

As amarrações no interior das formas devem ser feitas de modo a permitir sua retirada sem prejudicar o concreto; as amarrações feitas com arame devem ser cortadas depois de retiradas as formas e tratado o local do concreto; as peças metálicas para travamento das formas que tiverem de ser empregadas serão do tipo que deixem as menores cavidades possíveis na superfície do concreto; a superfície dessas cavidades deve ser deixada áspera para melhor aderência da argamassa de cimento com que posteriormente serão enchidas; a superfície acabada ficará sólida, polida, lisa e de cor uniforme; para evitar retrações as cavidades serão enchidas com argamassa de cimento, traço 1:3 com areia fina peneirada, que já tenha iniciado a pega antes de ser aplicada, não sendo feita adição de água durante a execução deste serviço.

  - Escoramento e Andaime

Devem ser levadas em conta as seguintes especificações:

Para dimensionamento dos escoramentos, o concreto fresco deve ser considerado com peso específico igual a 2.400 Kg/m3 para cargas verticais; relativamente às cargas horizontais será considerado o peso específico de 1.360 kg/m3 para a altura de concretagem a ser executada durante a primeira hora de serviço, e de 720 Kg/m3 para a altura que será executada após esta 1a hora de serviço; o comprimento livre dos esteios e de outros elementos de madeira submetidos à compressão longitudinal, não excederá a 30 vezes seu diâmetro ou sua menor dimensão; a estrutura deve suportar a cargas sem recalque ou deformações inadequadas; a FISCALIZAÇÃO pode exigir da CONTRATADA, o emprego de macaco de rosca ou de cunhas de madeira dura, com o propósito de poder ser detida qualquer das formas, antes ou depois do lançamento do concreto; caso o escoramento apresente algum sinal de recalque ou distorção indevida, o trabalho deve ser suspenso e o concreto afetado, retirado, reiniciando-se o trabalho após o reforço do escoamento.

A todos os vãos deve ser dada uma contraflecha permanente a fim de evitar que as contrações e recalques do concreto produzam deformações exageradas, a longo prazo; tal contraflecha deve ser de aproximadamente 1,00 mm para cada metro de vão, com o propósito de corrigir recalques e deformações em escoramento, e das instruções provisórias, deve ser dada, além da permanente, a contraflexa de construção.

  - Retirada das Formas e do Escoramento

As formas devem ser retiradas depois do período de tempo indicado no projeto, ou fixado pela FISCALIZAÇÃO; os seguintes valores podem ser tomados como mínimo para retiradas das formas e do escoramento, quando não existirem indicações em contrário:

- Escoramento de fecho de arcos: 14 dias;

- Escoramento de vigas, e outras peças submetidas a esforços diretos de flexão: 14 dias;

- Lajes: 21 dias;

- Pilares, formas laterais de vigas: 7 dias;

- Paredes: 7 dias

Todos estes prazos estão condicionados a obtenção da resistência mínima do concreto em 15 Mpa, aferida através de ensaios dos corpos de prova.

Os prazos de desforma acima citados são devidos a melhorar a cura. Embora o concreto tenha atingido a resistência a compressão deve ser evitado a desforma antecipada para se evitar a perda de água, que permitirá a entrada de agentes agressivos e a instalação de células de corrosão das nas armaduras ou mesmo uma carbonatação mais intensa, desprotegendo o aço, bem com propiciará o aparecimento de fissuras que comprometem a estanqueidade do concreto.

O processo de retirada de formas e escoramentos obedecerá ao que segue:

- As formas não podem ser retiradas sem consentimento da FISCALIZAÇÃO;

- Esse consentimento não exime a CONTRATADA da sua responsabilidade pela segurança da obra;

- A retirada dos suportes deve ser feita lentamente, usando-se cunhas ou outros dispositivos, para que as cargas não sejam apoiadas bruscamente sobre peças novas.

- Aço para Concreto Armado

  - Geral

As barras de aço ou as eventuais redes metálicas para armaduras de concreto devem seguir as prescrições da norma EB-3, da ABNT.

Na sua dobragem e durante a concretagem, devem obedecer ao prescrito na NBR 6118 e NBR 7178.

Os depósitos de vergalhões devem ser dispostos em áreas adequadas, de modo a permitirem a arrumação das diversas partidas, tipo de aço e diâmetro diversos.

  - Execução

Não devem ser aceites pela CONTRATADA as remessas de aço que não atenderem às normas indicadas no item anterior, podendo a FISCALIZAÇÃO responsabilizá-lo pela execução de qualquer estrutura com material julgado deficiente. A devolução pela CONTRATADA de qualquer quantidade de barras de aço, julgadas inaceitáveis, não lhe confere o direito a qualquer indenização por parte da FISCALIZAÇÃO.

As armaduras devem obedecer ao disposto na norma NBR 6118 da ABNT, salvo indicações em contrario nos projetos.

Antes da colocação, as barras devem ser raspadas e limpas de eventual camada de ferrugem, resíduos de tinta, óleos, graxas, lama, ou qualquer substância que possa reduzir a aderência com o concreto. Não serão permitidas barras desbitoladas. Os ferros das juntas de concretagem devem ser cuidadosamente verificados e limpos. Não será permitido o dobramento ou retificação de vergalhões que possam diminuir sua resistência. As barras dobradas somente devem ser usadas mediante indicação nos desenhos do projeto.

A execução obedecerá, genericamente, às seguintes condições:

• A espessura de recobrimento da armadura deve ser indicada nos projetos. Caso não haja indicação do recobrimento, este deve ser igual a 4,5 cm. Deve-se usar, para garantir o recobrimento da armadura, pastilhas pré-fabricadas de concreto de traço e fator água/cimento idênticos ao do concreto a ser lançado na peça considerada, colocadas de forma aleatória e na quantidade suficiente para garantir o cobrimento.

- Nas juntas de concretagem ou outras, as barras deixadas expostas por longo tempo, devem ser protegidas por métodos adequados contra a corrosão.

- As barras não devem apresentar solução de continuidade ao longo dos vários elementos estruturais, salvo indicação diversa nos desenhos de projeto. As superposições de barras ou malhas não serão permitidas nas seções críticas.

- A superposição de barra devem atender sempre ao disposto nas normas NBR 6118, da ABNT. Os trechos superpostos devem ser amarrados com arame de ferro para armaduras. No caso de barras adjacentes, as superposições devem ser convenientemente deslocadas. Em se tratando de redes metálicas, a superposição não será inferior a 50 diâmetros da maior bitola, a três vezes a largura da malha elementar.

- As barras de armaduras devem ser colocadas cuidadosamente, e ligadas nos cruzamentos, por arame de ferro doce. Devem ficar firmemente nas posições indicadas nos desenhos de projetos executivos e, quando necessário, devem ser usados distanciadores ou suportes próprios, de acordo com a NBR 6118. Em casos especiais, a FISCALIZAÇÃO pode exigir um maior número de distanciadores, ou suportes com espaçamentos diferentes.

- Devem ser obedecidos os espaçamentos e as dimensões constantes dos desenhos de projeto.

  - Equipamento de Mistura

A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro de obra uma central de concreto compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma ou contratar empresas de concreto usinado. A capacidade de produção em termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum resíduo durante o esvaziamento.

A instalação de dosagem deve obedecer às normas em uso, e permitir um imediato ajustamento, para levar em conta as variações de umidade dos agregados.

O controle das instalações, assim como a verificação das balanças, devem ser feitos mensalmente, ou quando a FISCALIZAÇÃO achar necessário, sendo que somente serão efetuados com a presença do representante desta.

  - Condições de Mistura

Os componentes devem ser introduzidos gradualmente na betoneira, podendo parte da água ser colocado depois de terminada a carga dos outros elementos da mistura.

O tempo de mistura na betoneira não deve ser inferior ao fornecido pela tabela seguinte:

| VOLUME ÚTIL DA BETONEIRA (m3) | TEMPO MÍNIMO DE MISTURA |
| --- | --- |
| Até 1,00 | 1’30” |
| Até 2,00 | 2’ |
| Até 3,00 | 2’30” |
| Até 4,00 | 3’ |

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de aumentar o tempo de mistura quando as operações de carga e de mistura não produzirem um concreto de componentes igualmente distribuídos e de consistência uniforme.

Cada betoneira deve ser equipada com uma aparelhagem que indique o tempo de mistura exigido, computando, ainda as quantidades de concreto produzidas.

As betoneiras devem descarregar diretamente nos recipientes de transporte do concreto.

  - TRANSPORTE DE CONCRETO

Os recipientes de transporte devem ser tais que assegurem um mínimo tempo de transporte.

O equipamento para transporte do concreto deve ser do tipo que não possibilite a segregação dos agregados, perda da água de amassamento ou variação da trabalhabilidade da mistura, entre a saída da betoneira e a chegada ao local da concretagem.

Se forem utilizados caminhões betoneira para o transporte do concreto deve ser observado o seguinte:

• Os caminhões betoneiras devem ser equipados com um medidor de caudal, colocado entre o reservatório de água e a betoneira, e com um conta rotações que possa ser zerado com facilidade para indicar o número total de rotações por amassamento;

- Cada caminhão deve ter uma placa metálica onde estejam indicadas a capacidade da betoneira e as respectivas velocidades máxima e mínima de rotação;

- O amassamento deve ser contínuo, durante um mínimo de 50 rotações após a introdução na betoneira dos componentes do concreto, com exceção de 5% da água que deve ser introduzida posteriormente. A velocidade da betoneira deve situar-se entre 12 e 22 rotações por minuto. Depois da conclusão do amassamento, se houver rotações adicionais elas deverão ser realizadas à velocidade especificada pelo fabricante do caminhão betoneira; no entanto, depois da introdução dos 5% de água finais, o amassamento deve continuar durante um mínimo de 30 rotações à velocidade de rotação especificada;

- O concreto deverá ser lançado até 2 horas depois da introdução do ligante na betoneira. O intervalo de tempo entre a saída do concreto da betoneira e a vibração respectiva deve ser o mais curto possível.

- LANÇAMENTO DO CONCRETO

A CONTRATADA deverá informar às disposições que pretende adotar para a concretagem, por meio de um memorial de trabalho do tipo “Programa de Concretagem”, submetido à FISCALIZAÇÃO dentro do programa geral do trabalho a lhe ser entregue. Salvo decisão contrária, qualquer concretagem só poderá ser iniciada com a presença de um representante da FISCALIZAÇÃO.

Todo o concreto será lançado durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas. Em situações especiais deverá ser solicitada a fiscalização a devida liberação.

O lançamento em qualquer peça da obra só deve ser iniciado quando puder ser completado. Não deve ser lançado concreto enquanto o terreno de fundação, as formas e suas amarrações, os escoramentos e as armaduras não tiveram sido inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

O concreto não deve ser exposto à ação da água antes de início da pega, exceto quando se tratar de concreto sob água.

A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24oC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de interrupções deverá ser de no máximo de uma hora.

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento das formas e do escoramento. Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não sacudir as formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.

O concreto será lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o concreto diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa metálica ou de material aprovado.

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.

O concreto nas peças armadas deve ser lançado em camadas horizontais contínuas cuja espessura não exceda 30 cm, exceto para determinadas peças cuja concretagem estiver prevista de outra forma. Quando, por razões de emergência, for necessário concretar menos de uma camada horizontal completa numa operação, essa camada deve terminar num tabique ou tábua vertical. As descargas de concreto se sucederão sempre, umas em seguida às outras , cada camada sendo concretada e compactada antes que a camada anterior tenha iniciado a pega, a fim de evitar que se forme separação entre as mesmas. As superfícies serão deixadas ásperas a fim de se obter sempre boa ligação com a camada seguinte. A camada superior será concretada antes da inferior ter endurecido, e deve ser compactada de modo a impedir a formação de junta de construção entre as mesmas.

As camadas que forem concluídas num dia de trabalho, ou que tiverem sido concretadas pouco antes de se interromperem temporariamente as operações, devem ser limpas logo que a superfície tiver endurecido o suficiente, retirando-se toda a nata de cimento e todos materiais estranhos. A fim de se evitar, dentro do possível, uniões visíveis, superfícies expostas, deve ser dado acabamento à superfície aparente de concreto com raspadeira ou ferramenta adequada.

Não deve ser permitido suspender ou interromper a concretagem quando faltarem menos de 50 cm na altura para concluir qualquer peça, a não ser que os detalhes da obra indiquem coroamento com menos de 50 cm de espessura. Neste caso a junta de construção deverá ser feita na base desse coroamento.

O concreto deve formar uma pedra artificial compacta e estanque com superfícies lisas nas faces expostas, não deverá haver manchas, nem vazamentos, e as fissuras devido a retração devem ser reparadas, não poderão haver eflorescências nem reação álcali agregado, o concreto deverá ser garantido para uma vida útil de no mínimo 50 anos.

Quando qualquer parte de concreto ficar poroso, ou apresentar qualquer outro defeito, deve ser retirado e substituído, total ou parcialmente, como for exigido pela FISCALIZAÇÃO, inteiramente às custas da CONTRATADA.

Uma junta fria (junta de trabalho) é uma junta não programada provocada pelo endurecimento da superfície do concreto antes da colocação da camada seguinte. Se a duração do atraso no lançamento provocar o endurecimento do concreto antes do lançamento da próxima camada dever ser vibrado o concreto já lançado na camada subjacente. Se o concreto não puder ser penetrado pelo vibrador, a junta fria deve ser tratada como junta de construção. Caso o vibrador penetre, o lançamento do concreto dever continuar com cuidados especiais de forma a penetrar e revibrar o concreto colocado antes da interrupção.

- ADENSAMENTO DO CONCRETO

Quando não tiver sido indicado outro procedimento, peças com espessura igual ou superior a 20 cm devem ser adensadas empregando-se vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.

O vibrador deve ser mantido na massa de concreto até que apareça a nata na superfície, quando então deverá ser retirado e mudado de posição.

Em peças delgadas, cujas formas tiverem sido construídas para resistirem à vibração, devem ser empregados vibradores externos, preliminares aprovados pela FISCALIZACÃO. Quando se tratar de peças fortemente armadas, a CONTRATADA deve usar vibradores capazes de compactar o concreto sem danificar as armações e formas.

O vibrador deve ser de no mínimo de 7.000 r.p.m., com intensidade e duração suficientes para produzir plasticidade e assentamento do concreto, adensando-o perfeitamente, sem excesso que provoquem segregação dos materiais.

Os vibradores de imersão devem ser aplicados no ponto de descarga do concreto, de modo que toda a massa seja compactada cuidadosamente, de maneira uniforme. Durante a vibração de uma camada, o vibrador deve ser mantido em posição vertical e a agulha deve penetrar cerca de 10 cm na camada inferior, anteriormente lançada. Ele não será deslocado rapidamente no interior da massa, e uma vez terminada a vibração, deve ser retirado lentamente para evitar a formação de bolha e vazios.

Para as peças de grandes dimensões, deve haver no mínimo três vibradores com agulha de 4” de diâmetro, funcionando conjuntamente. Nas de pequenas dimensões, o número e o tamanho dos vibradores deve ser fixados pela FISCALIZAÇÃO, em cada caso.

Fica proibido o lançamento de concreto utilizando pá, devendo serem usadas caçambas especiais para lançamento, sendo o adensamento iniciado imediatamente.

Novas camadas não podem ser lançadas antes que a precedente tenha sido adensada.

Não encostar a agulha nas formas nem nas armaduras.

Deve haver sempre, no canteiro da obra, um vibrador sobressalente para concretagens até 50 m3, e dois vibradores sobressalentes para concretagens individuais de mais de 50 m3. Não havendo tais equipamentos sobressalentes a concretagem não será liberada.

- CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO

A CONTRATADA deve ter em seu poder, para uso imediato, todos os materiais e equipamentos necessários para a cura adequada e proteção do concreto antes que se inicie a concretagem. A cura deve ser iniciada imediatamente após o início da pega do concreto.

Em geral, o concreto deve ser curado como segue:

• Cura com Água Proteção

O concreto diretamente curado com água deve ser mantido umedecido durante, pelo menos, 14 (quatorze) dias, começando-se a cura imediatamente após o endurecimento inicial. Deve-se manter umedecido o concreto cobrindo-o com uma lâmina de água ou por sistema de tubulação perfurada, espargidores mecânicos ou qualquer outro método aprovado, que mantenha umedecidas todas as superfícies a serem curadas continuamente, não periodicamente. A água usada para a cura deve ter às mesmas características da usada para fazer o concreto.

• Cura Química

Os compostos para cura química ou de membrana devem ser usados de acordo com as indicações do fabricante, depois de aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O custo dos compostos de cura devem estar incluídos no preço do concreto.

• Penalização

Caso a fiscalização encontre a obra sem a execução das recomendações acima descritas, a contratada deixará de receber 50% do valor estipulado para pagamento dos serviços referente a cura do concreto. Havendo reincidência a penalização passará para 100%.

- JUNTAS

  - Juntas de Concretagem

Serão obedecidas as prescrições da NBR 6118/03 da ABNT, as juntas de concretagem devem ocorrer em locais indicados no projeto e preferencialmente em locais com pequena atuação de cortantes.

Quando a concretagem for suspensa por período de tempo superior aquele em que se iniciou a pega, o ponto onde houver sido suspensa deve ser considerado uma junta de concretagem.

No caso de se terem juntas de concretagem, a superfície que servirá de junta deve ser escovada intensamente com escova de aço, no período de 3 a 6 horas após a concretagem, ou deve ser lavada com jato de água com pressão mínima de 1500 lbs/pol2.

Quando se for unir concreto com outro já endurecido, a superfície da parte superior deve ser raspada com ferramenta apropriada, para retirar a argamassa superficial, o material solto e os corpos estranhos. Essa superfície, lavada e limpa com escovas de aço, deve ser molhada e conservada assim até à concretagem. Na ocasião da concretagem, poucos antes do lançamento, a superfície preparada deve ser coberta por uma camada de 1 cm de argamassa de cimento e areia, com traço igual ao do concreto, e fator água/cimento não superior ao da mistura a ser posteriormente lançada.

  - Juntas de Dilatação

As juntas de dilatação devem ser construídas de modo a permitirem absoluta liberdade de movimento entre as estruturas de concreto. Depois de concluído todo o trabalho, a argamassa solta, ou que estiver formando conchas delgadas capazes de se estilhaçarem com o movimento, deve ser retirada cuidadosamente de todas as juntas usando-se um cinzel fino. Todas as juntas de dilatação devem ser construídas com material elástico flexível que satisfaça os requisitos necessário conforme preconizado no projeto.

  - Reparos no Concreto

Os reparos no concreto devem ser efetuados por pessoal especializado. A CONTRATADA deve manter a FISCALIZAÇÃO avisada sobre a época em que qualquer reparo no concreto deva ser feito. O reparo no concreto deve somente ser efetuado na presença de um fiscal, bem como o material utilizado no reparo deve ter a aprovação da fiscalização.

Os reparos dos defeitos encontrados no concreto provenientes de falhas de concretagem, devem ser iniciados logo após a remoção das formas, devidamente comunicados e aprovados pela fiscalização.

O concreto danificado ou com :”ninhos de abelha”, deve ser removido até a parte sã e preenchido com enchimento seco, argamassa ou concreto. As saliências devem ser eliminadas por apicoamento ou desbaste.

Os enchimentos secos devem ser aplicados em vazios que tenham pelo menos, uma dimensão de superfície inferior à profundidade. Estes serão normalmente, os vazios causados pela remoção dos prendedores das extremidades, dos tirantes das formas, os rebaixos de fixação de tubulação e as ranhuras estreitas cortadas para o reparo de fendas.

O enchimento com concreto deve ser feito em vazios que se estendam inteiramente pelas seções da peça ou que sejam maiores, em área do que 1.000 (mil) centímetros quadrados. Também em vazios, em concreto armado, maiores em área que 500 (quinhentos) centímetros quadrados e que se estendam além da armadura.

Todos os enchimentos devem aderir firmemente à superfície dos vazios e devem ser perfeitos e isentos de fissuras produzidas por contração. Devem igualar em cor o concreto adjacente e para isso deve-se usar cimento da mesma qualidade e origem do que aquele do concreto. Os custos de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos empregados nos reparos do concreto correrão por conta da CONTRATADA.

  - Impermeabilização das Estruturas de Concreto Armado

As estruturas de concreto armado que requeiram a estanqueidade, tais como Reservatórios e Aquedutos devem ser conseguidas mediante a boa execução do concreto. A estanqueidade das estruturas de concreto armado deve ser conferida pelo próprio concreto armado.

Mesmo tomando-se todos os cuidados e obedecendo-se a todas as recomendações acima citadas e as normas vigentes as estruturas de concretos sofrerão fissuras provenientes principalmente da retração do concreto na sua fase de cura. O custo da recuperação destas fissuras deve estar incluso no preço apresentado pela Contratada.

Surgindo patologias no concreto decorrentes de má execução, número excessivo de fissuras de retração, falhas de segregação, juntas de concretagem, juntas de dilatação, falhas de cobrimento e demais problemas executivos, e no teste de impermeabilidade acusar vazamentos, a Contratada deve, às suas expensas, executar os reparos e posteriormente o revestimento impermeabilizante flexível que esteja devidamente homologado pela Codevasf, tais como poliuretano elastomérico aromático flexível e poliuréia aromática.

A aplicação do impermeabilizante deverá ser feita por empresa certificada pelo fabricante do produto, mediante apresentação de documento comprobatório.

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANAL CP-03, JUNTAS DE DILATAÇÃO, TRINCAS E CONCRETO DO EQUADUTO-02

  - Sistema de Impermeabilização  – Manta Bidim e Poliuréia

Os sistemas de impermeabilização ou proteção flexível para a estruturas de concreto do Aqueduto-02 será aprovado pela Codevasf são obrigatoriamente com Manta Geotêxtil Bidim e Elastômero á base de Poliuréia, conforme descrito a seguir.

- Especificações para Manta Bidim

Impermeabilização em parede de concreto armado do Aqueduto-02, incluindo fissura, Junta de dilatação, com Manta de geotêxtil bidim, não tecido, agulhado de filamentos contínuos RT-08, 100% poliéster com resistência a tração de 8 KN/m, Valor de ruptura7 K N /m, Alongamento 70% referencia ABNT NBR I2824 Tração na ruptura 520 N, Puncionamento 280 N referencia ASTM D 4833

- Aplicação

A superfície que receberá o sistema de impermeabilização flexível deve ser previamente lavada com hidro-jateamento de alta pressão (mínimo 2.200 lbs) para retirada de partículas soltas e estar isentas de resíduos de óleo, graxa, desmoldante ou qualquer outro material que interfira na sua perfeita aderência.

- Especificação para Poliuréia

Sua composição deve ser do tipo Poliuréia Aromática monolítico flexível, homologado pela Codevasf, 100% de materiais sólidos (isentos de solventes), bicomponente na proporção de uma parte do componente A por uma parte do componente B, não deverá produzir gases tóxicos durante aplicação e cura, isento de materiais pesados e alcatrão, ou outros produtos químicos nocivos à saúde, que possam transmitir gosto prejudicando a potabilidade da água ou que possam agredir o meio ambiente, resistência à tração mínima de 2,0 Mpa, alongamento na ruptura mínima de 70%, deformação permanente máxima de 30%, resistência ao rasgo 2,0 kN/m, dureza Shore A 60–90, escorrimento a 120oC (atender NBR 9952), tração e alongamento após intemperismo – 500 h perda máxima de 25%, flexibilidade (5º C) após envelhecimento acelerado (4 semanas a 80º C) conforme NBR 9952, determinação de aderência à tração mínima 0,30 Mpa, transmissão ao vapor d´água deverá ser menor ou igual a 0,08 US PERMS, de acordo com a ASTM F-1249 (espessura 2 mm), após o contato com o revestimento a água deverá atender a portaria n.º 518/2005 do Ministério da Saúde e NBR 12170, tempo de cura máximo de 2 horas para liberação para imersão; cor creme ou verde.

- Aplicação

Deverá ser aplicada uma camada de poliuréia com espessura mínima de 2,5 mm, por pulverização, em demão única por meio de máquina "airless plural component" de alta pressão, 3.000 psi, com aquecimento entre 65º a 80ºC de forma contínua e sem emendas. Caso o fabricante indique a utilização de tecido geotêxtil de polipropileno o mesmo deve apresentar gramatura mínima de 350 g/m², específico para receber revestimentos do tipo elastomérico. O tecido geotêxtil deve ser fixado com o mesmo material especificado para o revestimento.

As empresas aplicadoras dos sistemas de impermeabilização ou proteção flexível devem ser certificadas pelo fabricante do produto.

A superfície que receberá o sistema de impermeabilização flexível deve ser previamente lavada com hidro-jateamento de alta pressão (mínimo 2.200 lbs) para retirada de partículas soltas e estar isentas de resíduos de óleo, graxa, desmoldante ou qualquer outro material que interfira na sua perfeita aderência.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Será medido em área (m²) dentro do canal onde foi realizado a impermeabilização.

OBS:

Todo materiais, ferramentas e equipamentos, EPIS ETC., serão de responsabilidade da Contratada.

- GARANTIA

A CONTRATADA responderá integralmente por qualquer anormalidade verificada nas obras/serviços executados, verificados a qualquer tempo pela CODEVASF, dentro do prazo de responsabilidade técnica regulamentado na lei específica; estando a  CONTRATADA passível de sanções previstas pela mesma. A CONTRATADA deverá iniciar os trabalhos em acordo com a fiscalização em locais previamente escolhidos pela mesma e elaborar diário de ocorrência, atualizado, que permanecerá no local das obras/serviços até o seu término e, posteriormente encaminhado a fiscalização como parte do relatório final.