1 - DEFINIÇÕES E CONSTITUIÇÃO

1.1-Para os fins desta EME, vidros são complexos químicos resultantes da combinação de dois silicatos - um alcalino (potássio ou sódio) e outro terroso ou metálico (cálcio, bário, chumbo etc.) - nos quais a sílica atua como elemento ácido e os óxidos agem como elementos básicos.

1.2-A configuração tridimensional da sílica - bióxido de silício - é a base das propriedades típicas do vidro. Os ingredientes modificadores, adicionados à base de sílica, têm por finalidade controlar o processamento e conferir determinadas propriedades ao produto, dano origem aos vários tipos de vidros.

2 - TIPOS

2.1 - Vidros "A"

2.1.1 - É o vidro empregado em vidraças, garrafas etc.

2.1.2 -Os óxidos alcalinos (sódio e potássio), que são usados para baixar a temperatura de fusão do dióxido de silício, tornam o vidro solúvel em água e atacável pela umidade. Nas aplicações usuais, esse fato passa despercebido, o que não ocorre quando se trata de filamentos de pequeno diâmetro.

A desproporção entre a massa e a superfície exposta ao ataque é tal que, no caso de filamentos, essa pequena solubilidade deve ser considerada.

2.1.3 - A composição típica do vidro "A" é a seguinte:

Sio² - 72%

Na²o - 14%

Cao - 10% etc.

2.2 - Vidro  "C"

2.2.1 - Trata-se de produto desenvolvido para aplicação onde necessário se faz maior resistência ao ataque de ácidos.

2.2.2 - É  empregado   na   fabricação   de  filtros  químicos  e  na  indústria   dos plásticos  reforçados,  de   véus      superfície  (surcing mat)  -  vide EME-06/05 - Fibras de Vidro.

2.3 - Vidro "E"

2.3.1-Vidro têxtil padrão, possuindo excelentes propriedades físicas, mecânicas e eletricas.

2.3.2-Constituição e processo de fabricação na EME-06/05, Fibras de Vidro.