1 - SERVIÇOS

O concreto ciclópico será constituído por concreto simples,  preparado à parte, acrescido por ocasião do lançamento de "pedra-de-mão”.

Os locais de utilização, assim como a resistência característica do concreto simples, serão definidos no projeto.

A porcentagem de "pedra-de-mão" sobre o volume total de agregado a incorporar à massa de concreto simples será de, no máximo, 30%.

As "pedras-de-mão" não poderão ter qualquer dimensão superior 30cm.

Cuidados devem ser tomados, para que as "pedras-de-mão" fiquem perfeitamente imersas   e  envolvidas por concreto simples de modo  a não permanecerem apertadas entre si, ou contra as formas e, ainda, que a massa de concreto ciclópico se mantenha integralmente plástica, mesmo depois do lançamento.

2   MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O concreto especial será pago de acordo com preço unitário  correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

A medição será feita por metro cúbico, medido de acordo com as  dimensões de projeto.

No preço unitário deverá estar incluído entre outros os  seguintes serviços e materiais:

- fornecimento e transporte até o local da obra, armazenamento, seleção dos materiais componentes inclusive aditivos, água e "pedra-de-mão".

- produção, transporte, lançamento, adensamento e cura.

- equipamentos e ferramentas necessárias.

- acabamentos e reparos.

- controle tecnológico.

- outros serviços necessários para a perfeita execução do concreto conforme   	 	   especificado.