1 - DISPOSIÇÕES DIVERSAS

1.1 - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT

Os materiais betuminosos deverão satisfaser às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT atinentes ao assun to, em particular as abaixo descritas.

1.1.1 - Terminologia

NBR - 7208 (TB-27)

1.1.2 - Especificações

EB - 634 e EB - 635

1.1.3 - Métodos de ensaios

1:- Penetração dos Betumes: NBR - 6576 (MB-107).

2:- Viscosidade dos Produtos de Petróleo: MB-49 e NBR- 5847 (MB-827).

3:- Ponto de Fulgor: MB-48, MB - 50 e NBR - 5765 (MB-889).

4:- Determinação de Betume Total: MB-116.

5:- Ponto de Amolecimento: NBR-6593 (MB-167).

6:- Ductilidade: NBR-6293 (MB-167).

7:- Perda por Volatização: MB-209.

8:- Ensaio de Mancha.

8.1. Obedecerá ao método AASHO T-102.

8.2. A finalidade do ensaio será a de eliminar asfaltos que, no processo de refinação, tenham sido craqueados.

8.3. O  craqueamento   aumenta  a  produção  de  gasolina,  mas  o  resíduo asfáltico obtido é mais suscetível ao intemperismo.

8.4. O   grau   de    suscetibilidade   depende,   obviamente,   do    grau    de craqueamento e da porcentagem de asfalto craqueado.

8.5. O ensaio será feito dissolvendo a amostra de asfalto em nafta ou outro solvente; uma gota dessa mistura será colocada sobre uma folha de papel filtro e os resultados serão observados, se a mancha for uniformemente marron, o resultado será dado como negativo. Entretanto, se houver uma área mais escura no centro, o resultado será dado como positivo.

8.6. O resultado positivo rejeitará o asfalto ensaiado e um resultado negativo o qualificará, caso o mesmo perdure por 24 horas.

1.2 - Disposições Gerais

1.2.1 - Para   os  fins  desta   EME,  entende-se  por   materias  betuminosos,   os produtos obtidos pela destilação do petróleo ou do alcatrão de hulha.

1.2.2 - Os materiais betuminosos podem apresentar-se sob a forma líquida, semi-sólida ou sólida (soluções ou tintas, emulsões, mástiques e asfaltos).

1.2.3 - Os produtos obtidos pela destilação do petróleo classificam-se como de "base asfáltica" e os resultantes da destilação do alcatrão de hulha como "base alcatrão de hulha".

1.2.4 - Na hipótese do uso simultâneo de vários materiais betuminosos estes serão, sempre, da mesma base.

1.2.5 - As cargas minerais empregadas nos materiais betuminosos não deverão ser afetadas pela água, sendo vedado o emprego de substância hidroscópicas, solúveis ou que tenham o seu volume modificado pelo contato com esse líquido.

1.2.6 - Obejetivamente estabelecer uma distinção entre os termos asfalto e betume, a ASTM (American Society for Testing Materials) assim os definiu:

1:- Asfalto - Material aglutinante de consistência variável, cor pardo-escuro ou negra e no qual o constituinte predominante é o betume, podendo ocorrer na natureza em jazidas ou ser obtido pela refinação do petróleo.

2:- Betume - Misturas de hidrocarbonetos pesados, obtidos em estado natural ou por diferentes processos físicos ou químicos, com seus derivados de consistência variável e com poder aglutinante e impermeabilizante, sendo completamente solúvel no bissulfeto de carbono (CS2).

2 - SOLUÇÕES OU TINTAS

2.1 - Definição

São os materiais betuminosos, de base asfáltica ou alcatrão de hulha, dissolvidos em gasolina, ou em querosene ou em solventes orgânicos.

2.2 - Cura

2.2.1 - O material betuminoso dissolvido em gasolina é de cura rápida: RC (Rapid Curing) ou "cut-back".

2.2.2 - O material betuminoso dissolvido em querosene é de cura média: MC (Medium Curing).

2.2.3 - O material betuminoso dissolvido em solvente orgânico é de cura lenta: SC (Slow Curing).

2.3 - Soluções ou Tinta Betuminosa sem Carga

2.3.1 - De Base Asfáltica

1:- Teor mínimo de asfalto: 35% em passo.

2:- Ponto de amolecimento do asfalto (anel e bola): 55°C mínimo.

2.4 - Soluções ou Tinta Betuminosa com Carga

2.4.1 - De Base Asfáltica

1:- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

2:- Ponto de amolecimento da componente sólida: 60°C, mínimo.

2.4.2 - De Base Alcatrão de Hulha

1:- Teor mínimo do piche de alcatrão: 30%, em peso.

2:- Ponto de amolecimento da componente sólida: 60°C, mínimo.

3 - EMULSÕES

3.1 - Disposições Gerais

3.1.1- Entende-se por emulsão betuminosa a dispersão de materiais betuminosos em água, obtida com auxílio de agente emulsificador.

3.1.2 - As emulsões podem ser:

1:- De ruptura rápida: RS-1 (rapid setting);

2:- De ruptura média: MS-1, MS-2 e MS-3 (medium setting);

3:- De ruptura lenta: SS-1 e SS-2 (slow setting).

3.1.3 - O grau de estabilidade das emulsões será condicionado às conveniências de cada caso, isto é, as emulsões terão estabilidade suficiente para permitirem o transporte e o armazenamento do produto e apresentarão instabilidade bastante para que sua ruptura não seja demorada, após a aplicação.

3.1.4 - As   emulsões  deverão   satisfazer,   à   AFNOR-P  84-303,  apresentando resistência à reemulsificação superior a 50° e teores mínimos de materiais betuminosos de 40% para os materiais usados na impregnação e de 60% para os destinados à impermeabilização.

3.2 - Emulsão Betuminosa sem Carga

3.2.1 - De Base Asfáltica, Comuns

1:- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

2:- Ponto de amolecimento do asfalto (anel e bola): 45°C, mínimo.

3.2.2 - De Base Asfáltica,  Especiais

1:- Emulsões de características neutras, com emulsificador constituído por material coloidal.

2:- Evaporada a água, o material sólido resultante conterá 97% de material betuminoso de base asfáltica.

3.2.3 - De Base Asfáltica, com Látex

1:- Emulsões, com dispersão de material betuminoso associado com látex natural - vide EME 11/04, Látex.

3.2.4 - De Base Alcatrão de Hulha

1:- Teor mínimo de piche de alcatrão: 25%, em peso.

2:- Ponto de amolecimento da componente sólida: 40°C, mínimo.

3.3 - Emulsão Betuminosa com Carga

3.3.1 - De Base Asfáltica

1:- Teor mínimo de asfalto: 30%, em peso.

2:- Ponto de amolecimento da componente sólida: 50°C, mínimo.

4 - MÁSTIQUES

Os mástiques serão complexos constituídos de substâncias betuminosas, de solvente ou fluidificante, de plastificantes e de material inerte granular ou fibroso, com as propriedades básicas dos mástiques em geral - vide EME-12/03. Os mástiques poderão ser de base asfáltica ou de base de alcatrão de hulha.

5 - ASFALTO

5.1 - Definição

É o material sólido ou semi-sólido, de cor entre preta e parda escura, que é obtido pela destilação do petróleo, que se funde pelo calor e no qual os constituíntes predominantes são os betumes. Eventualmente, há ocorrência de asfalto na natureza.

5.2 - Asfalto Natural

Entende-se por asfalto natural ou relativo o asfalto encontrado em depósitos naturais. É, em geral, muito duro e não totalmente solúvel no S2C, fator indicativo de baixo teor de betume.

5.3 - Asfalto Oxidado

Entende-se por asfalto oxidado o asfalto obtido por sopro de ar, à alta temperatura, através de resíduos da destilação fracionada do petróleo.

5.4 - Asfalto Destilado

Entende-se por "asfalto destilado", o asfaltos obtidos pela destilação do petróleo.

6 - LENÇÕES ASFÁLTICOS

6.1 - De Membrana Plástica e Asfalto

6.1.1 -Lenções constituídos por uma membrana de polietileno revestida, em ambas as faces, por asfalto catalíco.

6.1.2 -A menbrana plástica terá 0,09mm de espessura e será de suportar temperaturas de  30°C,  a 100°C.

6.1.3 - A eleasticidade do lençol será de 300%.

6.2 - De Membrana Plástica e Asfalto com Elastômero

6.2.1 - Lençol auto-aderente e auto-selante, constituído por mebrana plástifica de polietileno e asfalto misturado com elastômero.

6.2.2 - A espessura do lençol  será de 1,7mm, sendo 0,20mm de membrana de polietileno de 1,50mm de asfalto com elastômero.

6.2.3 - O lençol deverá satisfazer aos seguintes testes:

1:- Ponto de amolecimento do asfalto com elastômero: 97°C, (ASTM-D36-70);

2:- Tensão de rutura longitudinal: 1,75 Mpa (17,5 km/cm²) (ASTM-D36-70);

3:- Idem, idem transversal: 1,60 Mpa (16,0 kg/cm²): (idem, idem);

4:- Alongamento na rutura longitudinal: 480% (ASTM-D-882-67);

5:- Idem, idem transversal: 500%.