1 - TIPO

Os feltros destinados a servir de armadura ou menbrana das impermeabilizações betuminosas serão do tipo "bertuminoso-de-amianto" e/ou "betuminoso-misto", constituído este por feltro de celulose e lã, embebidos, ambos os tipos, em betume asfáltico.

2 - CARACTERIZAÇÃO

2.1 - Os feltros para impermeabilização na construção civil obedecerão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) atinentes ao assunto, em particular a EB-636.

2.2-Apresentarão o peso mínimo de 730 g/mª (14 a 15 Ib/100 pés quadrados) e serão fornecidos em rolos de 40m x lm.

2.3-As  espessuras  dos  feltros  saturados  de 730 g/mª e de 1.220 g/mª (25 lb/100 pés quadrados) são, respectivamente, 0,9mm e 1,2mm.