1 - DE CONCRETO

1.1 - Os artefatos de concreto simples ou armado, sem função estrutural, tais como lajotas, placas, colunas, moirões, caixilhos, caixas d'água, de inspeção, de gordura, tanques etc. Satisfarão as seguintes condições:

1.1.1 - Os agregados para o concreto obedecerão à EB-4, à EME respectiva e às necessidades de dosagem.

1.1.2-Será dada preferência às peças concretadas com vibração ou pervibração.

1.1.3 - Todas as peças serão submetidas à cura, convenientemente conservadas à sombra e ao abrigo de correntes de ar e de temperaturas inferiores a 10ºc, continuamente irrigadas durante, pelo menos, os primeiros quatros dias completos sucessivos à moldagem.

1.1.4 - As peças não serão removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes do decurso de dez dias, nem usadas antes de trinta dias, a contar da data de sua moldagem.

1.1.5 - Os blocos vazados de concreto serão especificados na EME respectiva.

2 - DE FERRO

2.1 - Os artefatos de ferro fundido, forjado ou batido não apresentarão defeitos de fundição, moldagem, usinagem ou acabamento; as superfícies serão isentas de óxidação pronunciada, fendilhamentos, esfoliações, bolhas, rebarbas, desbeiçamentos, protuberâncias ou grânulos.

2.2 - A matéria prima para os artefatos de ferro obedecerá ao estipulado para ferro fundido na EME respectiva.

3 - DE MÁRMORE ARTIFICIAL

3.1 - Os artefatos de mármore artificial ou de marmorite, quer executados em fábrica, quer no canteiro da obra, serão inteiramente deste material ou terão base ou núcleo de concreto armado, conforme a espessura das peças ou resistência requerida.

3.2 - As peças serão perfeitas, sem empenhos, falhas ou outros defeitos, apresentando superfícies de polimento esmerado.