1 - SERVIÇOS

O concreto projetado deverá ser utilizado em local indicado no projeto.

Este concreto deverá ser dosado de forma tal a apresentar trabalhabilidade compatível com os equipamentos a serem utilizados, de modo a assegurar o mínimo de reflexão.

As resistências à compressão e ao cisalhamento exigidas para o concreto serão conforme os seguintes valores mínimos, válidos após 7 e 28 dias da aplicação.

7 DIAS			28 DIAS

MPa

Resistência à compressão		    250				    300

Adesão à rocha				        7				      10

No caso em que os valores medidos após 28 dias não alcancem o mínimo especificado, a Empreiteira modificará o traço de concreto projetado, a critério da CODEVASF, arcando com quaisquer ônus acarretados.

A granulometria dos agregados graúdo e miúdo deverá ser compatível com as características dos equipamentos a serem utilizados, sugerindo-se, a princípio, os seguintes valores:

GRANULOMETRIA DO AGREGADO

MIÚDO                                                                  GRAÚDO

| PENEIRAS | PORCENTAGEM QUE PASSA | PENEIRAS | PORCENTAGEM EM PESO QUE PASSA Nº 4 a 3/4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/8” | 100 | 1” | 100 |
| Nº 4 | 95-100 | 3/4” | 90-100 |
| Nº 8 | 80-100 | 1/2” | - |
| Nº 16 | 50-85 | 3/8” | 20-55 |
| Nº 30 | 25-60 | Nº 4 | 0-10 |
| Nº 50 | 10-30 | Nº 8 | 0-5 |
| Nº 100 | 2-10 | Nº 16 | - |

A CODEVASF poderá aprovar a utilização de pozolanas naturais para  tornar a mistura mais plástica, reduzindo a reflexão do concreto projetado. a quantidade de pozolana não poderá ser superior a 3% do peso do cimento.

Aditivos de aceleração de pega, com exceção do cloreto de cálcio, poderão ser utilizados, conforme a EME correspondente.

2 - DOSAGEM

A dosagem dos materiais constituintes deverá ser feita pela Empreiteira, de modo que resulte em produto final homogênio e de traço tal que assegure um mínimo de reflexão.

Os traços de concreto serão determinados pela Empreiteira antes do início da concretagem, pelo método racional, de modo que as misturas apresentem as características exigidas no projeto quanto à trabalhabilidade, permeabilidade, resistência e durabilidade com o menor consumo de cimento possível, porém, não inferior ao eventualmente especificado para cada condição. Os traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela Fiscalização.

3 - MISTURA

A mistura do cimento, aditivos a agregados deverá ser feita a seco, com misturador mecânico, por tempo não inferior a (2) dois minutos. Após a homogeneização dos componentes, a mistura obtida deverá ser aplicada no intervalo máximo de (1) uma hora, caso contrário, será rejeitada pela Fiscalização.

A Fiscalização reserva-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando este for insuficiente para obter uma homogeneização adequada.

4 - CONTROLE DE QUALIDADE

Ensaios preliminares com demonstração de manuseio do equipamento e de qualidade do concreto serão feitos pela Empreiteira, sob supervisão da CODEVASF, antes do início dos trabalhos.

Os procedimentos para coleta dos corpos de prova destinados aos ensaios de resistência, ficarão a critério da CODEVASF.

5 - LIMPEZA E TRATAMENTOS PRELIMINARES

Antes da aplicação, a superfície a ser revestida deve ser completamente limpa de todo o material solto, com jato de ar e água e, quando necessário, raspada com escova de aço.

Qualquer cavidade na rocha, cujo fundo, devido a uma posição desfavorável, não acessível, deverá ser preenchida manualmente com argamassa, antes do revestimento definitivo com concreto projetado.

As superfícies deverão ser mantidas úmidas por várias horas antes de se aplicar o concreto projetado.

6 - APLICAÇÃO

O bico de projeção deve ser mantido perpendicularmente à superfície a ser revestida, a uma distância entre 70 cm e 1,5m.

A pressão do ar deverá ser ao redor de 4,0 Kg/cm2. Esta pressão será obtida por meio de válvulas de redução de pressão, na linha de ar comprimido.

Quando for necessário um comprimento relativamente grande do tubo de mistura seca e para deslocamentos verticais relativamente elevados, a CODEVASF poderá autorizar pressões de ar acima de 4,0 Kg/cm2. O equipamento usado deverá garantir um fluxo constante de ar e mistura. Se não o fizer, o jato deverá ser dirigido para fora, até o fluxo normalizar.

O ar comprimido utilizado na projeção deverá ser completamente isento de impurezas, como emulsão de óleo lubrificante proveniente dos compressores. Com esta finalidade, será instalado um purgador de linha ou um pulmão de volume mínimo de 1 m3, logo antes do equipamento de projeção. A linha deverá ser purgada de hora em hora.

A pressão de água, ao atingir o bico de projeção, deverá ser de 1,0 Kg/cm2 acima da pressão do ar. Durante a projeção, os valores da pressão do ar e da água deverão ser mantidos constantes.

No momento de trabalho, os operários deverão estar protegidos com botas, luvas e capa com capuz de borracha e óculos plásticos, podendo a CODEVASF impedir os trabalhos no caso de esta norma não ser observada.

7 - ESPESSURA

A espessura do concreto projetado deverá ser convenientemente controlada. A espessura final deverá ser determinada por meio de cavilhas de aço fixadas na superfície a ser concretada, eventualmente após a primeira demão. A espessura média da camada constará dos desenhos de projeto, sendo que, nas pontas das saliências da rocha, a espessura mínima será igual a dois terços de espessura do projeto. Para alcançar a espessura do projeto, o concreto projetado deverá ser executado em várias demãos, devendo a primeira demão ter um espessura de 3 cm, aproximadamente.

O intervalo entre duas aplicações deverá estar entre 30 minutos e 1 hora. As várias demãos aplicadas deverão ter a mesma dosagem e o mesmo fator água/cimento.

8 - REFLEXÃO

A reflexão deverá ser, no máximo, da ordem de 30%. A Empreiteira deverá tomar o cuidado de reduzir a reflexão usando um fator água/cimento adequado e, em alguns casos, cinzas volantes. Deve-se evitar sobrecarga na superfície com concreto fresco em demasia.

O concreto refletido deverá ser removido antes do início da pega, não podendo, em nenhuma hipótese, ser reaproveitado. Deverá ser impedido que o material refletido atinja superfícies verticais e inclinadas, que deverão ser revestidas de baixo para cima.

9 - REPAROS NO CONCRETO

Caso no revestimento executado sejam constatados vazios ou “chocas” e áreas contendo material refletido, o revestimento deverá ser demolido e se procederá a uma aplicação de concreto projetado.

Os reparos, mesmo os de pequena monta, serão considerados como uma nova concretagem, devendo ser observadas as várias fases: reparação da área, cura e proteção do concreto.

10 - CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO

O concreto projetado deverá ser curado por umedecimento, por um período de 14 dias, não se permitindo a secagem de partes da superfície durante este período de cura. Quando for utilizado aditivo de aceleração de pega ou cimento de alta resistência, o período de cura poderá ser reduzido, com autorização da CODEVASF, para, no mínimo, 7 dias. A água de cura a ser aplicada deverá ser limpa e isenta de substâncias nocivas.

Antes do início dos trabalhos de revestimento, a Empreiteira deverá estar de posse de todo o equipamento necessário à cura e proteção do concreto projetado.

11 - DRENOS

Onde indicado nos Desenhos de Projeto, ou conforme instruções da CODEVASF, serão executados furos de drenagem destinados a aliviar pressões externas ao revestimento.

Salvo onde diferentemente indicado nos Desenhos de Projeto, os furos serão executados  por perfuratrizes de percussão e terão uma profundidade não inferior a 40 cm, medida a partir do intradorso do revestimento.

12 - ARMADURA PARA CONCRETO PROJETADO

Quando o concreto projetado for armado, as armaduras deverão obedecer às pressões correspondentes nas EMEs e dispostas conforme prevê o projeto.

13 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita com base na determinação do volume de concreto projetado, nas espessuras indicadas no projeto, ou conforme indicado pela CODEVASF.

Não haverá medição nem pagamento para um concreto lançado pela Empreiteira em áreas, por sua própria conveniência ou não determinado pela Fiscalização.

O volume, em metros cúbicos, será calculado pela multiplicação das superfícies revestidas pela espessura indicada no projeto.

Aos volumes medidos, como acima determina-se, serão pagos os preços correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Estão incluídos nestes preços todos os custos relativos ao fornecimento de materiais, inclusive armação, se for o caso, serviços e equipamentos necessários para a completa execução destes trabalhos.