1-DE ARGAMASSA

1.1- CONDIÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além do abaixo especificado.

1.1.1-Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e aprumados.

1.1.2-A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

1.1.3-A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.

1.1.4-Os revestimentos de argamassa - salvo indicação em contrário - serão constituídos, no mínimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o emboço, aplicado sobre a superfície a revestir e o reboco, aplicado sobre o emboço.

1.1.5-A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

À guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será aplicada sobre a superfície a revestir uma camada irregular de argamassa forte:  o  chapisco.

As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes da aplicação do chapisco.

1.1.6-O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão e após decorridas 24 horas, no mínimo, de sua aplicação.

1.1.7-As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame etc.) .

1.1.8-Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboço terá maior resistência que a do reboco.  Esta diminuição de resistência não deve ser interrompida, como seria o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

1.1.9-As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverão ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

1.1.10-Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos, visto que a secagem rápida prejudicará a cura.

1.1.11-No preparo das argamassas, de emboços e rebocos, será rigorosamente obedecido o disposto na EME-12/l0-B.

1.1.12-Os emboços e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão executados com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia com adição de aditivo impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendações constantes do projeto.

1.2-Chapisco Comum

1.2.1-O chapisco comum será executado com argamassa A.3 - vide EME-12/l0-B - empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diâmetro, com predominância de grãos com diâmetro de 5 mm.

1.3-Emboço

1.3.1-Os emboços só serão iniciados após completa pega das argamassas das alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizações.

1.3.2-A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20mm, de modo que, com a     aplicação de 5 mm de reboco, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

1.3.3-O emboço de superfícies internas e externas será executado com argamassa (A.17) - vide EME-12/l0-B - com emprego de areia média, com diâmetro máximo de 3 mm.

1.3.4-O emboço deverá estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco, devendo as impurezas visíveis ser removidas.

1.4-Reboco

1.4.1-A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será abundantemente molhada.

1.4.2-A  espessura  do reboco não deverá ultrapassar a 5mm, de modo que, com os 20 mm do emboço, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm.

1.4.3-Os tipos de reboco, consideradas as propriedades físicas, serão os seguintes:

1.4.3.1-Reboco Comum: reboco, preparado na obra ou pré-fabricado, que admita a permuta de umidade entre a superfície rebocada e o ambiente.

1.4.3.2-Reboco Hidrófugo: reboco no qual a adição de hidrofugantes à sua composição impedirá a entrada de umidade por precipitação pluvial normal, o mesmo não acontecendo, todavia, com a difusão do vapor d'água.

1.4.3.3-Reboco Impermeável: reboco resistente  à pressão d'água.

1.4.3.4-Reboco Celular: reboco de propriedades especiais para aderir diretamente sobre concreto ou alvenaria.

1.4.4-Os tipos de reboco, consideradas as características de acabamento, são os seguintes:

1.4.4.1-Reboco Raspado: reboco desempenado com acabamento obtido por raspagem a serra logo após o inicio da pega e antes do endurecimento.

1.4.4.2-Reboco Camurçado: reboco com acabamento áspero, acamurçado, ou feltrado, obtido com a utilização de desempenadeira de madeira e talochinha de espuma de poliuretano ou de feltro.

1.4.4.3-Reboco Liso a Colher: reboco com acabamento alisado a desempenadeira ou talocha de aço, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme.

1.4.4.4-Reboco Lavado a Ácido: reboco desempenado e, após curado, lavado com solução de água e ácido para remoção da nata superficial própria dos aglomerantes.

1.4.4.5-Reboco Projetado: reboco com acabamento granulado, fino ou grosso à guisa de revestimento rústico, aplicado preferencialmente com máquina (molinete).

1.4.4.6-Reboco com Acabamento Travertino: de aspecto semelhante ao mármore travertino.

1.4.5-Os rebocos externos não poderão ser executados quando a superfície estiver sujeita a molhadura por chuvas e sem adequada proteção.

1.4.6-Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos, executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.

1.5-Massa Única ou Reboco Paulista

O revestimento em massa única será constituído por uma camada de argamassa de cimento, areia e saibro, numa espessura de 25 mm, com acabamento liso, o qual poderá, quando indicado, substituir as operações de emboço mais reboco.

2-DE CERÂMICA

2.1-Condições Gerais

2.1.1-Após a execução da alvenaria, efetuar-se-á o tamponamento dos orifícios existentes em sua superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

2.1.2-Concluída a operação de tamponamento, será procedida rigorosa verificação do desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento seja azulejo ou ladrilhos em geral-superfícies perfeitamente desempenadas.

2.1.3-Molhar-se-á, em seguida, a superfície dos tijolos.

2.1.4-Com a superfície ainda úmida, proceder-se-á execução do chapisco e, posteriormente, do emboço, conforme descrito anteriormente.

2.1.5-Após a cura do emboço, iniciar-se-á a colocação dos azulejos ou ladrilhos - vide EME-06/01 e EME-11/02.

2.1.6-Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, que será efetuado com pasta de cimento branco.

2.1.7-Antes do assentamento dos azulejos ou ladrilhos, será providenciada a fixação, nas paredes, das buchas (tacos) para a instalação dos aparelhos.

2.1.8-Os azulejos ou ladrilhos serão assentes com a Argamassa A.10. Na falta do saibro, a Argamassa A.10 será substituída pela A.5.

2.1.9-O assentamento dos ladrilhos ou azulejos obedecerá, rigorosamente, ao seguinte:

- Os azulejos ou ladrilhos serão imersos em água limpa durante 24 horas.

2.1.10-As superfícies deverão ficar bem aprumadas e planas, as juntas corridas e uniformes.

2.1.11-A espessura das juntas não poderá ultrapassar l,5mm.

2.1.12-Os azulejos e ladrilhos a serem cortados para passagem de canos, torneiras, ou outros elementos de instalações não deverão apresentar rachaduras ou emendas.

2.1.13-Três dias após a colocação dos azulejos, ladrilhos ou tijolos, deverá ser verificada, por percussão, a aderência dos mesmos.  Qualquer parte que produza som oco deverá ser rejeitada.  Feita essa operação, iniciar-se-á o rejuntamento composto de cimento branco.

3-DE CERÂMICA - TIJOLOS

3.1-Tijolos Cerâmicos

3.1.1- Condições Gerais

Preparo da Superfície e Assentamento: conforme item l e mais o seguinte:

3.1.1.1- Após curado o emboço, cerca de 10 dias, iniciar-se-á a execução do revestimento de tijolos.

3.1.1.2-As peças serão assentes em reticulado-salvo especificação em contrário - com a maior dimensão no sentido horizontal e juntas rigorosamente alinhadas e de nível.

3.1.1.3-As  juntas  terão espessura uniforme de 10 mm e serão rebaixadas de 5 mm, com ferro especial, antes da pega da argamassa de assentamento, de forma que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos tijolos.

3.1.1.4-Posteriormente, as juntas serão alisadas com pasta pré-fabricada.

3.1.1.5-Com os cordões da argamassa de alta adesividade ainda frescos, efetuar-se-á o assentamento das peças de tijolos.

3.1.1.6- O paramento dos tijolos deverá facear os alizares das esquadrias adjacentes.

3.1.1.7- Contornando os alizares, haverá uma junta continua de 10 mm.

3.1.1.8- A junta da verga de alizar coincidirá com uma junta horizontal do paramento.

3.1.1.9- Será removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos tijolos ou extravasar as juntas.

3.1.1.10-Na falta de mescla de alta adesividade, o assentamento será efetuado com Argamassa A.l0 ou A.15 e o alisamento das juntas - vide item 3.1.1.4 retro - dar-se-á com pasta de cimento comum.

4-DE CORTIÇA OU DE FIBRA DE MADEIRA

4.1-Condições Gerais

O revestimento será efetuado com placas de cortiça natural ou de fibra de madeira, fono-absorvente, conforme especificado no projeto e nas Especificações Complementares - Tomo VII.

5-DE MADEIRA

5.1 - Rodapés

5.1.1-Os rodapés de madeira apresentarão perfil rigorosamente idêntico ao indicado nos desenhos do projeto.

5.1.2-Quando  não  especificado  de  modo  diverso,  os  rodapés  serão  lisos,  com 50 x 20 mm de seção e apresentarão a aresta livre ligeiramente arredondada.

5.1.3-Os rodapés serão fixados através de parafusos e buchas de nylon, solidamente colocadas na alvenaria.

5.1.4-O espaçamento dos tacos será de 0,80m, no máximo.

5.1.5-A concordância dos rodapés de madeira com os outros materiais ou com as guarnições de vãos de esquadrias será solucionada, para cada caso particular, de acordo com a Fiscalização, oportunamente, caso os desenhos do projeto arquitetônico forem omissos a respeito do assunto.

5.2-Lambris de Madeira Flexível

5.2.1-Os lambris de madeira flexível serão constituídos por delgadas folhas, de madeira selecionada, coladas em telas e aplicadas diretamente sobre o reboco, com adesivo sintético.

5.2.2-As superfícies a forrar deverão apresentar base sólida - cimentado simples - perfeitamente desempenada, lisa e seca, com acabamento a desempenadeira metálica ou colher.

5.2.3-As lâminas serão molhadas - pano embebido em água - na face principal e, em seguida, cortadas nas dimensões desejadas.

5.2.4-Aplicar-se-á, com pincel, uma demão de cola especial na parede e outra no verso da folha.

5.2.5-A folha será fixada no local, sendo batida e esfregada para que a aderência seja perfeita em todos os pontos.

5.2.6-Em seguida, com um peso de madeira, a folha será pressionada sobre a parede - partindo do centro para as bordas - a fim de expelir o excesso de cola.

5.2.7-O acabamento final será obtido com aplicação de lixa fina e posterior enceramento da superfície.

6-DE PEDRA

6.1-Condições Gerais

6.1.1-O assentamento das pedras deverá obedecer rigorosamente aos desenhos de projeto e às Especificações Complementares - Tomo VII.

6.1.2-As pedras de revestimento deverão obedecer ao disposto na EME-15/05.

6.1.3-O assentamento será executado, quando não especificado de forma diversa, com argamassa A.3.

7-MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.