1 - CARACTERÍSTICAS

Composição  oleosa,  fina,  para   ser   emulsionada   em  água  no  momento  de  seu    emprego.

2 - PROPRIEDADES

O agente protetor de fôrmas apresentará as seguintes propriedades:

2.1 - Evitar a aderência entre fôrma e o concreto;

2.2 - Facilitar a desmoldagem;

2.3 - Propiciar a obtenção de superfícies aparentes de bom aspecto;

2.4 - Não manchar o concreto;

2.5 - Ser aplicável em fôrmas de madeira, aparelhada ou não, ou metálicas.

3 - APLICAÇÃO

3.1 - Diluir 1  (uma)  parte  do  produto  em  10,15  ou  20 partes de água, conforme recomendações do fabricante.

3.2 - Agitar bem até obter um líquido de cor homogênea;

3.3 - Aplicar  a  emulsão  sobre  a  fôrma  antes da colocação da armadura e com, no mínimo, 4 (quatro) horas antes da concretagem;

3.4 - Após a aplicação, concervar as fôrmas abrigadas da chuva.