1. DEFINIÇÃO

O presente ensaio tem por objetivo proporcionar informações sobre as propriedades do concreto executado na obra, comparativamente com as características previstas em laboratório e  compatíveis com as especificações do projeto estrutural.

2. ENSAIO

O ensaio deverá obedecer às normas da ABNT, relativas ao assunto, especialmente a   NBR-5738   (MB-2),  NBR-5739  (MB-3)  e  NBR-6118  (NB-1) em   seus  itens 15 e 16.

2.1 - Moldagem e Cura dos Corpos de Prova

2.1.1 - A  amostra  destinada  a  moldagem  deverá  ser   retirada  de  acordo com  método apropriado conforme  NBR-5750  (MB-833).

2.1.2 - Na   medida  do  possível,  os  corpos  de  prova deverão  ser moldados em 	    local próximo  daquele  em  que  devem ser armazenados nas primeiras 24 	    horas.

2.1.3 - Deverão ser utilizadas formas cilíndricas de altura igual a duas vezes o diâmetro da base, sendo considerado padrão o cilindro 15 x 30cm. As fôrmas são metálicas com espessuras compatíveis com as determinações da ABNT, devendo ser providas de dispositivos que impeçam a fuga de argamassa.

2.1.4 -	O concreto deverá ser colocado em camadas compatíveis com o processo de adensamento a que será submetido. Em concretos razoavelmente trabalháveis serão utilizadas 6 camadas, fazendo-se a compactação  com  barra de ferro de 16mm de diâmetro e altura de 60cm.

2.1.5 -   Após a colocação de cada camada terá início o  adensamento.

2.1.6 -   A face superior será alisada com a haste ou com régua metálica a fim de que o corpo tenha uma altura constante o que se consegue com o nivelamento superior feito em duas direções perpendiculares. Evitam-se cavidades, colocando-se nos topos um pouco de argamassa colhida no próprio concreto.

2.1.7 -   As   faces  dos  corpos  de  prova  ficarão  em  contacto  com  os  pratos da máquina de ensaio e não deverão apresentar afastamento maior que    0,05mm em 150mm em relação a um plano. Caso necessário, deverão ser    polidas ou capeadas. Este capeamento deverá ser inferior a 5mm, sendo constituído  de  pasta de  cimento  ou misturas de enxofre conforme NBR-5738 (MB-2).

2.1.8 -  Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverão ser conservados em caixa de areia úmida com espessura mínima de 5cm de areia cobrindo todas as   faces do cilindro. A areia deverá ser mantida saturada depois de colocados os corpos de prova no lugar.

2.1.9 -  Tanto  nos  moldes  como  nas  caixas,  os   corpos  de   prova   deverão  ser protegidos, devendo  permanecer à temperatura ambiente do canteiro. No laboratório, a conservação   será  efetuada   em   atmosfera  saturada   de umidade e à temperatura de (21 ±  2)°C.

2.1.10 -    Todos  os  corpos  de   prova  deverão   ser  identificados,  de  forma   que 	  	     caracterizem:

1 - Procedência;

2 - Data da moldagem;

3 - Peça da estrutura onde se utilizou o concreto;

4 - Informações adicionais (marca do cimento,   características dos 			          agregados, traço utilizado,  consistência, etc.)

2.1.11-  O   rompimento   do   corpo   de   prova   deverá   seguir   rigorosamente   a  		  NBR-5739  (MB-3).

2.1.12- Excepcionalmente,   à   juízo   da   Fiscalização,  a    CODEVASF   admitirá 		 utilização  de  corpos  de  prova   prismáticos  para  ensaios  do  concreto,  à 		 flexão.

3 - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

Será feita conforme item 16 da NBR-6118 (NB-1).

3.1 - Aceitação automática - item 16.1 da NBR-6118 (NB-1).

fck  est  >  fck

3.2 - Decisão a adotar quando não há aceitação automática da   estrutura - item 16.2               	        da NBR-6118 (NB-1).

Qualquer decisão a ser tomada, à critério da Fiscalização tais como ensaios  especiais do concreto, ensaios da  estrutura e revisão de projeto, bem como a demolição e reconstrução de elemento estrutural deficiente, caso  necessário, correrão por conta da Empreiteira, sem nenhum ônus para CODEVASF.