1 - LISOS, TRANSPARENTES

1.1 - Condições Gerais

1.1.1-Os vidros planos, comuns, lisos, transparentes, recebem, unicamente "polimento ao fogo", não sofrendo as suas superfícies, após o resfriamento, qualquer tratamento.

1.1.2-Deverão satisfazer a EB-92.

1.1.3-O peso dos vidros planos é de 2,5 kg por m², por milímetro de espessura.

1.1.4-Serão  admitidos,  exclusivamente,  vidros  de   qualidade  A,  definidas  na EB-92.

1.2 - Espessura

Terão as seguintes espessuras, com tolerância, em milímetros, de -0,03 a +0,01;

1.2.1 - Simples, com 2 mm de espessura.

1.2.2 - Duplos, com 3 mm de espessura.

1.2.3 - Triplos, com 4 mm de espessura.

1.2.4 - Espesso, com espessuras superiores a 4 mm.

2 - LISOS, DIÁFANOS

Os vidros planos, comuns, diáfanos, tais como os polidos e os opalinos, não apresentarão empenamento e terão espessura mínima de 1,6 mm.

3 - IMPRESSOS

3.1 - Serão vidros translúcidos, laminados por cilindros de impressão, terão espessura mínima de 3 mm e não poderão apresentar empenamento. A determinação do padrão será especificada para cada caso particular.