1 - HIDRÁULICOS

1.1 - Serão de cimento e areia, isentos de cal, preensados, perfeitamente planos, de arestas vivas, cores firmes e uniformes, perfeitamente maduros, desempenados e isentos de umidade.

2 - CERÂMICOS

2.1 - Os ladrilhos, placas, blocos e pastilhas, quer os de terracota, quer os de grês cerâmico ou de porcelana, ou de feldspato serão bem cozidos, de massa homogênea e perfeitamente planos. Os ladrilhos cerâmicos obedecerão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT,  atinentes, em particular  à  NBR-6455  (EB-648),  à  NBR-6501  (PB 314)  e NBR-6504 -(TB-118).

2.2 - Quando fraturados, não apresentarão camadas ou folhelhos.

2.3 - A uniformidade de coloração dos ladrilhos destinados a um mesmo local será objeto de cuidadosa verificação sob condições e iluminamento adequados, recusando-se todas as peças que apresentem a mais leve diferença de tonalidade.

2.4 - As características técnicas dos ladrilhos cerâmicos esmaltados ou vitrificados são as seguintes:

2.4.1 - Dureza: 6 a 7 na escala de Mohs.

2.4.2 - Estabilidade dimensional: +- 0,04 cm em ladrilhos de 15 x 15cm.

2.4.3- Equilíbrio biscoito-esmalte: os ladrilhos devem suportar, 4 testes sucessivos de autoclave a0,5 Mpa (5 kg/cm²) em atmosfera saturada, a 120ºC, durante 2 horas.

2.4.4 - Resistência à flexão (biscoito): 15 a 20 Mpa (150 a 200 kg/cm²).

2.4.5 - Fabricação: de acordo com a "Federal Specifications SS-T-308".