1 - DEFINIÇÃO

O Cimento-amianto será constituído de cimento portland e amianto crisolita, convenientimente desfibrado, intimamente associados, comprimidos e moldados.

2 - CONDIÇÕES E NORMAS

2.1 - As peças não poderão apresentar defeitos prejudiciais, sobretudo de deformação ou fendilhamento, nem absorção específica, superior a 25%, salvo disposição diversas das normas a segui referidas.

2.2 - Os tubos satisfarão à EB-69 e á NBR-8057 (EB-1474) bem como os respectivos métodos.

MB-140,  141,  142,  144,  241  a  245, 247 a 253, NBR-6464 (MB-143) e NBR-7363 (MB-246).

2.3 - As chapas onduladas satisfarão à NBR-7581 (EB-93) e aos respectivos métodos:

NBR-6468  (MB-234),  NBR-5642  (MB-1089),  NBR-6470  (MB-236)  e  MB-237.

2.4 -  As   chapas   estruturais  satisfarão   à   NBR-5640   (EB-305)   e   à   NBR-5641 (MB-495).