1 - MATERIAIS PARA ATERROS COMPACTADOS

1.1 - Os materiais a serem empregados em aterros serão os produtos procedentes das escavações realizadas nas obras  e/ou dos locais de empréstimo indicados no projeto, bem como aqueles autorizados pela Fiscalização. Os solos para aterros deverão estar isentos de matéria, mica, etc. Turfas, argilas orgânicas, solos expansivos e dispersíveis não devem ser empregados. Todos os solos que apresentam boa trabalhabilidade como materiais de construção, e impermeabilidade quando compactados são aconselháveis para a construção de aterros. Entre este solos, pode-se citar, segundo o Sistema Unificado de Classificação de Solos, o GM-SM, o GC-SC e o CL.

1.1.1 - Definem-se como solos adequados para fabricação de aterros aqueles em que 90% em peso dos componentes têm dimensões inferiores a dez centímetros (10 cm) e 35%, no máximo passam pela peneira ASTM nº 200.

1:- A fração que passa pela peneira ASTM nº 40 deve cumprir uma das seguintes condições:

a) Limite de Liquidez - LL > 30

b) Limite  de   Liquidez - LL  <   40  e  índice   de   Plasticidade - IP > (0,6 LL-9). IP no intervalo de 9 a 15.

2:- A máxima densidade obtida no ensaio de compactação Proctor Normal será superior a hum quilograma e setecentos gramas por decímetro cúbico (1.700 kg/dm³ ).

1.1.2 - Definem-se como solos toleráveis para aterros aqueles que contém, como máximo 15% em peso de elementos cujo tamanho excede de quinze centímetros.

1:-A fração que passa pela peneira do ASTM nº 40 deverá cumprir uma das seguintes alternativas:

a) Limite de Liquidez - LL > 35

b) Limite de Liquidez - LL > 60 e índice de Plasticidade - IP > (0,6 LL-9).

2:-A máxima densidade obtida no ensaio de compactação Proctor Normal será superior a hum quilograma e quinhentos gramas por decímetro cúbico (1.500 kg/dm³).

1.1.3-São considerados solos não aptos para seu aproveitamento em aterros aqueles que possuam alto conteúdo de matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e qualquer outra matéria similar. Classificar-se-á assim o solo cujo conteúdo de máterias orgânica seja superior a 4% em peso e aquele que apresente um índice C.B.R. inferior a 3 ou que seu empolamento determinado durante o ensaio C.B.R. seja superior a 2%.

1.1.4-Proibe-se o emprego de solos ou rochas com teor de sulfatos expressos em SO3 superior a 0,2% em aterros e enchimentos em geral, em contato com obras de concreto de qualquer tipo.

2 - MATERIAIS PARA SUB-BASE E BASE

2.1 - Os materiais para Sub-base

2.1.1 - Os materiais a serem empregados em sub-bases devem apresentar um índice de suporte California igual ou superior a 20% e expansão máxima de 1%, determinados segundo o método DNER-ME 49-64 e com a energia de compactação correspondente ao método DNER-ME 48-64.

2.1.2 - O agregado retido na peneira nº 10 deverá ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra substância prejudicial.

2.2 - Materiais para Base

2.2.1- Os materiais de uso em bases deverão preencher os seguintes requisistos:

1:-Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro mostrado a seguir:

PENEIRAS FAIXAS

mm A B C D

2" 50,8 100 100 - -

1" 25,4 - 75-90 100 100

3/8" 9,5 30-65 40-75 50-85 60-100

Nº 4 4,8 25-55 30-60 35-65 50-85

Nº 10 2,0 15-40 20-45 25-50 40-70

Nº 40 0,4 8-20 15-30 15-30 25-45

Nº 200 0,074 2-8 5-15 5-15 5-20

2:-A fração que passa na peneira Nº 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%, quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%.

3:-A percentagem do material que passa na peneira nº 200 não deve ultrapassar 2/3 da percentagem que passa na peneira nº 40.

4:-O índice de suporte California não deverá ser inferior a 60% e  a expansão máxima será de 0,5%, determinados segundo o método do DNER-ME-49-64 e com energia do método DNER-ME-48-64.

5:-O agregado retido na peneira nº 10 deve ser constituído de partículas duras e duráveis, isentas de fragmentos rudes, alongados ou achatados, isentos de máteria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetido ao ensaio de Los Angeles, não deverá apresentar desgaste superior a 55%.

6:-Quando o material a ser utilizado em bases for constituídos por solos lateríticos, face a sua pequena absorção d'água e reduzida expansibilidade, podem ser adotadas especificações diferentes daquelas recomendadas acima, no que se refere aos índices físicos de fração que passa na peneira nº 40, admitindo-se um limite de liguidez menor ou igual a 40 e índice de plasticidade variando de 4 a 15.

3 - MATERIAIS PARA SOLOS MELHORADOS COM CIMENTO

3.1 - Os materiais empregados na execução de solo melhorado com cimento deverão apresentar as seguintes características:

Limite de liquidez........................................................< 40%

Índice de plasticidade...................................................< 18%

Percentagem passando na peneiran º 200.....................< 50%

3.2 - O solo melhorado com cimento deverá ser preparado em betoneiras, devendo a mistura apresentar um índice de suporte California mínimo de 30% e um expansão máxima de 1%.

4 - MATERIAIS PARA REENCHIMENTO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO

4.1-O material procedente de escavações poderá ser utilizado no reenchimento de valas ou cavas de fundação, sempre que cumprir as condições aqui exigidas.

4.2-Quando o material procedente das escavações não for adequado para o reenchimento de valas e cavas de fundação, tomar-se-á material de empréstimo, estando este composto de areias e pedregulhos silícicos, limpos, naturais ou procedentes de britagem, com a dosagem granulométrica em peso compreendida dentro dos seguintes limites:

| Malha - ASTM | % em peso que passa |
| --- | --- |
| 1 1/2" 100 |  |
| 3/4" 95-100 |  |
| nº 10 60-100 |  |
| nº 20 0-50 |  |
| nº 200 0-20 |  |

4.3 -Nas zonas em que o fundo da vala ou cava de fundação se encontre abaixo do lençol fréatico e naquelas em que, a juizo da Fiscalização, precise de uma drenagem eficiente, empregar-se-á um material composto de pedregulho e areias silícicas resistentes à água e a ciclos atmosféricos e, com a dosagem granulométrica dentro dos limites seguintes:

Malha - ASTM % em peso que passa

1 1/2" 100

3 /4" 95-100

nº 10 60-100

nº 20 0-50

nº 200 0-20

4.4 - O material procedente das escavações será aceitável em geral para reenchimento, sempre que se encontre livre de raízes, matérias orgânicas, substâncias putrescíveis, pedras ou torões de tamanho máximo superior a 10cm; seu índice de plasticidade deverá ser menor que 10, e não mais que 20% em peso do material, deve passar pela peneira nº 200, ou conforme definido no projeto.

5 - MATERIAIS FILTRANTES

5.1-Os materiais filtrantes serão agregados naturais devidamente classificados: areias, solos selecionados ou materiais isentos de argila, turfa ou outras matérias similares.

5.2-O tamanho máximo não deverá ser superior a  setenta e seis milímetros (76mm - peneira 3" - ASTM), e não conterá quantidades de material fino (que atravesse a peneira nº 200) acima de 5%.

5.3-O material filtrante estará enquadrado dentro das faixas granulométricas definidas em função das seguintes condições:

5.3.1 - Condições de permeabilidade:

D15

³ 5

d15

5.3.2 - Condições de não entupimento do material filtrante:

D15                D15                D50

<  5;              <  40;              <  25

d85                 d15                 d50

5.3.3 - Condições de uniformidade

D60

2   <                 <  20

D10

5.3.4 - Condições de não entupimento do tubo-dreno:

- Se se utilizam tubos perfurados,

D85

> 1

Diametro do crivo

- Se se utilizam tubos rasgados ou com juntas abertas

D85

> 1,2

Largura rasgo ou junta

- Se se utilizam tubos de concreto poroso,

D15  do agregado do tubo

< 5

D85

5.3.5 - Nesta condições, Dx representa a dimensão da peneira pela qual passa X% do material filtrante e dy a dimensão da peneira pela qual passa Y% do material do terreno ou aterro a proteger.

5.3.6 - Em caso de solos coesivos, a condição D15/d65£ 5 (condições "b") poderá ser substituída pela D15 £ 0,1mm.

5.3.7 - Quando não seja possível encontrar um material que cumpra todos esses limites, poderá se recorrer ao emprego de filtros compostos por várias capas, uma das quais, de material mais grosso, se colocará junto dos drenos e cumprirá as condições de filtro em relação ao dreno.

6 - MATERIAL PARA ENROCAMENTO

O material para enrocamento poderá ser obtido das próprias escavações da obra ou de pedreiras de boa qualidade.

O enrocamento estará constituído por fragmentos de rocha sã, densadurável, resistente à água e aos agentes atmosféricos.

A granulometria ou dimensões máximas e mínimas das pedras a serem utilizadas em cada caso particular serão aquelas indicadas no projeto.

O enrocamento, no momento da colocação, não deverá conter finos, argila, rocha desintegrada, areia, substâncias orgânicas, nem detritos.