1 - AZULEJOS

1.1 - Serão de primeira qualidade, brancos ou coloridos, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridades características a resistência suficiente. Obedecerão à NBR-5644 (EB-301).

1.2 - Serão rejeitadas as peças empenadas, deformadas, fendilhadas ou de superfície esmaltada granulosa.

1.3 - As características técnicas dos azulejos são as seguintes:

1.3.1 - Variação nas medidas de peças.

1:- Entre lados: 1%, DIN 18155.

2:- Entre peças: 1%, ABNT.

3:- Espessura entre peças: 10%, DIN 18155.

1.3.2 - Impermeabilidade absoluta.

1.3.3 - Porosidade do biscoito:

1:- Faixa admissível: 15 a 22%, DIN

2:- Máximo admissível: 25%, ABNT.

1.3.4 - Resistência a ácidos: normal, DIN-51092.

1.3.5 - Resistência a choque térmico: 100% das peças, DIN 51093.

1.4 - A massa será pouco porosa, branca ou levemente amarelada e dificilmente raiável por ponta de aço.