1 - PERFIS ELÁSTICOS

1.1-Confeccionados em termoplásticos PVC - cloreto de polivinila, de alta resistência aos esforços mecânicos, grande deformabilidade e excelente resistência aos agentes agressivos normais, às intempéries e ao envelhecimento.

1.2 - O PVC apresentará os seguintes resultados em testes mecânicos:

1.2.1 - Resistência à tração: 16 MPa (160 kg/cmª ) ± 10%;

1.2.2 - Alongamento de rutura: 300% ± 10%;

1.2.3 - Cisalhamento: 12 MPa (120 kg/cmª);

1.2.4 - Temperatura de emprego: -30ºC a + 50ºC;

1.2.5 - Dureza: 84 shore ± 3%;

1.2.6 - Solda: autógena.

1.3 - A escolha do perfil a empregar dependerá de diversos fatores, principalmente da pressão d'água atuante, dimensões da peça e respectiva armação e, ainda da finalidade da junta.

2 - PERFIS ESPONJOSOS

2.1 - Confeccionados em espuma de poliuretano - impregnada com betume - ou espuma de borracha natural e de neopremo.