1  -  ESCOPO

Esta seção trata de todos os serviços e materiais referentes aos concretos das estruturas permanentes da obra, abrangendo:

- Materiais e equipamentos para preparo, transporte, colocação, acabamento, proteção e cura de todo o concreto;

- Construção, instalação e desmontagem das formas para o concreto;

- Materiais para juntas de expansão, contração, controle e construção e colocação dos mesmos;

- Material embutido e sua colocação na primeira e segunda etapas.

A Empreiteira será responsável por todos os materiais, equipamentos empregados no preparo, transporte, colocação, acabamento e cura do concreto, os quais, entretanto, estarão sujeitos à aprovação da CODEVASF.

2  -  MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO

2.1 - Aglomerantes

Deverão obedecer às prescrições contidas na EME-01/06 e mais o adiante especificado.

Para todos os cimentos empregados deverão ser apresentados os certificados dos ensaios de fábrica, feitos às expensas da Empreiteira e executados de conformidade com as normas da ABNT.

Além disso, a CODEVASF, a seu critério, poderá, quando for o caso, coletar amostras para realização de ensaios de liberação na obra e de controle para cimentos e pozolanas em conformidade com a freqüência e os métodos de ensaios adiante descritos.

a)	Amostragem de Cimento

A amostragem do cimento de acordo com o Método Brasileiro MB-508 Cimentos - Extração e Preparação de Amostras.

b)	Ensaios de Liberação de Cimento na Obra

A cada lote de 20t ou fração, provenientes de uma mesmo carregamento será realizada uma amostragem composta de 5 amostras parciais.

Os ensaios a serem realizados são os indicados no Quadro l.

As amostras serão coletadas nos pontos de descarga das partidas de cimento.

| TIPOS DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Finura na Peneira ABNT nº 200 | MB-1 (ABNT) |
| Massa Específica | MB-346 (ABNT) |
| Tempo de Pega | MB-1 (ABNT) |
| Superfície Específica Blaine | MB-348 (ABNT) |
| Perda ao Fogo | MB-510 (ABNT) |

Quadro 1 - Ensaios a serem realizados para liberação  na obra

c)	Ensaios de Controle de Cimento

As amostras para os ensaios de controle serão realizadas semanalmente para cada marca de cimento ou mistura, formada através de uma amostragem realizada na balança de cimento da central dosadora, ou outro local indicado pela Fiscalização.

Os ensaios a serem realizados são indicados no Quadro 2, adiante.

| TIPOS DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Finura na Peneira ABNT nº 200 | MB-1 (ABNT) |
| Massa Específica | MB-346 (ABNT) |
| Tempo de Pega | MB-1 (ABNT) |
| Superfície Específica Blaine | MB-348 (ABNT) |
| Resistência à Compressão (3,7 e 28dias) | MB-1 (ABNT) |
| Perda ao Fogo | MB-510 (ABNT) |
| Resíduo Insolúvel | MB-511 (ABNT) |
| Cal Livre | MB-515 (ABNT) |
| So3 | MB-512 (ABNT) |
| Si02 , Fe203 , Al203 , Ca0 e Mg0 | MB-515 (ABNT) MB-509 (ABNT) |
| Na20 e K2 0 | MB-514 (ABNT) |
| Teor de Enxofre na Forma de Sulfeto | MB-513 (ABNT) |

d)	Amostragem de Material Pozolânico

A amostragem do material pozolânico deverá seguir o exposto na ASTM-C.311,. Métodos Padrão para Amostragem e Ensaios de Cinza Volante para ser usada como Aditivo em Concreto de Cimento Portland.

e)	Ensaios de Liberação de Material Pozolânico na Obra

A cada lote de 20t ou fração, provenientes do mesmo carregamento, será realizada uma amostragem composta de 5 amostras parciais.

Os ensaios a serem realizados são indicados no Quadro 3. Tais amostras serão coletadas nos pontos de descarga das partidas de material pozolânico.

| TIPOS DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Finura na Peneira | C-430 (ASTM) |
| Superfície Específica Blaine | MB-348 (ABNT) e C-311 (ASTM) |
| Massa Específica | MB-346 (ABNT) e C-311 (ASTM |
| Teor de Umidade | C-311 (ASTM) |

Quadro 3 - Ensaios a serem realizados com o material pozolânico para liberação na obra.

f)	Ensaios de Controle

As amostras para os ensaios de controle serão retiradas semanalmente, formadas através de uma amostragem realizada na central dosadora em operação para realização dos ensaios indicados no Quadro 4.

| TIPOS DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Finura na Peneira nº 325 | C-430 (ASTM) |
| Superfície Específica Blaine | MB-348 (ABNT) e C-311 (ASTM) |
| Massa Especifíca | MB-346 (ABNT) e C-311 (ASTM) |
| Teor de Umidade | C-311 (ASTM) |
| Teor de SO3 | C-114 (ASTM) e C-311 (ASTM) |
| Teor de SiO2 + Al2 O3 + Fe2O3 | C-114 (ASTM) e C-311 (ASTM) C-618 (ASTM) |
| Perda ao Fogo | C-311 (ASTM) e MB-510 (ABNT) |

Quadro 4 - Ensaios de controle a serem realizados com o material pozolânico

Com as amostras de Controle será composta um nova amostra mensal para a realização dos ensaios indicados no Quadros 4 e 5.

| TIPO DE ENSAIO | MËTODOS DE ENSAIOS |
| --- | --- |
| Atividade Pozolânica com Cal | C-311 (ASTM), C-618 (ASTM) |
| Atividade Pozolânica com Cimento | C-618 (ASTM) e MB 1153/77 |
| Água Requerida | C-618 (ASTM) |

Quadro 5 - Ensaios mensais através da composição das amostras de controle.

TABELA 1

REQUISITOS FÍSICOS DOS MATERIAIS POZOLÂNICOS*

| PROPRIEDADES |  | REQUISITOS |
| --- | --- | --- |
| Finura | Resíduo na peneira ABNT nº 325 para material destinado a fabricação de cimento Portland Pozolânico Resíduo na peneira ABNT nº 325 Superfície específica Blaine | Máx. 20% Máx. 34,0% Mín. 3500 cm²/g |
| Índice de Atividade Pozolânica | Com cimento Portland aos 28 dias Com Cal aos 7 dias Água requerida Cinza Volante Pozolona natural | Mín. 75% Mín. 55 Kgf/cm² Máx. 105% Máx. 115% |
| Estabilidade de Volume | Aumento de Contração devido à secagem da barra de argamassa, aos 28 dias. Expansão ou contração em autoclave | Máx. 0,03% Máx. 0,8% |
| Variação em relação à média de amostras ensaidas | Superfície específica Peso específico Resíduo na peneira ABNT nº 325 | Máx. 15% Máx. 5% Máx. 5% |
| Reatividade com Álcalis do Cimento | Expansão de argamassa aos 14 dias Redução da expansão de argamassa aos 14 dias para a pozolana natural | máx 0,02% 75% |

* Onde não for especificado explicitamente, os requisitos valem para pozolonas naturais,    artificiais e cinzas volantes.

2.2 - Agregados

Deverão  obedecer às prescrições contidas na EME-01/07, além do adiante especificado.

Os ensaios  rotineiros  de controle constarão de: determinação de granulometria; absorção; material pulverulento; densidade aparente; peso  específico; teor de torrões de argila e materiais orgânicos, quando for o caso.

A freqüência destes ensaios e os respectivos métodos estão indicados no quadros nºs. 6 e 7.

No caso de serem utilizados materiais de jazidas não caracterizadas, deverão ser realizados os ensaios acima indicados e das determinações de perda ao Na2 SO4 e de reatividade potencial, além de abrasão e determinação do índice de forma, quando for o caso, cujos métodos estão indicados no quadro nº 8.

Os agregados que não satisfizerem às especificações deste tópicos deverão ser rejeitados.

Quadro 6 - Ensaios com amostras diárias.

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Análise Granulométrica | MB-7 (ABNT) |
| Módulo de Finura | MB-7 (ABNT) |
| Peso Unitário Solto (Densidade aparente) | MB-1665 (ABNT) |

TABELA II

REQUISITOS QUÍMICOS DOS MATERIAS POZOLÂNICOS*

| PROPRIEDADES | REQUISITOS |
| --- | --- |
| Óxido de magnésio (MgO) | Máx. 5% |
| SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 | Mín. 70% |
| SO3 Cinza volante Pozolanas naturais e artifíciais | Máx. 5% Máx. 4% |
| Teor de Umidade | Máx. 3% |
| Cinza volante Pozolanas naturais e artificiais | Máx. 12% Máx. 10% |
| Equivalente alcalino Na2O | Máx. 1,5% |

* Onde não é especificado explicitamente, os requisitos valem para pozolanas naturais, artificiais e cinzas volantes.

Quadro 7 - Ensaios de controle em amostras semanais, com composição de amostras diárias.

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Análise Granulométrica | MB-7 (ABNT) |
| Módulos de Finura | MB-7 (ABNT) |
| Peso Unitário Solto (densidade aparente) | MB-1665 (ABNT) |
| Peso Específico | C-127 (ASTM) e C-128 (ASTM) |
| Absorção | C-127 (ASTM) e C-128 (ASTM) |
| Teor de Material Pulverulento | MB-9 (ABNT) |
| Teor de Matéria Orgânica | MB-10 (ABNT) |
| Teor de Torrões de Argila | MB-8 (ABNT) |

Quadro 8 - Ensaios em amostras de materiais não caracterizados.

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Forma do grão Agregado Graúdo | C-119 (CRD) |
| Reatividade Potencial (Método Químico) | C-289 (ASTM) |
| Sanidade de Agregados pelo uso de Sulfato de Sódio ou Magnésio | C-88 (ASTM) |
| Abrasão Los Angeles | MB-170 (ABNT) |

2.3 - Água

Deverá obedecer às prescrições contidas na EME-01/08, além do adiante especificado. Deverão ser elaborados ensaios de controle para as seguintes verificações:

- PH;

- Cloretos;

- Sulfatos;

- Teor de matéria orgânica;

- Resíduo sólido;

2.4 - Aditivos

Deverão obedecer às prescrições contidas na EME 01/03, e o adiante especificado.

Os procedimento para amostragem e envio de material para o laboratório, serão:

- Retirada das Amostras

- Material a Granel

Agitar perfeitamente o material no tanque de armazenagem antes da operação de amostragem. A amostragem deverá ser feita no topo, no meio e no fundo do tanque, através de recipientes que permitam a representatividade da amostra. Poderá ser usado um frasco que permita a vedação nos pontos de amostragem

- Material em Tambores

Agitar o conteúdo do tambor imediatamente antes da amostragem. Coletar amostras de 100ml de cada tambor em estudo e constituir uma amostra média.

- Material ensacado

Coletar um amostra de 0,5 Kg de cada saco em estudo para formação de uma amostra média.

- Envio das Amostras para o Laboratório

Colocar as amostras em recipientes adequados, etiquetando-os seguramente e enviá-los ao Laboratório.

- Identificação do Material Amostrado

Os recipientes dos materiais amostrados deverão ser imediatamente fechados, selados e cadastrados após a retirada da amostra, a fim de evitar  qualquer colocação ou retirada de material no recipiente.

- Tipos de Amostras

As amostras de aditivo serão recolhidas a fim de atender aos Ensaios de Liberação na Obra ou Ensaios de Controle.

- Ensaios de Liberação na Obra

Os ensaios de liberação na obra, serão realizados em amostras de ensaios correspondentes a cada lote de 500 Kg ou fração proveniente de uma mesma partida, de cada tipo de aditivo.

Os ensaios a serem realizados estão indicados no quadro nº 10

Quadro 10 - Ensaios em aditivos para Liberação na obra

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| pH | PAR-02 |
| Densidade | PAR-02 |
| Sedimentação | PAR-02 |
| Teor de Sólidos | PAR-02 |
| Volume de Ar Incorporado ao Concreto (Ar Incorporador) | C-231 (ASTM) |
| Consistência Argamassa (Aditivo Plastificante) | MB-1 (ABNT) |
| Tempo de Pega (Aditivo Retardador) | C-403 (ASTM) |

- Ensaios de Controle

Os ensaios de controle serão em amostras mensais através de coletas semanais em cada central dosadora e por tipo de aditivo.

Os ensaios a serem realizados são os indicados no quadro nº 11.

Quadro 11 - Ensaios de controle para aditivos

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| pH | PAR-02 |
| Densidade | PAR-02 |
| Sedimentação | PAR-02 |
| Teor de Sólidos | PAR-02 |
| Volume de Ar Incorporado ao Concreto (Ar Incorporador) | C-231 (ASTM) |
| Consistência Argamassa (Aditivo Plastificante) | MB-1 (ABNT) |
| Tempo de Pega (Aditivo Retardador) | C-403 (ASTM) |
| Resistência à compressão (7 e 28 dias) | MB-1 (ABNT) |
| Exsudação | C-232 (ASTM) |

3  -  CARACTERÍSTICA DO CONCRETO

3.1 - Generalidades

O concreto deverá apresentar as propriedades e características indicados nos itens que se seguem, e que serão controlados pela CODEVASF.

Dependendo do local da aplicação, e em função do diâmetro máximo de agregado e de sua resistência, o concreto poderá ser do tipo: massa, estrutural,  estrutural levemente armado, resistente à abrasão, para pré-moldados e concretos secundários. Cada tipo de concreto deverá apresentar os índices mínimos de qualidade indicados neste CADERNO DE ENCARGOS.

3.2 - Composição de Concreto

O concreto será composto por uma mistura homogênea de: aglomerante; água; agregados miúdos e graúdos; quando determinado pela CODEVASF, aditivos incorporadores de ar, retardadores de pega ou redutores de água; outros ingredientes que apresentam efeitos benéficos sobre o concreto, como materiais pozolânicos, devidamente comprovados por ensaios no Laboratório e aprovados pela CODEVASF.

A determinação de uma mistura de concreto deverá sempre visar à obtenção de: uma mistura trabalhável e adaptável às condições específicas de lançamento; um concreto que, convenientemente curado, produza um material que apresente durabilidade, impermeabilidade e resistência, em conformidade com todas as exigências para as diversas obras. O teor  da água de todas as misturas de concreto deverá ser o mínimo requerido para obtenção de uma mistura trabalhável.

As misturas deverão ser determinadas de modo que seja utilizada a máxima quantidade do maior tamanho de agregado graúdo, viável para a aplicação nas diversas partes das estruturas.

O concreto devera ser amostrado e ensaiado conforme indicado no item 3.5 desta NESB.

O proporcionamento da mistura, em peso, será feito em função de exigências do projeto e/ou da produção dos concretos, tais como: trabalhabilidade, densidade, empermeabilidade, durabilidade e resistência, sem emprego de quantidades excessivas de cimento.

Os teores de ar incorporado, determinados de acordo com o método especificado, estão indicados na tabela V abaixo.

TABELA V

PORCENTAGEM DE AR EM RELAÇÃO AO VOLUME DO CONCRETO FRESCO

PENEIRADO

| DIÂMETRO MÁXIMO DE AGREGADO NA MISTURA DE CONCRETO (mm) | PORCENTAGEM DE AR EM RELAÇÃO AO VOLUME DO CONCRETO FRESCO PENEIRADO (PENEIRA DE 38 mm) |
| --- | --- |
| 19 | 4 ± 0,5 |
| 38 | 4 ± 0,5 |
| 76 | 5 ± 0,5 |

3.3 - Consistência do Concreto

A consistência do concreto será aprovada pela CODEVASF.

Os ensaios de consistência serão efetuados nas centrais de concreto e/ou nos locais de lançamento, com a freqüência julgada necessária pela CODEVASF.

A consistência de concreto deverá manter-se uniformes de betonada para betonada.

A quantidade de água de mistura deverá ser corrigida de uma betonada para outra, se necessário, para compensar variações no teor de umidade dos agregados.

Não poderá ser adicionada água com o objetivo de compensar eventual secagem do concreto, decorrente de atraso no lançamento.

O teor de umidade dos agregados colocados nas betoneiras deve ser determinado a intervalos freqüentes, de acordo com exigido pela CODEVASF. A quantidade total de água na mistura não deverá ultrapassar os limites estabelecidos pela CODEVASF.

Os concretos com excesso de água e os concretos excessivamente secos serão rejeitados pela CODEVASF, devendo a Empreiteira providenciar novas misturas.

3.4 - Classes de Concreto

As classes de concreto destinado às diversas partes componentes das estruturas serão estabelecidas de acordo com o diâmetro máximo dos agregados e com a resistência característica de projeto, a ser obtida em determinada idade, e serão indicadas  no Desenho de Projeto. Os valores inicialmente previstos são apresentados na Tabela VI.

O controle de qualidade do concreto será efetuado pela CODEVASF, que verificará se são atendidas as condições especificadas.

Com o intuito de preservar a qualidade e a economia das obras, bem como após  o término das investigações sobre os materiais, e das determinações de misturas, a CODEVASF poderá  introduzir modificações nas características das classes de concreto estabelecidas.

TABELA VI

CLASSES DE CONCRETO

| CLASSE | APLICAÇÃO | DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS (mm) | RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE PROJETO | IDADE (DIAS) | FATOR A/C Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Massa | 76 | 90 | 90 | - |
| B | Estrutural levemente armado | 76 | 150 | 90 | - |
| C | Concreto sujeito a abrasão e estrutural | 38 | 220 | 28 | 0,45 |
| D | Estruturas protendidas | 38 | 300 | 28 | - |
| E | Estrutural | 38 | 150 | 28 | - |
| F | Concreto para peças pré-moldadas e secundário | 19 | 180 | 28 | - |

3.5 - Dosagem do Concreto

3.5.1 - Generalidades

O concreto será dosado pela Empreiteira de maneira a que sejam obtidas misturas trabalháveis para as suas diversas finalidades, devendo-se sempre buscar o uso dos menores teores de aglomerantes para garantir a resistência, o tipo de acabamento e as demais características especificadas.

O proporcionamento de todos os componentes de concreto deverá ser aprovado pela CODEVASF. As dosagens serão alteradas sempre que necessário, para manter o padrão de qualidade indicado neste CADERNO DE ENCARGOS. Para atender às diferentes condições encontradas durante os trabalhos de construção, as dosagens de concreto, após terem sido preparadas e testadas no Laboratório, deverão ser periodicamente ajustadas no campo.

Todos os componentes do concreto serão mecanicamente dosados e medidos por peso. As quantidades de água a serem usadas serão determinadas em volume ou por pesagem, a critério da CODEVASF, e deverão ser corrigidas em função da variação do teor de umidade dos agregados.

3.5.2  - Precisão

A tolerância de pesagem dos materiais está indicada na tabela VII.

TABELA VII

TOLERÂNCIA DE PESAGEM DOS MATERIAIS

| MATERIAL | TOLERÂNCIA MÁXIMA DE PESAGEM (%) |
| --- | --- |
| Cimento Material Pozolânico Água Agregados de tamanho menor ou igual a 38 mm Agregados de tamanho maior que 38 mm Aditivos | 1 1 1 2 3 3 |

3.5.3 - Controle da Dosagem

- O controle da qualidade do concreto deverá ser executado pela CODEVASF em todas as etapas da produção do concreto, a saber:

- Recebimento de materiais produzidos fora do Canteiro de Obras: cimento, material pozolânicos, aditivos, aços, embutidos, dispositivos de vedação e apoios de neoprene.

- Recebimento de agregados e controle de água de amassamento e de cura.

- Verificação de todos os equipamentos e instalações de produção  de concreto, controlando sua eficiência, adequabilidade e precisão.

- Acompanhamento da operação de mistura, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, montagem de formas, colocação de armaduras e embutidos.

- Acompanhamento dos acabamentos da superfícies, de reparos no concreto e de tratamento de juntas.

- Aprovação dos ensaios de qualidade executados no concreto recém-misturado e no concreto endurecido.

- Acompanhamento e verificação do beneficiamento das armaduras.

- Acompanhamento e verificação da instalação de embutidos.

4  -  PRODUÇÃO DO CONCRETO

4.1 - Mistura

4.1.1 - Centrais de Concreto

A Empreiteira deverá contar com centrais dosadoras dimensionadas para produções compatíveis com os cronogramas de execução e com os picos de concretagem decorrentes. Todos os concretos das obras deverão ser dosados nessas centrais, cujos equipamentos estão sujeitos à aprovação prévia da CODEVASF.

As centrais deverão oferecer condições para que se efetuem rápidas mudanças nas ajustagens, para contornar variações no teor de umidade e na granulometria dos agregados, e também para alterar as proporções dos pesos dos materiais constituintes do concreto.

4.1.2 - Balanças

As balanças deverão ter capacidade para a pesagem de uma só vez, da quantidade de agregado necessária para um traço, dentre os previstos para a obra, não sendo permitida a pesagem  de um agregado em mais de uma vez, para um mesmo traço.

As balanças deverão ser aferidas antes do início de operação e a cada período de um mês durante a construção. Quando julgar necessário, a CODEVASF determinará novas aferições nas balanças.

4.1.3 - Betoneiras

Somente serão permitidas betoneiras móveis quando esse equipamento e sua operação forem tais que produzam concretos uniformes quanto à consistência e graduação.

A utilização de caminhões-betoneiras para misturar e transportar concreto, deverá estar de conformidade com o especificado na ASTM-C-94.

Não será permitida mistura prolongada, que necessite de água adicional para conservar a consistência apropriada do concreto.

A seqüência de introdução dos componentes nas betoneiras será determinada em campo, devendo ser feitos os necessários ajustes para que se obtenha a máxima eficiência.

No caso de serem utilizados caminhões-betoneiras, estes não poderão ser sobrecarregados além de capacidade recomendada pelo seu Fabricante, e deverão  operar   na  rotação   indicada   na   placa   que   fornece    as    suas características. A descarga de cada betonada deverá ser executada sem causar segregação.

Deverão ser observados os seguintes tempos de mistura dos componentes na betoneira:

- para misturadora de eixo inclinado ....................................t = 120 d (s)

- para misturadora de eixo horizontal....................................t =  60 d (s)

- para misturadora de eixo vertical........................................t =  30 d (s)

Sendo o diâmetro máximo da misturadora, em metros.

Toda a água da mistura deverá ser introduzida  antes de corrido um quatro (1/4) do período correspondente

Os períodos de mistura especificados são baseados na hipótese de controle adequado tanto na velocidade rotação da betoneira, como da introdução de materiais, incluindo a água. A betoneira deverá girar a uma velocidade uniforme durante pelo menos doze (12) voltas depois de introduzidos todos os materiais. As betoneiras não deverão ser carregadas ou operadas com velocidades em excesso relativamente às capacidades recomendadas pelo fabricante.

5  -  CONTROLE

5.1 - Generalidades

A Empreiteira efetuará todos os ensaios necessários a produção e controle do concreto, cujos resultados serão submetidos à aprovação da CODEVASF.

5.2 - Métodos de Ensaios

Os ensaios de controle de concreto e os respectivos métodos estão apresentados no quadro nº 12, cuja freqüência será definida pela CODEVASF.

Quadro 12 - Ensaios de controle de concreto

| TIPO DE ENSAIO | MÉTODOS DE ENSAIO |
| --- | --- |
| Amostragem do Concreto Fresco | MB-833 (ABNT) |
| Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone | MB-256 (ABNT) |
| Teor de Ar incorporado | C-231 (ASTM) |
| Peso Unitário | C-138 (ASTM) |
| Confecção e Cura dos Corpos de Prova | MB-2 (ABNT) |
| Ensaio de Compressão Axial | MB-3 (ABNT) |

6  -  PREPARO DAS FUNDAÇÕES

6.1 - Generalidades

O concreto somente poderá ser lançado após  a CODEVASF ter aprovado as formas, os embutidos, as armaduras, e as superfícies sobre as quais o concreto será lançado.

As concretagens deverão obedecer a esquemas previamente estabelecidos e aprovados pela CODEVASF. Se ocorrerem problemas que impossibilitem início imediato da concretagem de uma estrutura já liberada, tais como chuvas, interrupção de energia ou de água, etc., o concreto somente poderá ser lançado após nova liberação pela CODEVASF.

O concreto não poderá ser lançado em água corrente, e nem deverá ficar sujeito a ação da água corrente, antes de atingir resistência suficiente.

A Empreiteira poderá propor planos alternativos  de concretagem, que serão adotados após a aprovação da CODEVASF.

6.2 - Lançamento de Concreto Sobre Fundações em Rocha

As superfícies da rocha contra as quais o concreto deverá ser lançado deverão ser tratadas previamente conforme indicado a seguir:

6.2.1 - Antes de ser iniciado o preparo das fundações, deverão ser removidos por alavancas todos os blocos pendentes e/ou instáveis das paredes laterais de escavação.

6.2.2 - O preparo das fundações será iniciado pela remoção, através de equipamentos mecânicos (pás carregadeiras, caçambas, etc.), de todo material solto sobre a fundação onde será lançado o concreto.

6.2.3 - Após a remoção do material mais grosso, a fundação será submetida a monitoragem (jatos de água à pressão adequada) até expor a superfície rochosa.

6.2.4 - Após a exposição da superfície rochosa, deve ser efetuado o nivelamento topográfico para verificar a ocorrência de “underbreak”, providenciando-se as remoções necessárias até atingir as cotas de projeto.

6.2.5 - Atingidas as cotas do projeto, deve ser efetuada a limpeza fina manual (pás, picaretas, carrinho de mão, etc.) e utilização de espingarda de ar e água sob pressão. Esta operação inclui a catação de pequenos blocos e a limpeza de cavidade com material solto, removendo-se inclusive os blocos parcialmente soltos.

6.2.6 - Após a limpeza fina, a CODEVASF deverá indicar no campo os tratamentos superficiais necessários.

6.2.7 - Concluídos os tratamentos superficiais, deve ser executada a limpeza final, deixando a superfície rochosa totalmente isenta de material solto e detritos remanescentes dos tratamentos. Esta operação poderá incluir nova limpeza manual com utilização de jatos de ar e água com espingardas, eliminando-se a água empoçada nas cavidades através de “chupões”.

6.2.8 - Após a conclusão da limpeza  final dever ser efetuado o nivelamento topográfico que indicará a superfície final de fundação, necessária aos serviços de medição e pagamento.

Esta operação deverá ser acompanhada do mapeamento geológico-geotécnico - “as built”-das fundações.

6.2.9 - Cumpridas as atividades descritas, a superfície rochosa deverá ser liberada para  concretagem, pela CODEVASF, através da Folha de Liberação emitida pela Empreiteira. A concretagem deve ser efetuada logo após a liberação da fundação, antes que sejam modificadas as condições apresentadas pela superfície rochosa.

6.3 - JUNTAS DE CONSTRUÇÃO

6.3.1 - Generalidades

As posições das juntas de construção deverão ser as indicadas em projeto.

Todas as juntas de construção deverão ser tratadas de forma  a haver uma ligação adequada do concreto fresco com o concreto endurecido.

As superfícies das juntas de construção deverão estar limpas antes do lançamento do concreto fresco.

A limpeza consiste na remoção da nata e revestimentos, de todo o concreto solto ou segregado, das manchas, resíduos, areia e materiais estranhos.

As juntas de construção, verticais ou horizontais com superfícies expostas  e acessíveis, deverão ser preparadas para receber a camada posterior do concreto por meio de corte e limpeza com jato úmido de areia, jato de água a alta pressão ou corte verde, a critério da CODEVASF.

A CODEVASF poderá autorizar o corte de concreto através de apicoamanto em superfícies de pequena área ou locais excessivamente congestionados por barras de armaduras, onde seja difícil o emprego de outros tipos de corte.

6.3.2 - Tratamento da Junta

Todos os equipamentos para execução dos serviços mencionados deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

a)	Jato de Areia

Quando empregado, o jato de areia deverá ser aplicado imediatamente antes da colocação do concreto adjacente. A operação deverá prosseguir até que todo o material inadequado (nata de cimento, resíduos, manchas, etc.) tenha sido removido. A superfície de concreto deverá ser então lavada abundantemente para a remoção do material solto.

b)	Jato d’Água a Alta Pressão

Quando utilizado jato d’água a alta pressão para a preparação das juntas de construção, a pressão a ser empregada é função da resistência do concreto na época do tratamento. Tal pressão não deverá ser inferior a 100 Kgf/cm², e poderá atingir valores até 400 Kgf/cm².

Deverá ser aplicado quando o concreto possuir suficiente resistência de modo que somente a película superficial de argamassa seja removida e não ocorra o descalçamento da partículas de agregado. Caso a limpeza seja realizada muito antes da  concretagem de nova camada ou caso, por qualquer motivo, sejam depositados resíduos ou sujeira na superfície preparada, esta deverá ser novamente limpa.

c)	Corte Verde

A limpeza de juntas por meio de corte verde poderá ser executada em juntas horizontais, desde que autorizado pela CODEVASF. Consiste na aplicação de jatos de ar-água em superfície de concreto que já tenha dado pega, porém antes que haja endurecido o suficiente para impedir o corte efetivo. Em geral o período ótimo para corte se situa entre 4 e 12 horas após o lançamento, dependendo da temperatura e outros fatores. A superfície deverá ser cortada com jatos de ar e água até a remoção de toda a nata e até que os grãos de agregados limpos e sãos fiquem expostos sem corte excessivo em sua volta. Após tratada, a superfície deverá ser enxaguada até que não haja vestígio algum de turvação na água de lavagem.

d)	Apicoamento

Desde que permitido pela CODEVASF, poderá ser executado apicoamento manual ou mecânico.

Neste caso o apicoamento será executado até que seja obtida superfície livre de nata, manchas, resíduos, concreto  segregado e outros materiais estranhos, apresentando agregados firmes no concreto endurecido embora aparentes. A superfície deverá ser lavada abundantemente após o término de apicoamento.

6.3.3 - Preparo da Superfície

A superfície sobre a qual o concreto será lançado deverá ser continuamente molhada, de forma a apresentar-se no instante do lançamento com condições de “saturada com superfície seca”, a fim de não absorver a água do concreto.

6.3.4 - Juntas “Frias”

Caso ocorra junta “fria”, devido à falta de energia elétrica na central com sua conseqüente paralisação, falta de sincronismo entre transporte e equipamento de lançamento, chuvas fortes que obriguem à paralisação do lançamento, alteração no tempo de pega do concreto ou outro motivo qualquer, a Empreiteira deverá efetuar imediatamente a vibração das extremidades expostas da camada que está sendo concretada, formado uma rampa de inclinação suave (4:1). Todo o agregado solto deverá ser removido.

Anteriormente à retomada de concretagem, a junta deverá ser tratada de acordo com o procedimento indicado no item 13.2 desta NESB.

7  -  TRANSPORTE DO CONCRETO

7.1 - Generalidades

O transporte do concreto, entre as centrais dosadoras e os locais de lançamento, deverá ser feito no menor  tempo possível, e de tal forma que sejam evitados segregação, perdas de materiais, ou aumento excessivo de temperatura do concreto.

O tempo máximo permitido entre a mistura do concreto e o seu lançamento deverá ser de 30 minutos. Esse tempo poderá ser aumentado, caso a CODEVASF verifique que nenhum prejuízo ocorrerá na qualidade do concreto até o término do seu adensamento. Deverão também ser atendidas , quanto a esse aspecto, as prescrições constantes dos itens adiante.

A Empreiteira deverá providenciar sinalização adequada para identificação dos diferentes tipo de concreto durante seu transporte. A Empreiteira deverá prever ainda um sistema eficiente de comunicação entre as centrais de concreto, os eventuais pontos de transbordo e os locais de lançamento.

O sistema e relação de equipamentos previstos pela Empreiteira para o transporte e lançamento do concreto deverão ser  submetidos à aprovação prévia da CODEVASF.

Antes do início de qualquer concretagem, a Empreiteira deverá determinar o número de veículos necessários ao transporte do concreto, ou eventualmente  o  número   de caçambas a serem utilizadas, para que o fluxo de concreto até o local de lançamento seja contínuo e uniforme.

O concreto poderá  ser transportado dos caminhões-betoneira para as formas, utilizado-se caçambas, calhas, correias transportadoras ou outros métodos, desde que não provoquem segregação do concreto e sejam aprovados pela CODEVASF.

7.2 - Transporte do Concreto Através de Caçambas

O número de caçambas deverá se determinado pela Empreiteira, de forma a não haver interrupção no fluxo de concreto.

As caçambas deverão ser dotadas de dispositivos que permitam controlar a quantidade e a vazão de descarga, permitindo pelo menos três descargas parciais controladas, para que a queda do concreto (principalmente em estruturas esbeltas) não ocasione danos ou desalinhamentos às armaduras ou formas, possibilitando  ainda a interrupção do lançamento, conforme as necessidades. As descargas poderão ser feitas de uma só vez, em pontos distantes das formas.

Antes do início de cada turno, as caçambas deverão ser umedecidas para que não absorvam água do concreto fresco, que sofreria perda de plasticidade.

As caçambas deverão estar incluídas no plano de manutenção preventiva da Empreiteira, incluindo a limpeza e a lubrificação das articulações, o que sempre facilitará a abertura das comportas.

As caçambas deverão obrigatoriamente passar pelo lavador a cada dois ou três ciclos. Após o final do turno, as caçambas deverão ser lubrificadas e lavadas.

Se necessário, pode-se acoplar um vibrador à caçamba, para permitir que concretos mais secos, ou que a ela fiquem aderentes, sejam descarregados com maior facilidade.

A descarga do concreto deverá sempre ser efetuada com a caçamba posicionada o mais próximo possível da superfície de lançamento. Porém, em casos de necessidades, e se autorizado pela CODEVASF, a descarga poderá ser efetuada de alturas maiores, desde que a caçamba seja aberta de uma só uma vez, e que o concreto não encontre obstáculos intermediários que provoquem sua reflexão e segregação.

Nestes casos, se forem observadas segregações no concreto, deverão ser empregadas trombas para o lançamento.

7.3 - Calhas

A Empreiteira somente poderá utilizar calhas se previamente autorizadas pela CODEVASF, devendo ser executadas de modo a evitar desagregações e perdas de plasticidade dos concretos.

Caso sejam utilizadas calhas, estas deverão apresentar declividade que permita o escorregamento dos concretos de consistências compatíveis com as exigências de trabalhabilidade.

Na extremidade inferior de uma calha deverão ser instalados anteparos que permitam queda vertical do concreto sobre a superfície de lançamento, evitando-se assim a separação dos componentes da mistura.

7.4 - Concreto-Bombeado

O transporte do concreto por bombeamento, desde que aprovado pela CODEVASF, deverá resultar em um concreto que atenda às condições requeridas neste CADERNO DE ENCARGOS, e às demais instruções dos Fabricantes dos equipamentos utilizados.

8  -  LANÇAMENTO DO CONCRETO

8.1 -   Generalidades

A Empreiteira deverá manter a CODEVASF permanentemente informada a respeito dos cronogramas de lançamentos de concreto. Todos os esquemas de lançamento deverão ser previamente aprovados pela CODEVASF.

Toda e qualquer concretagem somente poderá ser iniciada após inspeção e liberação da CODEVASF, devendo prosseguir sempre com a presença de um seu representante autorizado. Esta exigência somente poderá ser revogado por decisão da CODEVASF, que comunicaria claramente esta decisão à Empreiteira.

Não será permitida  qualquer adição de água durante o lançamento do concreto, com o intuito de torná-lo mais trabalhável.

Qualquer concreto que tenha endurecido a ponto de não mais ser possível a sua colocação será rejeitado pela CODEVASF. O concreto deverá ser descarregado o mais próximo possível de sua posição final, devendo-se evitar processos que o façam fluir lateralmente, o que poderá ocasionar segregação.

O lançamento deverá ser regulado de forma que se obtenham subcamadas adensadas com espessuras não maiores que 50 cm, com o mínimo de transporte lateral.

As superfícies a serem recobertas por concreto deverão ser sempre mantidas na condição de “saturada com superfície seca”.

8.2 - Camadas de Concretagem

As camadas de concretagem deverão ser executadas, conforme indicado nos Desenhos de Projeto.

O topo de cada camada de concretagem deverá apresentar uma superfície plana, obtida apenas através de vibrações normais. Para tanto, a Empreiteira deverá evitar a concentração de agregado graúdo e a ocorrência de saliências ou depressões provocadas por equipamentos, trânsito de operários, e marca de tábuas ou mangueiras. Obtida essa condição, o concreto da camada seguinte poderá ser lançado diretamente sobre a superfície, após a mesma ter recebido tratamento adequado.

Nas superfícies inclinadas e expostas, as juntas de construção  deverão terminar aproximadamente normais à superfície.

Exceto quanto interceptado por juntas, todo concreto, moldado “in loco” deverá ser lançando em degraus contínuos (subcamadas) quase horizontais.

No caso de lançamento de concreto, em estruturas de  concreto fresco. Para tanto, dever-se-á primeiramente lançar o concreto em lances sucessivos ou subcamadas, com altura máxima de 50 cm, quase horizontais, em toda altura total da camada. O lançamento deve ser iniciado preferencialmente a partir de uma área limitada no lado de jusante do bloco, e prosseguir para montante, em estágios progressivos, até cobrir toda a área do bloco.

A CODEVASF se reservará o direito de exigir menores espessuras dos degraus em locais onde o concreto não possa ser lançado de acordo com as exigências deste CADERNO DE ENCARGOS.

As subcamadas, após serem adensadas, poderão ficar com as superfícies expostas por um período de tempo que ainda permita a sua efetiva ligação com o seu prosseguimento ou com a subcamada sobrejacente. Esse período de tempo será controlado através  de ensaios periódicos de pega, e da  observação das condições de pega do concreto da subcamada recém-acabada.

Os taludes  formados pelos bordos não confinados das subcamadas de concretagem deverão ser mantidos os mais íngremes possíveis, com intuito de limitar sua área ao mínimo. O concreto ao longo desses bordos não deverá ser vibrado até que tenha sido lançado o concreto adjacente de prosseguimento da subcamada, exceto quando, devido a condições climáticas, a CODEVASF determinar de outra forma.

Para que se evite a secagem rápida da superfície concreto recém-lançado, especialmente sob o sol forte ou vento, é recomendado o emprego de vaporizadores de água colocados diretamente sobre a superfície, ou outros métodos aprovados pela CODEVASF.

As superfícies de concreto em que o lançamento for interrompido deverão estar limpas e livres de material solto ou estranho antes de ser lançado o novo concreto.

O concreto a ser lançado na parte superior de aberturas, e em plataformas, lajes, vigas e outros partes semelhantes das estruturas, deverá apresentar o menor abatimento (“slump”) possível, devendo ser tomado  cuidado especial para que o adensamanto do concreto seja completo.

8.3 - Intervalo entre Lançamento de Camadas

Em princípio, o intervalo entre os lançamentos de camadas de concreto-massa à temperatura ambiente para alturas máximas de camada de 1,5 m deverá ser, no mínimo, de 72 horas. O intervalo entre lançamentos e altura da camada poderão ser alterados pela CODEVASF, em função das condições executivas da obra, dos critérios adotados para o projeto das estruturas e das dimensões das estruturas envolvidas.

9  -  ADENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto de cada lance deverá ser adensado até a densidade máxima julgada apropriada, sem a ocorrência de vazios entre os agregados graúdos ou de bolsas de ar. O concreto deverá moldar-se, sem segregação, às superfícies, arestas e ângulos das formas, em torno das barras de armadura e das peças embutidas.

O adensamento do concreto deverá ser obtido através ser obtido através do uso de vibradores do tipo de imersão, com acionamento elétrico ou pneumático. Os vibradores deverão estar disponíveis na obra em número e em potências compatíveis com as características dos concretos, principalmente quanto à consistência, diâmetro máximo e teor de argamassa.

Agregados graúdos, salientes na superfície de camada, deverão ser deslocadas por vibração para o interior da massa de concreto, durante as operações iniciais de vibração. Os vibradores não poderão ser utilizados para o transporte ou deslocamento lateral do concreto dentro das formas, exceto quando especificamente aprovado pela  CODEVASF.

Antes do início de qualquer lançamento, os vibradores e as mangueiras necessárias às operações de adensamento deverão ser inspecionados, para garantir que as operações possam ser realizadas sem descontinuidades.

Os vibradores dotados de tubos vibratórios com diâmetros iguais ou superiores a 10 cm deverão  ser  operados, quando imersos  no  concreto,  numa  rotação  mínima  de 6.000 rpm. Os vibradores dotados de tubos vibratórios com diâmetros inferiores a 10 cm deverão ser operados, quando imersos no concreto, numa rotação mínima de 7.000 rpm. O uso de vibradores de superfície ou de formas ficará sujeito à aprovação da CODEVASF. No caso de vibradores de formas, os  mesmos deverão ser firmemente presos às formas , e operar numa rotação mínima de 8.000 rpm.

As rotações deverão ser verificadas periodicamente, através de tacômetro de haste.

O vibrador, em cada lance de concretagem, deve trabalhar em posição próxima à vertical, com o tubo vibratório penetrando e revibrando o concreto da região superior do lance subjacente. Na área em que o concreto de uma lance recém conformado se unir ao concreto lançado anteriormente, especialmente ao concreto de grandes massas, deverá ser efetuado um adensamento adicional, com vibrador penetrando profundamente, a curtos intervalos, na parte superior da camada lançada anteriormente, e ao longo das áreas de contato.

A concretagem de um lance somente poderá ser iniciada quando o concreto do lance anterior estiver totalmente vibrado.

Devem ser sempre evitados contatos dos tubos vibratórios, dos vibradores com as face das formas, barras de armadura e peças embutidas

Deverão ser evitadas vibrações excessivas que causem segregações e surgimentos de nata, ou de quantidades excessivas de água, na superfície do concreto. Se, com o tempo de vibração normal, ocorrer o aparecimento de excesso de argamassa mole, livre de agregado graúdo, deverá ser reduzido o abatimento (“slump”) da mistura, e não o tempo de vibração.

Quando forem utilizados vibradores acionados a ar comprimido, a Empreiteira deverá garantir a manutenção constante da pressão de ar, na alimentação dos vibradores, dentro dos valores nominais especificados pelos seus fabricantes.

A CODEVASF poderá exigir da Empreiteira a revibração do concreto, nos locais em que julgar necessário.

10  -  FORMAS

10.1 - Material

O material das formas poderá ser de tábuas de padrão igual ou superior ao de 2a. categoria, painéis de madeira tratada (tipo Madeirit ou similar) ou chapas metálicas. O tratamento empregado nas madeiras não deverá prejudicar a qualidade do concreto nem manchar a sua superfície, caso esta venha a ficar permanentemente exposta (concreto aparente). Quando for exigido para o concreto um acabamento superficial sem poros ou bolhas, o lado da forma que irá receber este concreto deverá ser do tipo plastificado. O concreto cuja superfície irá receber algum revestimento deve ser executado com formas que confiram aderência entre o revestimento e o concreto.

Não será permitido o uso de formas empenadas, torcidas, amassadas ou com fraturas.

A reutilização das formas de madeira será de no máximo 4 vezes, desde que ainda apresentem condições satisfatórias de uso, a critério da Fiscalização.

Nos escoramentos poderão ser utilizadas escoras ou pontaletes de madeira ou então escoramentos metálicos específicos, desde que tenham eficiência comprovada em obras similares.

10.2 - Montagem

As formas devem obedecer rigorosamente às dimensões indicadas no projeto e serem montadas de modo a possibilitar uma fácil desforma, que não provoque danos no concreto.

A Empreiteira será responsável pelo projeto, fabricação, instalação e retirada de todas as formas e respectivos escoramentos, devendo submeter à aprovação da Fiscalização todos os desenhos de fabricação e montagem das formas, bem como os materiais utilizados.

As formas deverão apresentar resistência suficiente para suportarem a pressão resultante lançamento e da vibração do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na sua posição, e ser suficientemente estaques para impedirem a perda da argamassa; qualquer vedação que se torne necessária será executada com materiais aprovados pela Fiscalização.

As concretagens que se processarem por lances terão as formas construídas de maneira a abranger apenas um lance de concretagem, sendo removidas, após estar o concreto endurecido, para serem montadas no lance seguinte. Essa montagem será feita  de maneira a recobrir o concreto do lance anterior, no mínimo em 3cm. As formas deverão ser fixadas com firmeza contra o concreto endurecido, de maneira que, ao ser reiniciada a colocação do concreto, não se deformem e não permitam qualquer desvio em relação aos alinhamentos estabelecidos ou perda de argamassa pelas justaposições; caso necessário, serão usados parafusos ou prendedores adicionais, destinados a manterem firmes as formas remontadas contra o concreto endurecido.

Salvo indicação contrária nos desenhos de projeto, ou conforme solicitação da Fiscalização, sarrafos chanfrados com 1” deverão ser colocados  nos cantos das formas, de maneira a daí resultarem cantos chanfrados, com ângulos externos das superfícies de concreto destinadas a ficar permanentemente expostas. Os ângulos internos não necessitarão, em princípio, de chanfros, a menos que sejam eles indicados nos desenhos de projeto.

As formas deverão ser montadas de modo que todas as marcas horizontais sejam contínuas ao longo de toda a superfície. Caso as formas sejam revestidas de madeira compensada ou de painéis de madeira aparelhada, as juntas verticais deverão ser contínuas em toda a altura da superfície de concreto. As formas executadas no local com tábuas comuns deverão formar painéis quadrados, com as juntas alternadas. As formas deverão ser perfeitamente escoradas na sua devida posição.

Deverão ser feitas aberturas nas formas, onde for necessário, para facilitar a inspeção, limpeza e adensamento do concreto. Todas as aberturas temporárias a serem feitas no concreto, para fins construtivos, serão submetidas à prévia aprovação da Fiscalização.

10.3 - Formas para Superfícies Curvas

As formas para superfícies curvas deverão  ser construídas de maneira a ficarem precisamente com as curvaturas exigidas. As dimensões para superfícies de concreto serão dadas por seções nos desenhos. A Empreiteira deverá interpolar as seções intermediárias que se fizerem necessárias para o tipo de construção de forma a ser adotado, e deverá executar as formas de maneira que a curvatura seja contínua entre as seções. Onde for necessário, para atender ás exigências da curvatura, a forma de madeira deverá ser construída com réguas laminadas, cortadas de modo a serem obtidas superfícies de formas estanques e lisas. As formas deverão ser construídas de modo que as marcas das juntas na superfície do  concreto sigam, de madeira geral, a linha do fluxo da água. Após terem sido as formas construídas, todas as imperfeições de superfície deverão ser corrigidas, todos os pregos deverão ser escondidos; quaisquer asperezas e toda as arestas nas superfícies moldadas, causadas pelo encontro imperfeito dos painéis das formas, deverão ser revestidas para produzirem a curvatura exigida.

10.4 - Prendedores

Eventuais varetas metálicas usadas para fixação das formas deverão permanecer embutidas, terminando a não menos de 5 cm do lado de dentro das faces do concreto, salvo disposição contrária da Fiscalização.

Não serão permitidos tirantes de arame embutidos para manter as formas em paredes de concreto a serem sujeitas a pressão de água ou onde as superfícies do concreto através das quais se estenderiam os tirantes fiquem permanentemente expostas; nestas serão utilizados tirantes ocos a serem oportunamente preenchidos com concreto ou agarmassa, após a retirada das formas.

Tirantes de arame poderão ser usados para manter as formas em paredes de concreto, onde vá ser colocado aterro contra ambos os lados. Os tirantes de arame deverão ser cortados entre a superfície de concreto, após a remoção das formas.

10.5 - Limpeza e Untamento da Formas

Na ocasião em que o concreto for lançado nas formas, as superfícies destas últimas deverão estar isentas de incrustações de argamassa, calda de cimento ou outros materiais estranhos. Antes de ser lançado o concreto, as superfícies das formas deverão ser untadas com um óleo mineral destinado a impedir de maneira efetiva, a adesão e que não manche as superfícies do concreto. O óleo para formas de madeira deverá ser do tipo mineral parafínico puro, refinado e claro. No caso de formas de aços, deverá ser óleo do tipo mineral refinado, de composição conveniente para essa finalidade. Todo óleo para formas deverá ser aprovado pela Fiscalização. Após o untamento, deverá  ser removido qualquer óleo em excesso na superfícies das formas. A armadura da aço a ser embutida ou qualquer outra superfície que requeira aderência ao concreto deverá ser mantida isenta de óleo.

10.6 - Tolerâncias

Nas superfícies acabadas do concreto, os desvios aceitáveis de prumo ou de nível dos alinhamentos determinados, bem como dos perfis e das dimensões mostradas nos desenhos, são  definidos como “Tolerâncias”.

Quando não forem estabelecidas outras tolerâncias nos desenhos de projeto para qualquer estrutura individual à parte da mesma, os desvios admissíveis serão conforme a seguir descriminados:

a. Os alinhamentos de locação, eixos e medidas de perímetro podem ter as seguintes variações em relação ao estabelecido em planta:

em  5,0 m			1cm

em 10,0 m			2cm

A variação de dimensões em relação a uma estrutura individual não deverá exceder 2,5 cm em 20 m.

b. As Variações  do prumo em relação às indicadas, ou de superfícies curvas de todas as estruturas, incluídos os alinhamentos e superfícies das paredes, entalhes das juntas verticais e arestas visíveis, serão:

em   2,5 m			0,5 cm

em   5,0 m			1,0 cm

em 10,0 m			3,0 cm

Nas construções cobertas por aterros, as tolerâncias serão duas vezes maiores do que os valores acima.

c. Variação da elevação ou da inclinação indicada nos desenhos das lajes, vigas, soleiras, juntas horizontais e arestas visíveis:

em    2,5 m		          0,6 cm

em    7,5 m       ou mais        1,3 cm

Nas construções cobertas ou envolvidas por aterro, as tolerâncias serão duas vezes maiores do que os valores acima.

d. Variações na seções transversais das vigas e elementos semelhantes:

a menos			0,6 cm

a mais				1,0 cm

e. Variações na espessura de paredes, paredes de condutos e estruturas semelhantes:

a menos			0,5 cm

a mais				1,0 cm

Quaisquer anotações contidas nos desenhos de projeto, referentes a tolerâncias específicas mínimas ou máximas, relativas a qualquer dimensão, deverão ser consideradas como complementares das tolerâncias acima especificadas e prevalecerão sobre as mesmas.

A Fiscalização se reserva o direito de reduzir tais tolerâncias, caso elas prejudiquem a ação estrutural ou função operacional de uma estrutura.

A Empreiteira será inteiramente responsável pela montagem e manutenção das formas de concreto dentro dos limites de tolerância, de forma a assegurar a conclusão dos trabalhos dentro da tolerâncias aqui especificadas. O trabalho de concreto que vier a exceder os limites de tolerância aqui assinalados deverá ser corrigido ou removido, e substituído conforme o caso, a critério da Fiscalização.

10.7 - Escoramantos

Os escoramentos devem ser projetados de modo a assegurar uma perfeita estabilidade às formas, evitando deformações indesejáveis provocadas pelo peso do concreto lançado.

As escoras devem apoiar-se em locais que apresentem condições  de suporte adequados. No caso de estas condições não serem as ideais, devem ser previstos dispositivos de apoio que reduzam a carga transmitida ao solo pelas escoras a níveis compatíveis com a capacidade de suporte destes solos.

As dimensões dos pontaletes, sua distribuição ao longo das peças a serem escoradas e o modo como são montados devem obedecer às prescrições da norma NB-1.

Para facilitar a retirada dos escoramentos devem ser colocados dispositivos apropriados para permitir que esta operação se faça sem choques ao concreto.

10.8 - Desforma do Concreto

A desforma das estruturas deve ser feita nos prazos e da maneira indicada na norma NB-1, devendo a Empreiteira apresentar previamente para aprovação um plano de desforma. Este  plano  deve  ser  elaborado   de   modo a  que   não  ocorram nas estruturas esforços imprevistos devido a um inadequado planejamento dessa desforma.

Prazos de desforma menores que os estipulados na norma somente serão permitidos nas estruturas para as quais não se exija maior impermeabilidade e que não ficarão em contato com elementos agressivos. Esta permissão, contudo, somente será dada caso o concreto seja dosado para esta nova condição de desforma e haja um rigoroso acompanhamento tecnológico do comportamento da resistência do concreto, cabendo ao projetista estrutural fixar a tensão mínima de resistência para desforma. A desforma deve ser feita de maneira cuidadosa e sem choques para evitar danos ao concreto.

Após a desforma nenhum tratamento deve ser dado à superfície do concreto antes de a mesma se inspecionada quanto a defeitos de concretagem porventura existentes, tais como “ninhos de abelha”, falhas de concretagem e ausência de argamassa. Nesta inspeção deverá ser verificada a ocorrência de trincas ou fissuras provocadas por cura mal feita ou recalques de fundação. Estes defeitos deverão ser anotados para reparos posteriores.

11 - CURA DO CONCRETO

Todo concreto deverá ser curado, pelos prazos a seguir especificados, com água ou com membrana, ou outro método aprovado pela Fiscalização, que garanta a conservação da umidade interna do concreto, até que o processo de hidratação do cimento tenha sido inteiramente completado.

11.1 - Cura com Água

A cura com água deverá começar tão logo o concreto tenha endurecido suficientemente para impedir danos pelo umedecimento da superfície, devendo continuar durante pelo menos 7 dias ou até que o concreto seja coberto por outro concreto fresco ou por aterro.

O concreto deverá ser mantido úmido mediante a sua cobertura com material saturado de água, tal como areia ou aniagem úmida, ou por um sistema de tubos perfurados, borrificadores mecânicos ou por outro qualquer método aprovado, o qual deverá manter todas as superfícies a serem curadas contínua e não periodicamente molhadas. As formas em contato com o concreto novo deverão também ser mantidas úmidas, de forma a manter o concreto novo o mais fresco possível.

A água a ser empregada na cura deverá satisfazer às mesmas condições que a água no concreto.

A areia ou a aniagem não deverão ser mantidas umedecidas a ponto de permitirem que água se escoe pela paredes de concreto. Tanto a areia quanto a aniagem deverão ser removidas após o período determinado para a cura.

A inundação ou quantidade excessiva de água não deverá ser admitida na cura de pisos. Caso seja usado lençol de papel impermeável ou plástico à prova d’água, deverá o mesmo proporcionar uma cobertura efetiva, impermeável ao ar e ao vapor, de forma a impedir a perda de umidade do concreto por evaporação. Os bordos da cobertura deverão ser sobrepostos e vedados.

Caso o piso tenha que ficar sujeito a qualquer uso durante o período de cura, que possa de qualquer  forma romper ou danificar a cobertura, deverá esta ser protegida por uma camada adequada de areia ou de outro material que dê proteção satisfatória. Após a cura ter sido completada, deverão ser removidos a cobertura e todo o material estranho.

Grande reparos em paredes expostas deverão ser curados no mínimo por 4 dias, com aniagem molhada, mas sem que haja excesso de água capaz de manchar o acabamento de concreto.

Pequenos reparos e enchimentos de furos de barras de fixação em paredes expostas deverão ser curados durante pelo menos 4 dias, por meio de emprego de fita adesiva ou cobertura similar.

11.2 - Cura com Membrana Retentora

A cura com membrana deverá ser executada por meio da aplicação de um composto que forme uma membrana retentora de água sobre as superfícies de concreto. O composto de vedação deverá ter uma coloração clara e deverá ser aprovado pela Fiscalização.

As incrustações e saliências de argamassa nas superfícies designadas para receberem acabamento deverão ser removidas antes da aplicação do composto de vedação. O reparo de qualquer outra imperfeição na superfície não será executado após a aplicação do composto de vedação, até o mesmo se mostrar completamente seco ao toque.

Quando este for usado em superfícies de concreto não moldadas, sua aplicação deverá começar imediatamente após o acabamento. Quando o composto de vedação for usado em superfícies de concreto moldadas, estas deverão ser molhadas por meio de borrifo de água, imediatamente após a remoção das formas e deverão ser mantidas molhadas até que não mais absorvam umidade. O composto de vedação deverá ser aplicado tão logo a umidade superficial tenha desaparecido. Deverá ser tomado um cuidado especial para ser assegurada a total cobertura dos bordos, cantos e pontos ásperos das superfícies moldadas.

Cada reparo, após o seu término, deverá ser umedecido e revestido com composto de vedação aplicado de acordo com os métodos acima especificados.

O tráfego de veículos, bem como outra atividade da Empreiteira, deverá ser tal que evite a danificação da membrana do composto de vedação por um período mínimo de 28 dias. Quando, por motivo das operações de construção, for impossível evitar a passagem de veículos  sobre as superfícies revestidas com membrana de vedação, deverá esta ser protegida por uma cobertura de areia ou terra, com no mínimo 5 cm de espessura, ou por outro qualquer método aprovado. A cobertura de proteção não deverá ser colocada antes que a membrana esteja completamente seca.

Qualquer membrana que seja danificada, ou que se desprenda das superfícies do concreto dentro dos 28 dias de sua aplicação, deverá ser imediatamente reparada.

O método de aplicação e a quantidade de cobertura deverão ser de acordo com as instruções fornecidas pelo respectivo Fabricante, sujeitas à  aprovação da Fiscalização.

12 - ACABAMENTOS E REPAROS

Respeitadas as “Tolerâncias” anteriormente definidas, as superfícies do concreto poderão apresentar irregularidade que, a critério da Fiscalização, deverão ser reparadas para que fiquem dentro de limites permissíveis para as diversas classes de acabamento, conforme a seguir especificadas ou indicadas nos desenhos de projeto.

As irregularidades, de superfície podem ser classificadas como “abruptas” ou “graduais”. Desvios causados por deslocamentos ou nós frouxos nas formas, ou outros defeitos semelhantes, serão considerados como irregularidades abruptas e serão verificados por medição direta. Todas as outras irregularidades serão consideradas como graduais e serão verificados por meio de gabaritos.

12.1 - Classes de Acabamento

Diferentes classes de acabamento serão previstas para superfícies de concreto moldadas ou não pelas formas:

a.  Superfícies Moldadas

As superfícies moldadas pelas formas não terão, em princípio, necessidade de quaisquer tratamento, tais como apicoamento, jato de areia, esmerilhamento ou outros, a menos dos casos especificamente solicitados e exceção feita quanto ao reparo das imperfeições.

A não ser quando de outro modo especificado ou indicado nos desenhos, as classes de acabamento de superfícies moldadas são:

F1  - aplica-se a superfícies moldadas sobre ou contra as quais deva ser colocado material de reaterro ou concreto. Essas superfícies não requerem tratamento após a remoção das formas, exceto o reparo no concreto defeituoso ou o enchimento dos furos deixados pelos fixadores das formas. A correção de irregularidades superficiais será necessária apenas nas depressões que, ao serem medidas, excedam 3 cm;

F2 -  aplica-se a todas as superfícies moldadas não recobertas permanentemente por material de aterro ou concreto, e que não requeiram acabamentos mais esmerados. As irregularidades superficiais não deverão exceder 0,5 cm para o caso das irregularidades abruptas e 1,0 cm para graduais;

F3 - aplica-se a superfície moldadas, nas quais o alinhamento e a uniformidade da superfície são de maior importância do ponto de vista de eliminação dos efeitos destrutivos da ação da água, tais como as superfícies moldadas de Vertedouros, Tomadas d’Água, Pilares de Ponte etc.

O trabalho necessário para a obtenção desse acabamento deverá ser executado imediatamente após a remoção das formas. As irregularidades abruptas deverão ser imediata e inteiramente corrigidas.

b.  Superfícies não Moldadas

As superfícies não moldadas pelas formas serão geralmente as faces superiores, horizontais ou sub-horizontais de lajes, pisos, vigas, etc. Todas as superfícies internas ou externas deverão ser niveladas e acabadas com inclinação suficiente a garantir a drenagem, a menos que o emprego de outros materiais de acabamento sobrepostos sejam indicados nos desenhos ou determinados pela Fiscalização.

A não ser quando de outro modo especificado ou indicado nos desenhos, as seguintes classes de acabamento serão aplicadas, da forma seguinte:

F4  -  acabamento com régua. Aplica-se às superfícies não moldadas a serem recobertas com o material de aterro ou concreto, bem como às superfícies a serem posteriormente revestidas ou mais esmeradamente acabadas,conforme a seguir especificado. As operações de acabamento deverão consistir no nivelamento com aplicação de réguas o suficiente para produzirem uma superfície uniforme. As irregularidades superficiais não deverão exceder de 1 centímetro.

F5  -  acabamento com desempenadeira. Aplica-se às superfícies não moldadas, destinadas a permanecerem à vista e que não requeriam acabamento mais esmerado. É também o segundo estágio, após a F4, do acabamento F6, como a seguir especificado. O acabamento com desempenadeira poderá ser executado com equipamento manual ou acionado eletricamente, iniciado tão logo a superfície nivelada tenha endurecido suficientemente, devendo ser o mínimo necessário para produzir  uma superfície em que não apareçam marcas de réguas e com textura uniforme. No caso de ser posteriormente aplicado o acabamento F6  , o trabalho com desempenadeira deverá continuar até que uma pequena quantidade de argamassa sem excesso de água apareça na superfície, de forma a permitir um eficiente alisamento desta.

As irregularidades de superfície não deverão exceder 0,5 cm, no caso das irregularidades graduais e 0,25 cm para as abruptas. As juntas e as bordas deverão ser trabalhadas onde indicado nos desenhos ou  for determinado.

F6 -  acabamento a colher de pedreiro. Será aplicado às superfícies não moldadas, onde a uniformidade da superfície é da maior importância do ponto de vista de eliminação dos efeitos destrutivos ou ação da água e outras, conforme indicadas nos desenhos ou determinadas pela Fiscalização.

O acabamento com colher de pedreiro deverá ser iniciado quando a superfície acabada a desempenadeira tiver endurecido o bastante para ser evitada a remoção em excesso do material fino superficial. A aplicação da colher de aço deverá ser feita com firmeza, de forma a alisar a textura arenosa da superfície acabada a desempenadeira e a produzir uma superfície  uniformemente densa, livre de defeitos e de marcas de colher. Excetuados os casos onde diferentemente exigido, as irregularidades  superficiais  não  deverão  exceder de 0,5 cm. As irregularidades abruptas em todas as superfícies não moldadas deverão ser eliminadas.

12.2 - Reparos no Concreto

12.2.1 - Generalidades

Imediatamente após a remoção das formas, deverão ser efetuados reparos necessários para a correção de todas as imperfeições observadas ou medidas nas superfícies do concreto, para que sejam satisfeitos os requisitos especificados. Os reparos deverão ser completados dentro de 24 horas após a remoção das formas.

O concreto defeituoso deverá ser reparado cortando-se o material insatisfatório, substituindo-o por novo concreto. Todos os reparos em superfícies expostas ou hidráulicas deverão ser executados serrando-se com disco de diamante ou de carborundum ao redor da borda da área danificada, segundo linhas a prumo niveladas ou paralelas às das formas ou das estruturas. Os cortes a disco deverão ter profundidade mínima de 12 mm, e o concreto defeituoso restante deverá ser desbastado de modo a ser evitada fragmentação além das linhas de corte.

Os reparos em superfícies aparentes deverão ser executados de modo que não prejudiquem aspectos estéticos das estruturas. Assim, a coloração das áreas reparadas deverá ser aproximadamente igual à dos demais concretos da estrutura.

Os locais a serem reparados deverão ser completamente lavados com jatos de ar e água, para que sejam eliminados materiais soltos, devendo a superfície apresentar textura adequada a uma aderência efetiva.

Quando necessário, a ligação com o concreto anterior poderá ser obtida através do uso de resinas à base de “epoxi”, desde que aprovado pela CODEVASF.

12.2.2 - Reparos com Enchimento Seco

Este processo não deverá ser adotado em depressões relativamente rasas e profundidades menores que 3 cm, ou por detrás de uma malha considerável de armadura exposta, ou em furos que atravessem inteiramente a estrutura.

Os vazios, as cavidades decorrentes da remoção de tirantes, as fendas estreitas cortadas para reparos de rachaduras e os recessos de tubulações de injeção deverão ser preenchidos com argamassa seca. A CODEVASF, a seu critério, poderá alterar o tipo do material de preenchimento, bem como os locais de sua aplicação. As proporções exatas dos materiais componentes da mistura serão definidas pela CODEVASF.

12.2.3 - Reparos com Concreto

Este processo será utilizado quando a área de reparo tiver uma profundidade mínima de 10 cm ou quando o rompimento se prolongar inteiramente através de uma parede ou viga. A área mínima para esse tipo de reparo, em concreto-massa, deverá ser da ordem de 30 x 30 cm, e em concretos estruturais da ordem de 15 x 15 cm desde que sua profundidade ultrapasse a ferragem de reforço.

As barras da armadura não poderão ficar parcialmente embutidas no concreto anterior, devendo haver uma limpeza de no mínimo 2,5 cm ao redor de cada barra exposta.

O reparo com concreto somente poderá ser iniciado após a obtenção das condições adequadas de limpeza e quando a superfície estiver na condição de “saturada com superfície seca”.

12.2.4 - Reparos com Argamassa

O reparo com argamassa deverá ser adotado em áreas largas demais para o enchimento seco, e rasas demais para o reparo com concreto.

Todos os locais a serem reparados deverão ser rebaixados até uma profundidade mínima de 2,5 cm.

12.2.5 - Trincas ou Fissuras

O tratamento das trincas ou fissuras somente será necessário nas estruturas para as quais se exige maior impermeabilidade ou que ficarão em contato com elementos agressivos.

O tratamento de trinca ou fissura consistirá inicialmente em preceder-se a furos feitos com brocas ao longo da trinca, espaçados de 30 a 40 cm, e executados até uma profundidade de 5 a 6 cm.

A seguir, cobre-se toda a trinca com um material adesivo, tomando-se a precaução de deixar tubos em cada orifício, destinados a facilitar a injeção com material selante.

Caso seja necessário o restabelecimento da monoliticidade da peça no local da trinca, o material selante deve ser necessariamente rígido.

13 - EXECUÇÃO DAS JUNTAS

13.1 - Juntas de Projeto

As juntas de dilatação e contração deverão estar rigorosamente localizados nos pontos previstos no projeto. Estas juntas receberão material de características elásticas, que promovam a sua vedação sem prejuízo de sua capacidade de movimentação.

No caso de estruturas em contato com meio agressivo, estes materiais devem possuir alta durabilidade sob a ação de elementos agressivos presentes nos fluidos destes reservatórios, comprovada por ensaios significativos de curta duração ou por desempenho em obras análogas.

Às juntas submetidas a elevada pressão d’água deve ser aplicada a junta elástica de PVC, tipo “Fugenband”ou similar. A fixação deste material nas formas, antes da concretagem, deve ser feita por meio de grampos especiais e nunca através de pregos ou outro material que possa ocasionar perfurações no material. No caso da concretagem encerrar-se no local da junta, devem-se providenciar rasgos na formas, de modo a que a junta elástica de PVC possa atravessá-la. Deve-se evitar a prática de dobrar a extremidade da junta elástica que ficará embutida no concreto subsequente.

As borrachas de vedação, “Fugenband” ou similar, dispostas onde indicado, deverão ser fornecidas e colocadas pela Empreiteira, de acordo com os desenhos do projeto e o contido neste CADERNO DE ENCARGOS.

A Empreiteira deverá tomar todas as precauções para proteger as borrachas de vedação durante a execução dos trabalhos e deverá reparar ou repor qualquer delas que tenha sido danificada.

As borrachas de vedação deverão ser armazenadas em lugar fresco e protegidas dos raios diretos do sol e do contato com óleos ou graxas.

As borrachas de vedação deverão ser colocadas com aproximadamente a metade de sua largura embutida no concreto, em cada lado da junta. Cuidados especiais  deverão ser tomados durante a colocação e vibração do concreto em torno da borracha, de modo a garantir a perfeita aderência do concreto em todos os pontos ao longo da periferia da peça.

No caos de a junta, após se instalada, ficar exposta por um período de mais de um mês antes da data prevista para o lançamento do concreto que recobrirá completamente, deverá ser protegida contra os raios do sol.

13.1.1 - Emendas

As emendas das juntas de vedação deverão ser feitas por vulcanização em moldes metálicos ou utilizando-se luvas especiais, para emenda com adesivos apropriados, utilizando-se mão-de-obra especializada.

No caso de juntas de borracha a serem emendadas por vulcanização, as extremidades das peças a serem emendadas deverão ser biseladas em ângulos de 45º ou maior, de modo que estas extremidades possam ser pressionadas entre si quando o molde for fechado. As extremidades biseladas e as superfícies situadas na periferia da emenda a ser executada deverão ser lixadas cuidadosamente, de modo a produzir superfície rugosas limpas. Sobre as superfícies lixadas deverão ser aplicadas duas demãos de adesivo, que serão deixadas secar completamente. Uma peça de goma de borracha, própria para emenda por vulcanização, será então cortada, com as mesmas dimensões de superfície biselada e aplicada numa das extremidades a serem emendadas, as quais deverão então, ser colocadas exatamente na posição da emenda. A emenda preparada deverá então ser colocada no molde com a emenda no centro do mesmo, e o molde deverá ser apertado convenientemente de modo a prevenir deslocamentos durante o processo de vulcanização. O molde será então aquecido a 145º C durante 25 minutos.

Caso as emendas sejam feitas por luvas de conexão, as extremidades das borrachas deverão ser lixadas cuidadosamente e limpas de todas as impurezas antes da inserção na luva. A superfície interna da luva e as externas das borrachas de vedação a serem colocadas em contato deverão ser cuidadosamente recobertas por cimento próprio de ligação. Após as extremidades das borrachas de vedação terem sido inseridas na luva, a mesma deverá ser pressionada fortemente contra a borracha de vedação, em toda a sua periferia, para obter aderência em todos os pontos, assim sendo mantida até o endurecimento do cimento.

Cada emenda acabada, por vulcanização ou por luva, deverá resistir a um teste de dobramento de 180º em torno de um pino de 6m de diâmetro sem apresentar qualquer separação na emenda.

13.1.2 - Juntas de Construção Previstas

Antes do lançamento do concreto deve a Empreiteira elaborar o seu  plano de concretagem, que será submetido à aprovação da Fiscalização. As juntas de concretagem devem ser tratadas de modo assegurar um perfeita ligação do concreto no local da junta. Para tanto deve-se evitar que a concretagem termine em talude, colocando-se uma forma vertical com redentes e barras de aço para ligação. O diâmetro, comprimento e a quantidade destas barras deverão ser indicados no Projeto. A forma transversal da junta  deve ser perfeitamente estanque, principalmente nos locais de passagem de ligação. Especial cuidado deve ser dado ao adensamento do concreto nas proximidades da junta. Nas peças delgadas, as barras poderão ser as próprias barras da armadura principal.

O prosseguimento da concretagem será feito após a desforma do molde transversal da junta e tratamento da superfície do concreto. O tratamento das juntas estruturas que ficarão em contato com elementos agressivos, ou para as quais se exige impermeabilidade, deverá ser feito com o emprego de adesivos estruturais do tipo COLMAFIX ou similar, aplicados de acordo com as instruções dos fabricantes. A superfície do concreto deve estar perfeitamente limpa, eliminando-se o excesso de nata, os grãos soltos de agregados e argamassa não suficientemente firme. Antes da aplicação do adesivo, a superfície dever estar perfeitamente seca, sendo o adesivo colocado em película de espessura não superior a 1 mm. O  lançamento do novo concreto deve ser feito  em prazo inferior ao tempo de ação do adesivo, tomando-se a precaução de lançar próximo à junta um concreto mais seco, embora  ainda trabalhável. O adensamento próximo à junta dever ser feito com cuidado especial.

Nas demais estruturas, o tratamento das juntas poderá ser feito sem a colocação do adesivo estrutural, mantendo-se entretanto, os demais cuidados relativos à forma redente e barras de ligação.

A superfície da junta dever ser apicoada e limpa, removendo-se as saliências e todo o concreto solto ou defeituoso. Vinte quatro horas antes do lançamento do concreto a superfície da junta deve ser saturada, retirando-se, entretanto, toda a água que estiver empoçada. Caso o apicoamento conduza a uma superfície excessivamente rugosa na junta, deve-se, antes do lançamento do novo concreto, aplicar sobre esta junta uma camada de cerca de 2 cm de argamassa do mesmo traço do concreto a ser lançado. O novo concreto deve ser lançado imediatamente após aplicação da argamassa.

13.2 - Juntas de Construção não Previstas (Juntas Frias)

Quando houver a interrupção da concretagem antes  de ser atingido o local previsto para a junta de construção devem-se tomar as seguintes providências:

a) fazer com que a extremidade do concreto termine em rampa suave, 	  	  	  aproximidade de 4:1;

b) proteger esta superfície rampada do concreto da ação do sol e do vento enquanto  	  durar a paralisação da concretagem;

c) caso o reinício da concretagem se dê antes do início da pega, nenhuma providência   	  precisará ser tomada, prosseguindo normalmente os serviços;

d) caso o reinicio  da concretagem se dê  após  a  pega, caracterizando,  portanto, uma 	“junta fria” naquele ponto, a concretagem somente deverá prosseguir daquele ponto 	 após  decorrido  o  prazo  de  35 horas.  Durante  este  período  a  junta  deverá   ser 	 tratada,   iniciando-se,  a partir  de 12 horas  após  a interrupção  da concretagem, a 	 tarefa de remoção do concreto da extremidade rampada que se apresenta em estado 	 solto,  poroso ou  em desagregação. Esta remoção  deve prosseguir até encontrar-se 	 um  concreto  compacto  e  firme. A  superfície  exposta  deste  concreto  deve   ser 	 saturada 24 horas  antes do  reinício da  concretagem,  tomando-se a  precaução  de 	 eliminar  todas  as  poças  d’água  decorrentes desta  saturação. O concreto lançado 	 sobre a  junta  deverá  ter  um  maior  teor de  argamassa,  podendo-se adotar como 	 alternativa a colocação de uma camada de argamassa sobre  a junta, com espessura 	 máxima de 5 cm e  com características idênticas  à  da argamassa do concreto a ser 	 lançado;

e) caso a “junta fria” se dê em estruturas para as quais se exija maior     impermeabilidade, ou que ficará em contanto com elementos agressivos, o tratamento da junta deverá ser feito com adesivo estrutural. Neste caso, após a remoção do concreto de extremidade rampada, deve-se proceder à colocação de adesivo estrutural, adotando procedimento análogo ao indicado no item anterior.

14  -  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

14.1 - Concretos Diversos

Os concretos serão pagos pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos de concreto previsto na Planilha de Orçamentação de Obras.

A unidade de medida será o metro cúbico, e a avaliação dos volumes será feita obedecendo às dimensões estabelecidas em projeto. Serão deduzidos os volumes correspondentes às cavidades deixadas para fixação de peças e embutidos. O concreto de segunda (2a.) fase para fixação de embutidos será medido e pago em separado.

Os preços unitários deverão incluir, entre outros, os seguintes serviços e materiais:

- fornecimento, transporte, armazenamento e seleção de todos os materiais  	componentes do concreto, inclusive aditivos e água;

- produção, transporte, lançamento independente da densidade de armadura,   	adensamento, corte, cura e apicoamento;

- acabamentos e reparos;

- tratamento e proteção de juntas;

- controle tecnológico;

- e outros serviços necessários para a perfeita execução do concreto, conforme especificado.

14.2 - Formas

As formas pagas pelos preços unitários correspondentes aos diversos tipos relacionados na Planilha de Orçamentação de obras.

A unidade de medida é o metro quadrado de área de forma efetivamente realizada, cuja avaliação se fará pelas dimensões do projeto.

Compreende-se nos preços unitários o fornecimento e transporte de todos os materiais necessários, como madeira, chapas ou formas metálicas, pregos, espaçadores de aço providos de roscas e porcas, pastilhas de concreto, arame, material para o tratamento das formas, confecção, transporte, montagem e perfeito posicionamento de todas as peças das formas, inclusive escoramentos necessários, cimbramentos, desforma e demais serviços necessários para perfeita execução de trabalhos.

14.3 - Juntas de Projeto

A medição será feita por metro linear, quilograma, peça, etc., de acordo com os diversos tipos de juntas descritos na Planilha de Orçamentação de obras.

Em qualquer tipo de junta deverá estar incluso nos preços unitários o fornecimento, preparo, instalação, aplicação, alocação de equipamentos, ensaios, testes, reparos e todo e qualquer serviço necessário para a perfeita execução do trabalho.

TABELA VIII

TOLERÂNCIA DE CONSTRUÇÃO

NAS  ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (*)

| 1 - Variação de prumo, comparada com a linha de projeto: a. Nos alinhamentos e superfícies de pilares, muros e paredes, em arestas. b. No caso de estrias de juntas de controle externas, e de outros alinhamentos salientes. c. Em paredes ou pilares construídos com formas deslizantes, com relação a um ponto de referência na base da estrutura, incluindo os componentes de translação e rotação. | Em 3 m ...............................................6 mm Em 6 m .............................................12 mm Máxima para a altura total da estrutura (**) ................................25 mm Em até 6 m...........................................5 mm Máxima para a altura total da estrutura (**).................................10 mm Em 1,5 m de altura..............................3 mm Em 15m de altura .............................25 mm Máxima para a altura total da estrutura........................................75 mm |
| --- | --- |
| 2 - Variação no nível ou nos greides (indicados no desenhos) de soleiras, vergas externas e outros alinhamento salientes, comparados com os constantes dos documentos de projeto. | Em até 6 m .......................................10 mm Em 12 m ou mais ................ ............25 mm |
| 3 - Variação no tamanho e localização dos condutos embutidos e das aberturas em muros ou paredes. | ............................................................5 mm |
| 4 - Variação das dimensões de seções transversais de pilares, vigas, muros, paredes e espessura de lajes. Inclui pilares e paredes construídos com formas deslizantes. | Em até 3 m - para mais ......................................10 mm - para menos .....................................6 mm Em mais de 3 m - para mais .....................................12 mm - para menos...................................10 mm |
| 5 - Sapatas: a. Variação nas dimensões em planta. b. Excentricidade c. Redução na espessura | Enformadas: - para mais ...................................50 mm - para menos ................................12 mm Não enformada: - para mais ..........................................75 mm - para menos .......................................12 mm 2% da largura da sapata na direção do deslocamento, mas não acima de .............................± 50 mm .................................................................5% da espessura especificada. |

OBS.:  (*) Para partes específicas  das  estruturas  serão  observadas  as tolerâncias adicionais  indicadas  nos Desenhos de      Projeto. Os valores indicados aplicam-se somente a dimensões de concreto e locações.

(**)Válida  para  alturas  totais   inferiores   a  30 m.  Para   alturas  superiores   a  30 m,  as  tolerâncias deverão ser as indicadas nos Desenhos de Projeto.

TABELA IX

TOLERÂNCIAS DE CONSTRUÇÃO

NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - MASSA (*)

| 1 - Todas as estruturas: a. Variação no perfil linear traçado com base na posição estabelecida em planta b. Variações nas dimensões da cada componente da estrutura, baseadas nas posições estabelecidas | Em 6 m .............................................12 mm Em 12 m ou mais ..............................19 mm Em 25 m ou mais ..............................30 mm Em construção embutida, o dobro da quantidade acima. |
| --- | --- |
| 2 - a. Variação - com base no prumo, na inclinação especificada ou nas superfícies curvas - em todas as estruturas, inclusive as linhas e superfícies de colunas, muros, paredes, maciços, seções em arco, ranhuras das juntas verticais e arestas visíveis b. Variação - com base no nível ou greides indicados nos desenhos - em lajes, vigas, ranhuras na juntas horizontais e arestas visíveis | Em 3 m ..............................................12 mm Em 5 m ..............................................19 mm Em 12 m ou mais (**). ........................30 mm Em construções enterradas, as tolerâncias serão o dobro das acima Para juntas impermeáveis, ver o item (5) a seguir Em 3 m........... ....................................6 mm Em 10 m ou mais ...............................12 mm Em construções enterradas, as tolerâncias serão o dobro das acima |
| 3 - a. Variação nas dimensões das seções transversais de colunas, vigas, maciços, pilares e componentes semelhantes b. Variação na espessura de lajes, muros, paredes, seções em arco e componentes semelhantes | Para mais ...........................................12 mm Para menos .........................................6 mm Para mais ...........................................12 mm Para menos ..........................................6 mm |
| 4 - Bases de colunas, pilares, muros, paredes, maciços, espessuras de lajes e componentes semelhantes: a. Variações nas dimensões da seção transversal b. Deslocamento ou excentricidade c. Redução na espessura | Para mais ........................................50 mm Para menos......................................10 mm ± 2% na largura da base na direção do deslocamento, mas até o máximo de ..............................50 mm 5% da espessura especificada |
| 5 - a Variação - com base no prumo e no nível em soleiras, muros e paredes laterais das comportas - setor e juntas impermeáveis similares | Em 3 m de comprimento 3 mm Máximo para todo o comprimento......................................5 mm |

OBS.:    (*) Para partes específicas da estrutura serão observadas tolerâncias adicionais onde  indicado nos                   Desenhos de Projeto.

(**) Válida  para  alturas  totais inferiores  a  30 m.  Para alturas superiores  a  30 m,   as

tolerâncias deverão ser indicadas nos Desenhos  de  Projeto.

TABELA X

TOLERÂNCIA DE CONSTRUÇÃO EM GALERIAS

| 1 - Desvio do alinhamento e do greide estabelecido | ............................ ...........10 mm |
| --- | --- |
| 2 - Variação de espessura em qualquer ponto do revestimento | Para menos .......2 ½ % ou 5 mm (qualquer que seja o maior valor) Para mais .......... ...............5 mm ou 10mm (qualquer que seja o maior valor) |
| 3 - Variação das dimensões internas | ........................................± 1/2%. |