1-COMPOSIÇÃO

Os concretos para armar serão constituídos de cimento Portland, areia, brita e água de qualidade, rigorosamente de acordo com o especificado para materiais nas EME's respectivas.

2-DOSAGEM

2.1-Dosagem Experimental ou Racional

Deverá ser efetuada de acordo com as prescrições da NBR-6118 (NB-1/78), no seu item 8.3.1.1, que define as linhas básicas a serem adotadas, quando diz que a dosagem experimental poderá ser feita por qualquer método.

Isto posto a CODEVASF admitirá a utilização dos métodos INT do IPT e da ABCP; porém, qualquer que seja o método utilizado, deverão ser fornecidos todos os dados constantes no item 1.2.8 da NESE-05.

2.2-Dosagem não Experimental ou Empírica

A CODEVASF só admitirá a dosagem não experimental, feita no canteiro de obra, por processo rudimentar, para obras que julgar de pequeno vulto. Deverão, entretanto, ser satisfeitas as seguintes condições:

a)  a quantidade mínima de cimento será de 300 kg/m³ de concreto;

b) a porcentagem de agregado miúdo no volume total do agregado será fixada de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego, devendo estar entre 30% e 50%;

c) a quantidade de água será a mínima compatível  com a trabalhabilidade necessária.

3-TIPOS

Todos os tipos abaixo relacionados, deverão obedecer às condições de projeto. E no caso de dosagem empírica obedecerão também às recomendações contidas no item 2, retro, mais o adiante especificado.

3.1-Concreto CA.1.

fck = 22,0 MPa

3.2-Concreto CA.2.

fck = 20,0 MPa

3.3-Concreto CA.3.

fck = 18,0 MPa

3.4-Concreto CA.4.

fck = 15,0 MPa

3.5-Concreto CA.5.

fck = 13,5 MPa

3.6-Concreto CA.6.

fck = 11,0 MPa

3.7-Concreto CA.7.

fck = 9,0 MPa

4-MÉTODOS

No caso de se utilizar dosagem não experimental (empírica) a CODEVASF admitirá o emprego dos traços indicados pelo "Calculador Caldas Branco", do Engº Abílio de Azevedo  Caldas  Branco,  desde  que  satisfaçam  às condições contidas nos itens 1,2 e 3, retro.

Recomenda-se atenção especial quando do emprego da tabela citada, atentando para o fato que o traço escolhido deverá satisfazer tanto a resistência característica de concreto solicitada em projeto (fck), quanto a resistência do concreto rompido aos 28 dias (fck28).