1 - SERVIÇOS

Refere-se a presente especificação aos serviços necessários para o revestimento em geomembrana de Polietileno de Alta Densidade, PEAD, com 1 mm de espessura, texturizada nas duas faces.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MATERIAL

TEXTURIZADO NAS DUAS FACES                                     MÉTODO DE ENSAIO

ESPESSURA NOMINAL                              1  mm                          ASTM  D5994

ESPESSURA MÉDIA (MIN)                      0,9 mm                          ASTM  D5994

ELONGAÇÃO NO ESCOAMENTO            13%                             ASTM  D638

ELONGAÇÃO NA RUPTURA                   100%                             ASTM  D638

TENSÃO DE TRAÇÃO NO

ESCOAMENTO (MIN)                                17 N/mm                     ASTM D638

DENSIDADE                                                0,94 - 0,95                   ASTM D1505

RESISTÊNCIA AO PUNCIONAMENTO

(MIN)                                                             100 N                          ASTM D4833

RESISTÊNCIA AO RASGO (MIN)              125 N                          ASTM D1603

CONTEÚDO  DE NEGRO  DE  FUMO

(MIN)                                                              2%                              ASTM 1004

As faces texturizadas devem ser obtidas durante o processo de produção de modo a não ser possível suas remoções por absorção química de produtos ou por abrasão, o que pode ocorrer com produtos onde foram somente espargidas partículas sobre a superfície fundida de geomembrana para obtenção da textura.

3 - COLOCAÇÃO

A geomembrana Pead não precisa estar engastada na berma, como as demais mantas, basta estar presa na berma com 25 cm de transpasse e presa com grampos de ferro, que serão removidos após a concretagem do revestimento de concreto (com função mecânica) de 5 cm de espessura.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços referentes à colocação do geomembrana, de Polietileno de Alta Densidade - PEAD, serão medidas por metro quadrado, aplicada de acordo com o Projeto e recomendações técnicas do fabricante. O pagamento será efetuado, com base no preço unitário estabelecido na Planilha de Orçamentação de Obras e englobará todas os materiais, ferramentas, equipamentos e serviços necessários, tais como: fornecimento, transporte e aplicação da geomembrana, acabamento final etc.