1 - DEFINIÇÃO

1.1 - Sob esta designação genética serão entendidos determinados polímeros - os quais deverão satisfazer às NBR-7462 (MB-57), MB-383, NBR-6565 (MB-394), MB-407, NBR-6566 (MB-464),  MB-469 e NBR-7318 - compreendidos no grupo de produtos vulgarmente denominados borrachas sintéticas.

1.2 - As membranas de polímeros para impermeabilização satisfarão a EB-637.

1.3 - Os elastômeros de polímeros para impermeabilização satisfarão a EB-638.

2 - BUTYL

2.1 - Definição

2.1.1-Produto obtido pela copolimerização, a baixa temperatura, de insobutileno e um monômero insaturado, de modo que o polímero final tenha um grau de insaturação de 0,1 a 1,5%.

2.1.2-O butyl  em lençol, prevulcanizado, terá espessura mínima de 0,1mm e peso aproximado de 1,2 kg/mª, com as propriedades a seguir especificadas.

2.2 - Características

2.2.1-Peso específico: 1,2 g/cm³ ± 0,05.

2.2.2-Os ensaios para a determinação das características mecânicas serão realizados em 5 corpos de prova  - método da ASTM - retirados do lençol vulcanizado nas condições de fabricação. Como resultados do ensaio, será tomada mediana dos valores obtidos:

1:- Ensaios de tração, sem Envelhecimento.

1.1: - Carga de Rutura: 74 kg/cmª, mínimo.

1.2: - Alogamento à rutura: 400%, mínimo.

1.3: - Dureza "Shore-A": 60 ± 5.

2:- Ensaio de Tração, com Envelhecimento.

Ensaio realizado em estufa, a 100ºc, com circulação de ar e pelo período de 7 dias. Os valores obtidos deverão corresponder a 80% dos resultados anteriores - ensaios de tração, sem envelhecimento - para a Carga de Rutura  e o Alongamento à Rutura. A dureza "Shore A", será de ± 5.

3:- Ensaio de envelhecimento em Ozônio

Será realizado de acordo com o método ASTM-D-1149-60T- (38ºc, 100 partes de ozônio por cem milhões, em volume e corpo de prova retilíneo deformado a 20%).

O fendilhamento observado, com aumento de 7 vezes, deverá está de acordo com a seguinte tabela:

-  72 horas: ausência de fendilhamento.

-120 horas: idem, idem.

4:- Ensaio de Imersão em Água.

Será executado de acordo com o método ASTM-D-471.

- Variação de Peso, % máximo: 0,5.

3 - "HYPALON"

3.1 - Definição

3.1.1 - Copolímero de polietileno clorosulfonada.

3.1.2 - As soluções serão homogêneas e aptas  a serem aplicadas em filme úmido de 15 mils, por rolo.

3.1.3 - Conterão "Hypalon" combinado com pigmentos, antioxidantes, agentes de cura e solventes na composição estabelecida no "Boletim Walm", da E.I Du Pont de Nemours & Co. Inc.

3.1.4 - As soluções de "Hypalon" serão pigmentadas com dióxido de titânio, do tipo Rutilo e com maleato tribásico de chumbo.

3.1.5 - Na composição do "Hypalon" não será permitida a substituição do maleato tribásico de chumbo.

3.1.6 - A porcentagem de sólidos, por pêso, nas soluções de "Hypalon", será, no mínimo, de 30%.

3.2 - CARACTERÍSTICAS

3.2.1 - Resistência à tração - ASTM-D-412-51T, mínimo: 3,5 MPa (53 kgf/cmª).

3.2.2 - Alongamento à rutura - ASTM-D-412-51T, mínimo: 400%.

3.2.3 - Adesão ao concreto - ASTM-D-903-49, mínimo: 3,6 kg/cm.

3.2.4 - Resistência ao ozônio

1:-ASTM-D-1149-60T (70h, 38ºc, 100 partes de ozônio por cem milhões, em volume e corpo de prova retilíneo deformado, a 20%).

2:- Ausência de fendilhamento, observado sob aumento de 7 vezes.

3.2.5 - Ensaio de imersão em água

1:- ASTM-D-471-59T

2:- Variação de pêso, após 7 dias em água à temperatura de 25ºc, máximo.

4 - NEOPRENE

4.1 - Definição

4.1.1 - Policloropreno obtido pela polimerização do cloro preno em presença de catalizador apropriado.

4.1.2 - Na composição das soluções será empregado "Neoprene WMl" da "Du Pont".

4.1.3 - As soluções serão homogêneas - tanto na cor preta como na vermelha e aptas a serem aplicadas em filme úmido de 15 mils, por rolo.

4.1.4- Conterão "Neoprene W" ou "Neoprene WMl", combinados com pigmentos, resinas e solventes, na composição estabelecida no "Boletim WAJC", da E.I Du Pont de Nemours & Co. Inc.

4.1.5 - O pigmento empregado no neopreno de cor preta é o negro de fumo tipo ML e no neopreno de cor vermelha é o óxido de ferro.

4.1.6 - A percentagem de sólicos, por peso, nas soluções de "Neoprene W" ou "Neoprene WMl" será, no mínimo, de 35%.

4.2 - Características

4.2.1- Resistência à tração - ASTM-D-412-51T, mínimo: 11,0 MPa (110 kg/cmª).

4.2.2 - Alongamento à ruptura - ASTM-D-412-51T, mínimo: 400%.

4.2.3 - Adesão ao concreto - ASTM-D903-49, mínimo: 3,6 kg/cm.

4.2.4 - Resistência ao ozônio

1:- ASTM-D-1149-60T (70h, 38ºc, 100 partes de ozônio por cem milhões, em volume e corpo de prova retilíneo de formado a 20%).

2:- Ausência de fendilhamento, observado sob aumento de 7 vezes.

4.2.5 - Ensaio de imersão em água

1:- ASTM-D-471-59T.

2:- Variação de pêso, após 7 dias em água à temperatura de 25ºc: 5%, máximo.

5 - SILICONE

5.1 - Definição

Polisiloxana reativa com cargas inertes que dão ao elastômero as características desejadas e um agente de reticulação.

5.2 - Hidrófugos Superficiais

Os silicones, para emprego em hidrófugos superficiais, serão especificados na EME respectiva.

6 - THIOKOL

6.1 - Definições

Polímero líquido de polissufeto orgânico, apresentado sob a forma de 2 componentes: o componente básico e o acelerador.