1 - APRESENTAÇÃO

O poliestireno expandido apresenta-se sob a forma de placas ou de pérolas.

2 - TIPOS

Os tipos de poliestireno expandido são os seguintes:

2.1 - Tipo P

Tipo "Standard", facilmente inflamável, segundo a DIN 4102, Gr. B.1.

2.2 - Tipo F

Dificilmente inflamável segundo DIN 4102, Gr. B.1.

3 -PESO ESPECÍFICO APARENTE

3.1 - O poliestireno expandido, tipo P, apresenta-se com os seguintes pesos específicos aparentes:

3.1.1 - Tipo 1: 13 kg/m³

3.1.2 - Tipo 2: 16 kg/m³

3.1.3 - Tipo 3: 20 kg/m³

3.2 - A determinação será feita de acordo com a DIN 53.20.

4 - CONDUTIBILIDADE TÉRMICA

O coeficiente de condutibilidade térmica do poliestireno expandido está compreendido entre 0,0314 w/mk (0,027 kcal/h m ºC) e 0,0372  w/mk (0,032 kcal/h m ºC).

5 - AGREGADO LEVE

Sob a forma de pérolas, com peso específico entre 10 e 15 kg/m³, o poliestireno expandido constitui o Agregado leve para a execução de concreto da baixo peso específico - vide EME-12/10-E.

6 - CONCRETO PLÁSTICO

6.1 - O concreto plástico é uma mistura de cimento e pérolas de poliestireno.

6.2 - Trata-se de assunto referido na EME de mesclas.