1  - SERVIÇOS

Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a construção de barragens de alvenaria de pedra, conforme indicado nos projetos, neste CADERNO DE ENCARGOS, e/ou solicitação da Fiscalização.

A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

Deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável.

Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer aos requisitos prescritos nas EME’s 01/06 e 01/07 deste CADERNO DE ENCARGOS.

2  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos, baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou das ordens da Fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverão estar incluídos o fornecimento dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessários para perfeita execução do serviço.