1 - SERVIÇOS

Este serviço consiste na execução de todas as operações relativas à execução do reaterro necessário para as cavas de fundação das estruturas.

O próprio material procedente da escavação poderá ser    utilizado no reenchimento de cavas de fundação, sempre que se    encontre livre de raízes, materiais orgânicos, substancias putrecíveis, pedras ou torrões de tamanho máximo superior    a 10 cm.

Não sendo o material originário da escavação adequado    para o reaterro, a Fiscalização aprovará outros materiais    selecionados pela contratada para este fim.

O reaterro será compactado, ou não, sempre que necessário e/ ou a critério da Fiscalização, por meios mecânicos, com a utilização de equipamentos adequados.

Far-se-á, também, uso da compactação manual, sempre que o acesso se tornar difícil ao equipamento mecânico. Entretanto, em qualquer caso, procurar-se-á aplicar sempre pressões uniformemente distribuídas às estruturas.

O reaterro das estruturas deverá ser feito por camadas    horizontais sucessivas, de espessura tal que, depois de compactadas, não excedam a 10 cm. A compactação será manual ou    mecânica, até que seja obtida uma densidade relativa não inferior a 97% (noventa e sete por cento) da densidade aparente máxima seca, obtida no ensaio Proctor Normal.

Durante o reaterro, deverão ser comprovadas as densidades, a critério da Fiscalização. Entretanto, deverão ser realizados, no mínimo, quatro medições para cada jornada de oito horas ou uma para cada 100 m3 de reaterro.

O material utilizado nos reaterros não deverá conter restos de árvores, raízes e outros materiais impróprios. Salvo autorização explícita da Fiscalização, esse material não    deverá conter ainda pedras de mais de 10 cm de diâmetro máximo.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A unidade utilizada para medição do reaterro será o    metro cúbico, considerado o volume medido nas escavações mínimas necessárias à execução dos serviços, descontados os volumes    correspondentes às fundações.

A determinação dos volumes far-se-á utilizando o método    da Média de Áreas Extremas, entre estações de 20 m ou    as que exija a configuração do terreno.

A construção dos reaterros medidos como prescrito no item anterior, será paga à Empreiteira, pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Nos reaterros efetuados com material proveniente de jazidas a distancia de transporte, deve ser referida aos centros de gravidade da obra e jazida, enquadrando-a nas seguintes faixas:

- até            200m

- entre      201m e 1000    m

Quando a distância de transporte for superior a 1000 m, o transporte será pago conforme a NESI-16.

Nos preços unitários para o serviço de reaterro deverão estar incluídos, quando utilizado material de jazida, escavação do material, umedecimento, homogeinização, carga, transporte conforme as faixas descritas neste item, descarga, distribuição e compactação. Tal valor incluirá    também o fornecimento da água necessária para conseguir a umidade requerida para a construção do reaterro, bem como, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra e outros.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os reaterros que venham a ser necessários devido a imperícia da Empreiteira, ou que sejam devidos às escavações excessivas que a Empreiteira tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, caberá à Fiscalização a apreciação do justo número de metros cúbicos de reaterro que    seriam os suficientes, caso as escavações tivessem sido as    mínimas necessárias.