1 - VERNIZES E ESMALTE

1.1 -Os vernizes ou esmaltes de poliuretano são obtidos a partir da mistura de dois componentes, sendo um deles o "Desmodur" e o outro o "Desmophen".

1.2 - O  "Desmodur"  contém  grupos  reativos  de  isocianatos,  da  fórmula  NCO. O  "Desmophen"  é  um  poliester  que  possui  grupos  hidroxílicos excedentes, da fórmula OH.

1.3 - Ao misturar-se o "Desmodur" com o "Desmophen" principia a reação química  entre o grupo NCO e o grupo OH, que leva ao enlace estável do uretano.

1.4 - Variando as proporções da mistura "Desmodur/"Desmophen" e empregando tipos adequados de "Desmophen" é possível, com o mesmo tipo de "Desmodur" - designado também endurecedor - produzir películas de grande elasticidade ou, também, películas duras e tenazes.

2 - ESPUMA RÍGIDA

2.1 - Espuma resultante da reação de um poliester, aditivos com disocianatos e agentes de expansão, formando um produto homogêneo cujas células, orientadas no mesmo sentido, são unidades pela própria estrutura de suas paredes, devendo, por isso, ser considerada uma macromolécula e não um aglomerado de grânulos. A capilaridade é nula.

2.2 -  Coeficiente  de   condutibilidade   térmica  compreendida   entre  0,0151  w/mk (0,013 kcal/h m ºC ) e 0,0186 w/mk (0,016 kcal/h m ºC).

2.3 - Deverá apresentar as seguintes propriedades:

2.3.1 - Densidade aparente kg/m³ - mínimo: 45±2.

2.3.2 - Absorção de água em 24 h, em volume - máximo: 1%.

2.3.3 - Caráter químico: neutro não corrosivo.

2.3.4 - Resistência ao fogo: não combustível.

2.3.5 - Estabilidade dimensional: 7 dias a 70 ºC.

3 -  CALAFETADOR

3.1 - Calafetador de elasticidade permanente, à base depoliuretano.

3.2 - Aderência, sem uso de “primer”, em vidro, madeira e cerâmica.

3.3 - Aderência, com uso de”primer”, em concreto, alumínio, borracha, ferro e PVC.