1 - CARACTERIZAÇÃO

1.1-Basicamente as resinas epoxy ou etoxilínicas, reativas e termo-estáveis, são obtidas apartir da epicloridrina e do bisfenol A, por reação em meio alcalino, embora seja obtidas, também, a partir de substâncias polihidroxiladas, tais como resinas fenólicas e polióis alifáticos.

1.2 - Combinada com um agente de cura a resina epoxy torna-se dura e infusível.

2 - PROCESSOS DE SOLIDIFICAÇÃO

2.1 - Catalização

A catalização é o processo que se utiliza de produtos específicos, tais como sais metálicos, derivado de exinas etc.

2.2 - Policondensação

A  policondensação é o processo que se emprega óleos secantes e ácidos graxos e do qual resultam resinas epoxy ésteres, produtos de um só componente, semelhantes às resinas alquídicas.

2.2.1 - A resina epoxy esterificada apresenta as seguintes deficiências:

1:- Secagem lenta e em temperatura elevada (estufa).

2:- Baixa resistência química.

3:- Impermeabilidade duvidosa, em vista da baixa resistência à umidade.

2.2.2-As tintas de base de resinas epoxy esterificada não deverão ser empregadas na construção civil.

2.3 - Poliadição de Endurecedores

2.3.1 - Os são agentes de cura que reagem com a resina epoxy à temperatura ambiente.

2.3.2 - A denominação de catalizadores, para esses produtos, é tecnicamente errônea, ,mas o fato de ser largamente difundida, força o seu emprego pelas indústrias do ramo.

2.3.3 - Os quatro grupos básicos de endurecedores são os seguintes:

1:- Poliaminas ou aminoaminas.

2:- Aductos (poliaminas alifáticas com certa porcentagem de epoxy).

3:- Polisulfitos.

4:- Endurecedores especiais obtidos pela copolimerização dos elementos acima com outros copolímeros.

2.3.4 - Os endurecedores do grupo "especial" serão os mais recomendados para uso na construção civil.

3 - USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

O produto final, resultante da adição do endurecedor à resina epoxy, será empregado nas seguintes formas:

3.1 - Produtos Puros ou Incolores

Serão empregados com as seguintes finalidades:

3.1.1 - Colagem de concreto novo com concreto velho.

3.1.2 - Injeção em fissuras.

3.1.3 - Base para revestimentos.

3.1.4 - Revestimentos de alta resistência mecânica e química.

3.1.5 - Confecção de argamassa sintética.

3.2 - Produtos Encorpados ou Pastosos

3.2.1 -Obtidos pela adição de cargas inertes ao produto puro - resina mais endurecedor. A parte de carga não deverá ultrapassar  50% gravimétricos em relação ao pêso do produto final.

3.2.2 - Serão empregados com as seguintes finalidades:

1:- Colagem em geral.

2:- Emassamento.

3:- Reparos rápidos.

4:- Calafetação.

3.3 - Produtos Pigmentados

Estão divididos em dois grupos:

3.3.1 - Resinas Pigmentadas.

1:- Sem solventes voláteis.

2:- Pigmentos e cargas não deverão ultrapassar 30% gravimétricos em relação ao peso do produto final.

3.3.2 - Tintas Epoxy

1:- Compreende pigmentos e veículos.

2:- Os pigmentos abrangem os ativos e os inertes ou cargas.

3:- Os veículos compreendem a parte fixa - resina mais endurecedor - e a parte volátil.

4:- Nas tintas epoxy comuns as porcentagens são as seguintes:

4.1:- Pigmentos (ativos e cargas): 30%.

4.2:- Veículos (parte fixa): 30%.

4.:- Idem (parte volátil): 40%.

5:- Nas tintas epoxy especiais as porcentagens são as seguintes:

5.1:- Pigmentos (ativos e cargas): 25%.

5.2:- Veículos (partes fixa): 50%.

5.3:- Idem (parte volátil): 25%.

3.3.3 - Em regra geral, o uso dos produtos pigmentados será o seguinte:

1:- Resinas Pigmentadas

1.1:- Revertimentos de alta responsabilidade.

1.2:- Impermeabilização de reservatórios d'água e de lajes de cobertura, com emprego de produto contendo, no mínimo, 50% de resina epoxy (veículo ou parte fixa).

1.3:- Pavimentações.

:2 - Tintas Epory

2.1:- Pinturas em geral.

2.2:- Pinturas impermeáveis.