1- SERVIÇOS

Refere-se a presente especificação aos serviços necessários  para as construções em concreto, como indicados no  projeto ou segundo indicado pela Fiscalização.

O concreto empregado deverá ter resistência à compressão igual ou superior ao valor indicado para cada uma das partes da obra, de acordo com os projetos e/as especificações. A Empreiteira deverá conceder as facilidades necessárias, tanto nas centrais misturadoras como na obra, para obtenção das    amostras representativas a serem submetidas aos ensaios  específicos.

2 - MATERIAIS

2.1 - Armaduras

Conforme EME-01/01 e NBR-6118 item 7, e mais o  adiante especificado.

2.1.1 - As barras de aço não deverão apresentar níveis de oxidação que  comprometam    	       sua   resistência,  manchas  de  óleo,  argamassa  aderente  ou  qualquer  outra    	       substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.

2.1.2 - Antes e durante o lançamento do concreto  as plataformas de serviço (balancins,  andaimes, etc) deverão estar dispostas de  modo a não provocarem deslocamentos das armaduras.

2.1.3 - A armadura não poderá ficar em   contato direto com a forma, obedecendo-se para   isso,   a   distância   mínima  prevista   no  projeto,   bem   como   a  NBR-6118 (NB-1) em seu item 6.3.3.1.

1.  No  caso   de   recobrimento   superior   a   6 cm  -  distância  entre  forma  e ferro colocar-se-á  uma  armadura de  pele  complementar,  em rede, cujo cobrimento não deve ser inferior aos limites  retro mencionados.

2. Nos  casos de estruturas   resistentes ao fogo, o recobrimento deverá atender às    	      exigências da NBR-5627 (NB-503), além  das  especificadas neste item.

3. Nos  casos  de  estruturas  sujeitas   a  abrasão,  a altas  temperaturas,  a correntes 	     elétricas   ou  a  ambientes  fortemente  agressivos, deverão ser tomadas medidas 	     especiais  para   aumentar   a   proteção   da  armadura,  além    do   recobrimento 	     mínimo.

2.1.4 - Deverão ser adotadas precauções  para  evitar  oxidação excessiva  das barras de  	    espera. Antes do reinício  da concretagem elas deverão estar devidamente limpas.

2.1.5 - As diferentes partidas de ferro  deverão ser depositadas e   arrumadas  de acordo  com a bitola, em  lotes aproximadamente iguais, de acordo com a NBR-7480 (EB-3), separados uns dos outros, de modo a ser  estabelecida fácil correspondência  entre os lotes e as amostras   retiradas para ensaios.

2.1.6 - Caberá à Empreiteira comprovar através de certificado, emitido por laboratório idôneo, que o aço fornecido atende aos ensaios de tração e dobramento obedecendo, respectivamente, aos métodos brasileiros MB-4  e  MB-5.

2.1.7 - Quando a qualidade do aço for   inaceitável, o lote deverá ser  retirado da obra e a responsabilidade  de qualquer atraso, acarretado  pela recusa do lote de aço, será  atribuição única e exclusiva da Empreiteira.

2.1.8 - Todos os cortes e dobramentos deverão ser executados de acordo com a prática usual, utilizando métodos aprovados.

Não deverá ser executado dobramento de barras com auxílio de calor, a menos  que expressamente autorizado pela CODEVASF.

2.1.9 - As emendas das barras das armaduras devem ser feitas de acordo com as prescrições da norma NB-1. As emendas soldadas  devem ser feitas por processo de eficiência  garantida e rigorosamente controlado por ensaios de tração. As barras soldadas  devem suportar uma tensão de no mínimo 1,25 vezes a tensão limite de escoamento da barra não soldada de igual característica.

2.2 - Agregados.

Conforme EME-01/07, NBR-7211 (EB-4) e NBR-6118 (NB-1) item 8.1.2.

2.2.1 -Serão identificados por suas   características, cabendo ao laboratório a modificação da dosagem adiante referida (item  2.8) quando um novo material indicado tiver  características diferentes do agregado inicialmente empregado.

2.2.2 -Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, garfos,  peneiras,  especialmente construídos   deverão trazer, na parte externa, em  caracteres bem visíveis, o nome do material,  o numero de padiolas por saco de cimento  e  o traço respectivo.

2.2.3 - A dimensão máxima característica do  agregado deverá obedecer à NBR-6118    (NB-1)    item  8.1.2.3.

2.2.4 - No caso do uso de seixo rolado, a  Empreiteira ficará responsável pelo  fornecimento, lavagem, peneiramento e enquadramento nas faixas granulométricas.

2.3 - Água.

Conforme EME-01/08.

2.4 - Cimento.

Conforme EME-01/06 e NBR-6118 (NB-1) item  8.1.1, mais o adiante especificado.

2.4.1 - Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam à NBR-5736 (EB-758 )  e NBR 5737 (EB-903).

2.4.2- Não será conveniente, à critério  da  Fiscalização, em uma mesma  concretagem, a mistura de tipos   diferentes  de cimento, nem de marcas  diferentes ainda que do mesmo tipo.

2.4.3 - Não serão permitido o uso de traços  de meio saco ou fração. Os volumes  mínimos a misturar de cada vez  deverão corresponder a 1 (um) saco de cimento.

2.4.4 - O cimento será obrigatoriamente  medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume.

2.4.5 - A embalagem, armazenamento, inspeção, ensaios e critérios de rejeição  do         cimento, obedecerão à EME-01/06, item  3.

2.5 - Formas e Escoramentos.

2.5.1 - As formas  e  escoramentos  deverão  obedecer  aos  critérios  da NBR-7190 (NB-11) e/ou NB-14.

2.5.2 - O dimensionamento das formas deverá ser feito de modo a evitar possíveis         deformações devido a fatores  ambientais ou provocados pelo adensamento  do concreto fresco.

2.5.3 - Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas introduzido,  as formas deverão ser dotadas da contra-flecha  necessária.

2.5.4 - Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

2.5.5 - Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas  na         parte inferior da forma, para  facilitar a limpeza.

2.5.6 - As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a  absorção da água de amassamento do concreto.

2.5.7 - Os produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da forma antes da  colocação da armadura.

2.5.8 - O escoramento metálico ou de madeira sempre que oportuno, à critério da Fiscalização,   obedecerá   aos   seguintes   critérios,   estabelecidos   pela  NBR-6118 (NB-1).

A)-“O escoramento deverá ser  projetado de modo a não sofrer, sob a ação do peso próprio, do peso da  estrutura  e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da   obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.”

B)-“Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados  no  solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas  por este transmitidas.”

C)- Para escoramentos em madeira  deverá ser observado o seguinte:

C.1)- “Não se admitem   pontaletes  de madeira com diâmetro  do menor lado da seção   retangular, inferior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm  para madeiras moles.”

C.2)- “Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento  deverão ser contraventados,   salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem.”

C.3)- “O teor de umidade da  madeira, deverá ser compatível  com o tempo a decorrer   entre a execução das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. No caso de se prever que esse  tempo ultrapasse 2 meses,  a  madeira a ser empregada  deverá ter o teor de  umidade correspondente ao estado seco do ar.”

C.4)- “Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser   feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas,  os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e  normais  ao eixo comum. Deverão ser afixadas com  sobrejuntas em toda a volta  das emendas.”

2.5.9  -  Será objeto de particular cuidado a execução das formas de superfícies curvas.

2.5.10 - As formas curvas serão apoiadas sobre cambotas de madeira,  pré-fabricadas. A Empreiteira,  para esse fim, procederá a elaboração de desenhos de detalhes dos escoramentos, submetendo-os, oportunamente, a exame e  autenticação da Fiscalização.

2.5.11 - Os escoramentos das formas curvas, deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo,  desse modo, qualquer movimento das formas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego de escoramentos metálicos.

2.5.12 - Nas formas utilizadas em concreto para  superfícies expostas, poderá ser  utilizado madeira compensada, chapas de aço, tábuas revestidas com lâminas de compensado ou melamínicas.

2.5.13 - Os tirantes metálicos embutidos, usados para prender as formas, deverão  permanecer a não menos do que cinco (5) centímetros para dentro das superfícies do  concreto. Os vazios dos tirantes deverão ser enchidos com concreto ou argamassa. Os esticadores embutidos nas   extremidades dos tirantes deverão ser tais que, a sua remoção deixe furos de forma regular. Os furos nas faces permanentemente expostas ao ar ou a água, deverão ser enchidos com argamassa seca.

Não será permitido o uso de tirantes de arame embutidos, para prender as  formas em paredes de concreto sujeitas à pressão d’água ou onde as superfícies de concreto através das quais os   tirantes se estendam, venham a ser expostas permanentemente. Estes tirantes poderão ser usados onde deva ser feito aterro contra ambos os lados das paredes. Os tirantes deverão ser cortados rentes à superfície do concreto, depois de removidas  as formas.

2.6 - Aditivos.

Conforme EME-01/03, mais o adiante especificado.

2.6.1 - Aditivos com finalidade de modificação das condições de pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto, só poderão ser usados indicados no projeto ou após consentimento da Fiscalização.

2.6.2 - Só poderão ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo.

2.6.3- A porcentagem de aditivo no concreto será feita de acordo com as  recomendações do fabricante e/ou  laboratório credenciado  pela  CODEVASF.

2.6.4 - Os aditivos aprovados pela Fiscalização deverão conter indicações precisas de marca, procedência, composição, não se admitindo emprego indiscriminado, mesmo que tenham iguais efeitos.

O emprego de cada aditivo,   mesmo os de idêntica ação, exigirá  aprovação em separado. A autorização  de utilização de determinado aditivo será dada por marca e por  quantidade em relação ao traço e  para cada emprego.

2.7 - Equipamentos.

2.7.1- A Empreiteira deverá manter permanentemente na obra, o equipamento         indispensável para execução do concreto.

2.7.2 - Poderão ser empregados  vibradores de imersão, vibradores de forma ou réguas vibratórias, de acordo com a  natureza dos serviços a serem executados e desde que satisfaçam à condição de perfeito adensamento do concreto.

2.7.3   A capacidade mínima da betoneira será a correspondente a 1 (um) traço com consumo mínimo de um saco de cimento.

2.7.4 - Serão permitidos todos os tipos de betoneiras, desde que produzam concretos uniformes e sem segregação dos materiais.

2.8   Dosagem.

Conforme EME 12/10-D e o adiante especificado.

2.8.1-  O estabelecimento do traço do  concreto será função da dosagem experimental             (racional), na forma preconizada na NBR-6118 (NB-1) item 8.3.1, de  maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis,  um concreto que satisfaça às exigências  do projeto a que se destina (fck).

2.8.2  Todas as dosagens de concreto deverão ser caracterizadas pelos seguintes elementos:

1. Resistência característica aos 28  dias - (fc28)

2. Dimensão máxima característica (diâmetro máximo) do agregado em função      das dimensões das peças a serem   concretadas; conforme item 8.1.2.3  da NBR-6118 (NB-1).

3. Consistência (medida através de “SLUMP-TEST”), de acordo com o  método 	NBR-7223 (NB-256).

4. Composição granulométrica dos  agregados.

5. Fator água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejadas.

6. Controle de qualidade a que será submetido o concreto.

7. Adensamento a que será submetido o concreto.

8. Índices físicos dos agregados  (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e umidade).

2.9 - Resistência Característica do Concreto.

A fixação da resistência característica do concreto (fck), e aquela estabelecida no projeto.

2.10 - Controle Tecnológico.

O controle tecnológico abrangerá as verificações da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da  resistência mecânica, tudo de conformidade   com o item 8.4 da NBR-6118 (NB-1).

2.11 - Controle da Resistência do Concreto.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resistência do concreto  obedecerá rigorosamente ao  disposto  no  item  15.1.1  da  NBR-6118 (NB-1), NESI-18, 19, 20 e o   adiante especificado.

2.11.1 - Será retirado no mínimo de 1 (uma) série para cada 25 m3 de  concreto             aplicado. Cada série deverá  ser  constituída de 3 corpos de prova NBR-6118 item 15.1.1.2 (NB-1).

2.11.2 -Quando houver modificações  dos materiais será necessário  efetuar  nova dosagem e respectivos ensaios.

2.11.3 - Além das prescrições precedentes,  será observado o cuidado de  moldagem de corpos de prova de cada elemento representativo da estrutura, à razão mínima de 2 séries  nas  fundações,  4 séries  em  cada  teto   com  as  respectivas vigas e 2 séries nas extremidades dos pilares de cada pavimento, ou a critério  da  Fiscalização.

2.11.4 - Cuidados iguais aos precedentes serão adotados em relação a quaisquer   elementos  estruturais não incluídos nos  acima  referidos.

2.11.5 -   Quando houver dúvidas sobre a resistência do concreto da estrutura, serão  efetuados ensaios não destrutivos, NESI-20. Em   obras importantes e/ou  naquelas em que houver dúvidas sobre o  resultado dos ensaios não destrutivos,  serão também ensaiados corpos de prova extraídos da estrutura, conforme NESI-l9.

3  - EXECUÇÃO

3.1- A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 	 Empreiteira por  sua  resistência, estabilidade, durabilidade e  perfeito acabamento.

3.2 -Transporte do Concreto.

3.2.1- O transporte do concreto deverá ser efetuado de   maneira que não haja segregação ou desagregação de seus componentes nem perda sensível de qualquer deles por  vazamento ou evaporação.

3.2.2-  Poderão ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ao         ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, jericas, pás mecânicas ou outros. Em  hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça.

3.2.3-  No bombeamento de concreto, deverá existir um dispositivo especial na saída do tubo para evitar a segregação. O diâmetro interno do tubo deverá ser, no mínimo,  três vezes o diâmetro máximo do agregado, quando utilizado brita e 2,5 vezes o  diâmetro no caso de seixo rolado.

3.2.4- O transporte do concreto não deve exceder ao tempo máximo   permitido para seu lançamento, conforme  item  3.3.5 adiante especificado.

3.2.5-  Sempre que possível deve ser escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas fôrmas.

3.2.6-  Não sendo possível o lançamento  direto, deverão ser adotadas   precauções para manuseio do concreto  em  depósitos intermediários.

3.2.7-  O transporte a longas distancias só será admitido em veículos especiais dotados de movimento capaz de   manter uniforme o concreto misturado.

3.2.8 - No caso de utilização de carrinhos ou padiolas, buscar-se-á condições de percurso suaves, tais como  rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

3.2.9 - Quando os aclives a vencer forem muito grandes caso de dois ou  mais andares - recorrer-se-á ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).

3.3 - Lançamento.

Conforme item 13.2 da NBR-6118 (NB-1), mais  o adiante especificado.

3.3.1 - Competirá à Empreiteira informar, com oportuna antecedência, à  Fiscalização e ao laboratório encarregado do controle tecnológico,  dia  e hora do início das operações de concretagem, do tempo previsto  para sua execução e dos elementos a  serem concretados.

3.3.2 - Os processos de lançamento do   concreto deverão ser determinados de acordo com a natureza da obra,  cabendo à Fiscalização modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais.

3.3.3 - Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregação em quedas livres  maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas.

No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

3.3.4 - Nas peças com altura superior a 2 metros, com concentração de ferragem e  de         difícil lançamento, além dos cuidados do item anterior  deverá ser colocada no  fundo da fôrma uma camada de argamassa  com 5 a 10 cm de espessura, feita  com o mesmo traço do concreto que vai ser  utilizado, evitando-se com isto a  formação de "ninhos de pedra.”

3.3.5 - O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora.

3.3.6 - Quando do uso de aditivos retardadores ou aceleradores de pega o prazo para         lançamento poderá ser aumentado ou  diminuído em função das características do aditivo, à critério da Fiscalização.

3.3.7 - Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega.

3.3.8 - Não será permitido o uso do concreto  remisturado.

3.3.9 - Nos lugares sujeitos à penetração de água, deverão ser adotadas providências         para que o concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser lavado pela água de infiltração.

3.3.10 -A concretagem deverá seguir rigorosamente um programa de lançamento preestabelecido para o Projeto - vide item 13.2.4 da NBR-6118 (NB-1).

3.3.11 - Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento  da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem.

3.4 - Adensamento.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2. 2, mais o adiante especificado.

3.4.1 - O adensamento manual, só será permitido em casos excepcionais e com  a  aprovação da Fiscalização.

3.4 .2 - O adensamento deverá ser cuidadoso,  de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

3.4.3 -  Serão adotadas devidas precauções  para evitar vibração de armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificultar a aderência  com o concreto.

3.4.4 - Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente.  A vibração será apenas a suficiente para que apareçam bolhas de  ar  e uma fina película de água na superfície do concreto.

3.4 .5 - A vibração deverá ser feita a uma profundidade não superior ao comprimento da agulha do vibrador.

3.4.6 - As camadas a serem vibradas, preferencialmente, terão espessura  equivalente a 3/4 do comprimento da agulha.

3.4.7 - As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador serão da ordem de  6 a 10 vezes o diâmetro da agulha (  aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação).

3.4.8 - Será aconselhável a vibração por períodos curtos em pontos próximos, ao   invés de períodos longos num único ponto ou  em pontos distantes.

3.4.9 - A vibração próxima às fôrmas (menos  de 100 mm), deverá ser evitada no caso de se utilizar vibrador de imersão.

3.4.10 - Colocar-se-á a agulha na posição vertical, ou quando impossível, incliná-la até um ângulo máximo de 45°.

3.4.11- Introduzir-se-á a agulha na massa de  concreto, retirando-a lentamente para evitar  formação de buracos que se enchem de  pasta.

3.4.12 -Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha atinja a camada subjacente  para assegurar a ligação duas a duas.

3.4.13 - Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, etc), à critério da Fiscalização.

3.5 - Juntas de Concretagem.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 13.2.3, mais o  adiante  especificado.

3.5.1 - Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em         qualquer caso, a junta então formada, denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do início da pega  do concreto já lançado.

3.5.2 - Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de cisalhamento.

3.5.3- As juntas deverão ser localizadas onde forem menores os esforços de         cisalhamento.

3.5.4- Quando não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão,         preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição  será assegurada através de fôrma de madeira, devidamente fixada.

3.5.5- A concretagem das vigas deverá atingir o terço médio do vão, não sendo         permitidas juntas próximas aos  apoios.

3.5.6- As juntas verticais apresentam  vantagens pela facilidade de  compactação, pois é possível fazer-se   fôrmas de sarrafos verticais que   permitam a passagem dos ferros de armação e não do concreto, evitando a formação da nata de cimento na   superfície, que se verifica em juntas inclinadas.

3.5.7- Na ocorrência de juntas em lajes, a  concretagem deverá atingir o  terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à  armadura principal.

3.5.8- Em lajes nervuradas as juntas deverão situar-se paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.

3.5.9- As juntas deverão permitir uma  perfeita aderência entre o concreto já  endurecido e o que vai ser lançado.

3.5.10- Para assegurar-se a condição do item precedente, deverão, a superfície das juntas receber tratamento com escova de aço, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formação de redentes, ranhuras ou saliências.

3.5.11- Tal procedimento deverá ser efetuado após o início da pega e quando a peça     apresentar resistência compatível com o trabalho a ser executado.

3.5.12- Quando da retomada da concretagem, a  superfície da junta concretada anteriormente deverá ser preparada da seguinte  forma:

1. Limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais à aderência, obtida com o mesmo tratamento citado  no item 3.5.10, retro.

2. Saturação com jatos de água,  deixando a superfície com aparência de “saturado superfície seca”, conseguida com a remoção do excesso de  água superficial.

3.5.13- Especial cuidado deverá ser dado ao adensamento junto à interface entre o concreto já endurecido e o recém lançado, a  fim de se garantir a perfeita  ligação das partes.

3.5.14- No lançamento de concreto novo sobre superfície antiga poderá ser exigido, a          critério da Fiscalização, o emprego de adesivos estruturais, conforme EME-01/02.

3.6 - Cura do Concreto.

Conforme NBR-6118 (NB-1) item 14.1, mais o adiante especificado.

3.6.1- Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão logo termine a pega.

3.6.2- O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega, deverá continuar  por período mínimo de 7 dias.

3.6.3- Quando no processo de cura for utilizada uma camada de pó de serragem, de areia ou qualquer  outro material adequado, mantida  permanentemente molhada, esta camada deverá ter, no mínimo 5 cm.

3.6.4-Quando for utilizado processo de  cura por aplicação de vapor d’água, a  temperatura deverá ser mantida entre 38°C e 66°C, por um  período de aproximadamente 72 horas.

3. 6.5 - A CODEVASF admite os seguintes  tipos de cura:

1. Molhagem contínua das  superfícies expostas do concreto;

2. Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

3. Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas  saturadas;

4. Lonas plásticas ou papeis betumados impermeáveis,  mantidos  sobre superfícies expostas, devendo entretanto ser de cor clara para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica;

5. Películas de cura química, tipo Antisol da Sika-Produtos Químicos para Construção, ou similar, ouvida previamente a Fiscalização.

3.7 - Desmoldagem de Formas e Escoramentos.

3.7.1 - A retirada das fôrmas deverá obedecer a NBR-6118 (NB-1) item 14.2.1 , devendo-se atentar para os prazos recomendados:

- Faces laterais : 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias;

- Faces inferiores sem pontaletes :  21 dias.

3.7.2 - A retirada do escoramento de tetos  serão feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas  diferenciais.

3.8 - Inspeção de Concreto.

3.8.1 - Após a retirada das fôrmas, o elemento  concretado será exibido à Fiscalização para exame.

3.8.2 - Somente após este controle, e à  critério da Fiscalização, poderá a Empreiteira proceder à reparação de eventuais lesões,  (vazios e demais imperfeições) e a   remoção das rugosidades, estas no caso de concreto aparente, a fim de que as  superfícies internas e externas venham a se apresentar perfeitamente lisas.

3.8.3   Em caso da não aceitação por parte da Fiscalização, do elemento concretado,   a         Empreiteira se obriga a demolí-lo  imediatamente, procedendo a sua reconstrução, sem ônus para a CODEVASF, tantas vezes quantas sejam necessárias até aceitação final.

3.8.4 - As imperfeições citadas no item 3.8.2,  retro, serão corrigidas da seguinte   forma:

1. Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma     superfície áspera e limpa;

2. Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, usando adesivo estrutural à base de resina epoxy. No caso de incorreções grandes, substituir-se-á a argamassa  por concreto no traço 1:2:2;

3. Quando houver umidade e/ou   infiltração de água, o adesivo  estrutural deverá ser substituído por  impermeabilizante de pega  rápida, devendo tal produto ser submetido à apreciação da CODEVASF, antes de sua utilização.

3.8.5 - A Fiscalização procederá, posteriormente a um segundo exame para efeito de aceitação.

3.8.6 - Fica claro e estabelecido que  os critérios de áspero, limpo, grande,  úmido e infiltração ficam à  critério da Fiscalização.

4 - TESTES

4.1 - Os testes obedecerão o disposto  no   item   2.l1 retro e NESI-18, 19 e 20.

4.2 - Os resultados de todos os testes exigidos  serão fornecidos em 2 vias, com parecer  conclusivo, pela Empreiteira à CODEVASF, que  devolverá  à  mesma uma das vias autenticadas e, se for o caso, acompanhada de comentários que  julgar oportuno tendo em vista o resultado dos testes.

4.3- A CODEVASF poderá exigir da Empreiteira, caso julgue necessário e independentemente da apresentação dos testes exigidos no item 2.11, retro, a realização   complementar   de   testes    não    destrutivos   mencionados   nas  NESI - 19  e  20.

4.4- A autenticação da CODEVASF não exime a responsabilidade da Empreiteira definida no item  3.1. retro.

4.5- Caso o resultado dos testes mencionados  no item 4.2 não seja aceitável, a Empreiteira arcará com todo o ônus que advenha dos mesmos  mencionados no item 4.3.

5 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

Para efeito de avaliação será computado o volume  medido pelas dimensões de projeto, para as quais se  tenha estipulado concreto de cada tipo e que tenham sido construídas totalmente de acordo com este CADERNO DE ENCARGOS, Especificações e o prescrito pela Fiscalização. A unidade utilizada na medição será o metro cúbico.

O concreto será pago à Empreiteira pelos preços unitários correspondentes  da Planilha de Orçamentação de Obras.  A Empreiteira deverá incluir nestes preços unitários o  custo do fornecimento de todos os materiais, o preparo,  transporte até o local de utilização, lançamento, adensamento, acabamento, e o controle tecnológico. Estes preços unitários não  contemplarão o fornecimento, a dobragem e a colocação do aço  de armação, nem as juntas elásticas, cujo pagamento será  feito  à parte.

As formas serão medidas pelas dimensões  de projeto e pagas pelos preços unitários correspondentes das Planilhas de Orçamentação de Obras. Nestes preços estão incluídos escoramentos necessários. Em casos especiais, previstos no projeto ou autorizados  pela Fiscalização, os escoramentos ou cimbramentos serão medidos em metro cúbico, cuja avaliação se farão pela superfície  escorada, multiplicada pela altura da estrutura escorada em  relação ao nível do terreno que serve de suporte para o referido escoramento.