1 - DEFINIÇÃO

Para  efeito  desta  EME, entende-se  por  elementos  intertravados  os  elementos pré-fabricados, de concreto, com as seguintes características:

1.1 -Formato que permita transmitir os esforços horizontais aos elementos vizinhos.

1.2 -Intertravamentos, pelas faces laterais, que possibilite absorver os esforços de torção.

2 - CARACTERÍSTICAS

2.1 - Os elementos intertravados serão pré-fabricados com concretos que apresente, aos 28 dias, uma tensão de rutura à compressão entre 45,0 MPa (450 kgf/cmª) 50,0 MPa (500 kgf/cmª).

2.2 - O agregado será selecionado e a compactação será obtida por prensa-vibratória.

2.3 - Os   elementos   intertravados   coloridos   serão   fabricados  com  a  adição  de pigmentos à toda massa de concreto ou, apenas, à camada superior.