1 - DEFINIÇÃO

1.1 - As   placas   de   vinil-amianto    serão    constituídas    por   liga    termoplástica, homogênea, composta de resina vinílica, fibras de amianto, plastificantes, cargas inertes e pigmentos, pertencendo à categoria dos ladrilhos semiflexíveis.

1.2 - A liga termoplástica deverá consistir, substâncialmente, de um ou de ambos os materiais seguintes:

1.2.1 - Polímero de cloreto de vinila.

1.2.2 - Copolímetro de cloreto de vinila

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme a NBR-7374 (EB-961), salientando-se:

2.1 - Cor e Acabamento

2.1.1 - As placas de vinil-amianto serão monocromáticas ou marmorizadas, de superfície lisa ou gravada.

2.1.2 - As     placas     de     vinil-amianto     monocromáticas     serão    coloridas uniformemente.

2.1.3 - As  placas  de  vinil-amianto  marmorizadas   serão  coloridas  de  maneira aleatória em toda sua espessura.

2.1.4 - As  placas   de  vinil-amianto  gravadas  em  baixo  ou  alto  relevo  devem atender aos mesmos limites e/ou tolerâncias das placas lisas.

2.2 - Limites de Tolerância

2.2.1 - As  características  técnicas  das  placas  serão comprovadas e controladas

por ensaios de laboratório.

2.2.2 - Espessura     estabilidade     cromática,      orotogonalidade,     estabilidade dimensional,    votabilidade,    empeno,   dureza,  flexibilidade,   impacto, resistência   a  agentes   químicos   e   flamabilidade,  deverão   atender   à NBR-7374 (eb-961).

2.2.3 - Com  respeito  à  flamabilidade,  as  placas de vini-amianto classificam-se

com auto-extintores.