### SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	GENERALIDADES

4.2	TIPOS DE FORMAS

4.3	PROJETO E EXECUÇÃO DAS FORMAS

4.4	MONTAGEM DAS FORMAS

4.5	LIMPEZA DA PEÇA E VEDAÇÃO DAS FORMAS

4.6	REMOÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação Técnica trata de formas para moldar peças de concreto, estabelecendo critérios, procedimentos e fixando normas a serem obedecidas no seu preparo, colocação e desforma.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Formas para Concreto: peças metálicas ou de madeira utilizadas para conter e moldar peças de concreto, nas dimensões e alinhamento definidos no Projeto.

2.	MATERIAIS

As formas poderão ser feitas de tábuas de madeira, em bruto ou aparelhadas; de madeira compensada, resinada ou plastificada; de madeira revestida de placas metálicas; de chapas de aço ou de ferro revestidas com chapa de resina fenólica.

A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de: nós fraturáveis, furos ou vazios deixados pelos nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenos.

Os escoramentos das formas deverão possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando submetidos às cargas previstas Deverão ser constituídos de madeira de boa qualidade ou metálicos

Caberá ao Construtor o fornecimento dos materiais destinados à execução das formas e dos escoramentos, bem como o projeto do sistema de formas a ser utilizado. Esse projeto deverá ser apresentado à Fiscalização para análise e aprovação.

A aprovação do projeto das formas pela Fiscalização não eximirá o Construtor da responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer.

3.	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para atender  aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Para a execução dos serviços especificados, normalmente são utilizados equipamentos manuais.

4.	EXECUÇÃO

4.1	GENERALIDADES

A execução das formas deverá obedecer às normas NBR-06118,  NBR-07190 e NBR-08800.

As formas deverão ser utilizadas, onde necessário, para conter e moldar o concreto nas dimensões e alinhamentos definidos no Projeto, devendo ter resistência adequada para suportar a pressão resultante do lançamento e adensamento do concreto e ser suficientemente estanques para evitar a perda de nata.

Os limites de tolerância e as irregularidades das superfícies, indicadas para o concreto, não deverão ser consideradas como limites de tolerância para a execução das formas. Aqueles limites foram previstos apenas para os desvios ocasionais nos alinhamentos ou irregularidades, que possam ocorrer, a despeito de todos os esforços para construir a manter as formas, de modo a obter-se uma superfície de concreto sem imperfeições.

As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes for possível, desde que os danos e os desgastes ocorridos nas concretagens anteriores não comprometam o acabamento das superfícies como especificado.

4.2	TIPOS DE FORMAS

As formas a serem utilizados deverão enquadrar-se nos tipos discriminados a seguir, de acordo  o material e com a fôrma da superfície:

- forma plana, de madeira comum;

- forma plana, de madeira compensada resinada;

- forma plana, de madeira compensada plastificada;

- forma curva de madeira compensada resinada;

- forma curva de madeira compensada plastificada;

- forma  plana metálica;

- forma curva metálica.

Quanto à utilização das formas pode-se assim classificá-las:

- forma com painéis fixos, em que se mantém os painéis da última camada e se montam outros painéis na camada seguinte;

- forma com painéis trepantes, em que se faz a desforma e se sobe com os painéis para a camada seguinte;

- forma com painéis temporariamente fixos, em que se retira a forma no tempo programado, para se dar acabamento na superfície do concreto;

- forma deslizante, em que os painéis, da primeira camada, deslizam em velocidade controlada, uniforme e contínua, moldando toda a superfície programada para esse tipo de forma.

As formas temporariamente fixas são usadas, com grande vantagem, desde inclinações de 15o, podendo ir até 45o. Para ângulos de inclinação superiores a 45o é mais vantajosa a utilização de formas fixas e, abaixo de 15o, deverão ser utilizadas formas deslizantes.

O Projeto definirá o tipo de forma a ser utilizado em cada parte das estruturas de concreto.

O Construtor poderá propor, à Fiscalização para análise e aprovação, outros tipos de formas, em substituição às

definidas nestas especificações.

4.3	PROJETO E EXECUÇÃO DAS FORMAS

O Construtor deverá definir o tipo de forma, seu material, seu sistema de montagem, amarração e desmontagem.

As formas devem ser projetadas de forma a atender às exigências do Projeto e ao Plano de Obra proposto pelo Construtor.

As quantidades de formas executadas deve levar em conta a reutilização prevista e o andamento das obras programado.

Os escoramentos para travamento da madeira, de uso geral na sustentação das formas, deverão ser constituídos de madeira de boa qualidade para não se deformarem quando submetidos à ação das cargas previstas. Esses escoramentos serão considerados como fazendo parte integrante das formas. Somente os cimbramentos (escoramentos verticais de madeira ou metálicos de obras elevadas), não farão parte integrante das formas tratadas nesta especificação.

4.4	MONTAGEM DAS FORMAS

Os painéis das formas serão examinados pela Fiscalização, antes da montagem, (preferencialmente após cada desmoldagem), para verificar seu estado de conservação e sua rigidez,  podendo exigir novas formas se julgar necessário.

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido do lance anterior em não menos que 3 cm e serão cuidadosamente vedadas e pressionadas contra a superfície do concreto pronto, da concretagem anterior, de modo a evitar vazamentos de nata durante a concretagem, ou a formação de irregularidades na junta ali formada.

Deverão ser usados, conforme necessário, parafusos adicionais ou tirantes para fixação das formas, visando mantê-las firmes contra o concreto endurecido do lance anterior.

Os tirantes de fixação das formas serão embutidos no concreto, afastados pelo menos 2 diâmetros de sua superfície e deverão ser construídos  de maneira que sua remoção possa ser efetuada sem provocar danos às superfícies enformadas. As reentrâncias resultantes de sua remoção serão preenchidas de acordo com o especificado.

O posicionamento das formas e seu revestimento interno serão tais que as marcas deixadas no concreto sejam contínuas em toda a superfície, tanto horizontal como verticalmente. Se as formas forem construídas de tábuas comuns, sem constituírem painéis, a união das mesmas deverá ser efetuada em ângulo reto, com as juntas verticais alternadas, colocadas somente nas posições que coincidem com as escoras verticais de suporte.

Onde e quando necessário, deverão ser previstas aberturas provisórias nas formas para permitir a inspeção, o lançamento e o adensamento do concreto, a critério da Fiscalização.

Por ocasião do lançamento do concreto as superfícies internas das formas deverão estar isentas de incrustações de argamassa, de nata, ou de outros materiais estranhos. Antes que o concreto seja lançado, estas superfícies serão untadas com óleo que impeça, efetivamente, a aderência e não manche as superfícies do concreto.

O óleo para as formas de madeira consistirá de óleo mineral parafinado, refinado e incolor e, para formas de aço (caso o Construtor proponha essa opção), de óleo de petróleo refinado ou adequadamente composto para esta finalidade, devendo ser aprovada, em ambos os casos, pela Fiscalização.

Após o untamento, o óleo em excesso nas superfícies das formas deverá ser removido.

4.5	LIMPEZA DA PEÇA E VEDAÇÃO DAS FORMAS

Durante o preparo da peça para concretagem acumulam-se na base da peça restos de, materiais que precisam ser removidos. A peça deve ser lavada com jato de água, removendo todos os detritos e, ao mesmo tempo saturando a superfície da junta.

Para efetuar a limpeza é usual abrirem-se janelas nas bases das formas para escoar a água de lavagem e todo o material a ser removido. A Fiscalização, antes de liberar a peça para concretagem inspecionará a peça e atentará para a limpeza e para o fechamento dessas janelas.

As formas que não tenham a superfície plastificada deverão ser saturadas com água, em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo a superfície úmida e não encharcada.

4.6	REMOÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

Deverão ser obedecidos os prazos recomendados pela norma NBR-06118, para a retirada das formas. Qualquer alteração nesses prazos deverá ser autorizado pela Fiscalização.

As formas das faces laterais das estruturas deverão ser retiradas tão logo o concreto tenha adquirido a maturidade suficiente para prevenir danos durante a retirada,. Caberá à Fiscalização estabelecer o momento  mais adequado para essa operação.

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser utilizadas, contra o concreto, na retirada das formas.

5.	CONTROLE

Os seguintes controles deverão ser efetuados na execução, montagem e remoção das formas:

- verificar se os painéis estão sendo executados conforme o projeto aprovado;

- verificar a montagem das formas, atentando para  as juntas entre os painéis, onde frestas ou dentes superiores a 3 mm devem ser eliminados;

- verificar as vedações no pé das formas, onde não se deve tolerar aberturas de mais de 3 mm;

- verificar o atracamento das formas, atentando para que o aço dos dispositivos de atracamento não contate com as armaduras;

- verificar o escoramento e o cimbramento, atentando para as ligações entre os elementos e para as cunhas de travamento e nivelamento;

- verificar a limpeza e o fechamento das janelas abertas para limpar a peça.

- sendo usados tirantes de aço perdidos, após a desforma atentar para que sejam cortados em suas extremidades em profundidades da ordem de 2 a 3 cm, em cujas cavidades, abertas para executar os cortes, dos tirantes, deverá ser aplicada argamassa de baixa plasticidade (dry pack);

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 090905 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO COM REUTILIZAÇÃO DE 8 VEZES | m² |
| --- | --- | --- |
| 090907 | FORMA PLANA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | m² |
| 090913 | FORMA CURVA EM COMP. RESINADO P/ ESTRUTURA | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forma instalada na estrutura de concreto,  conforme dimensões de Projeto.

Obs:

- serviços e equipamentos para transporte horizontal e vertical das formas, caso necessários, estarão dimensionados nas despesas indiretas da Obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto do sistema de formas das estruturas;

- preparo, colocação e posterior retirada de formas e respectivos escoramentos para travamentos das mesmas, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra, qualquer que seja o reaproveitamento previsto ou realizado;

- instalação e fornecimento de todos os materiais para fixação e espaçamento das formas (pregos, parafusos, tirantes perdidos, espaçadores, etc.), incluindo corte e aplicação e fornecimento de argamassa (dray pack) nos tirantes;

- aplicação de desmoldantes, incluindo fornecimento, posto obra;

- limpeza da peça de concreto com jato de água e saturação da forma não plastificada, incluindo o fornecimento de água;

- controle da qualidade dos serviços e dos materiais, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.