## SUMÁRIO

- REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO OU SAIBRO

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2.	MATERIAIS

1.3	EQUIPAMENTOS

1.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

2.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM BRITA OU PEDRISCO

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

2.5	CONTROLE

3.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO OU SAIBRO

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de revestimento primário de vias de tráfego, utilizando-se cascalho ou saibro

b) Definições: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Revestimento Primário com Cascalho ou Saibro: execução de revestimento com cascalho ou saibro sobre uma camada de solo estabilizado, capaz de oferecer superfície de rolamento de qualidade superior à do solo natural. O revestimento primário destina-se a: oferecer melhores condições de tráfego à via de terra ou proporcionar o estágio inicial de uma pavimentação.

1.2.	MATERIAIS

Os materiais considerados nesta Especificação para serem utilizados na execução dos serviços constituem-se em cascalho ou saibro, cujas características deverão ser definidas, a princípio, atendendidas às faixas definidas pelo DNER para bases estabilizadas granulometricamente, apresentar CBR  60% e expansão  0,5%.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos usualmente utilizados para a construção de um revestimento primário são os seguintes:

- motoniveladora pesada com escarificador;

- rolo compactador liso;

- carro tanque para distribuição de água;

- Trator de pneus com grade de disco.

1.4.	EXECUÇÃO

A via a ser revestida deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada, obedecendo às condições de alinhamento, greide e seção transversal especificadas no Projeto.

O revestimento deverá abranger a pista de rolamento e os acostamentos ( em estradas).

O material será depositado sobre a superfície a revestir em pilhas, ao longo da via. A motoniveladora fará o espalhamento do material solto, dando-lhe a conformação da seção transversal.

Após o espalhamento do material, este deverá ser umedecido ou aerado, procurando-se dar ao solo o respectivo teor ótimo de umidade.

A seguir o revestimento deverá ser compactado com compactadores mecânicos, em camadas de 10 cm , executando-se o nivelamento e abaulamento estabelecidos no Projeto.

A espessura acabada do revestimento será  de 7 cm, quando não determinada pelo Projeto.

  - CONTROLE

A depender do tipo de tráfego da via a ser pavimentada , o Projeto ou a Fiscalização, definirão o grau do controle dos serviços a serem executados.

Poderão ser feitos controles da granulometria e do teor de umidade do material utilizado, bem como da compactação do revestimento ( se for o caso) , a critério do Projeto ou da Fiscalização, conforme as especificações do DNER para execução de bases estabilizadas granulometricamente.

Deverá ser feito controle geométrico das cotas do greide e espessura do pavimento.

- REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM BRITA OU PEDRISCO

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de revestimento primário de vias de tráfego, utilizando-se brita ou pedrisco.

b) Definições: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Revestimento Primário com Brita ou Pedrisco: execução de revestimento com brita ou pedrisco sobre uma camada de solo estabilizado, capaz de oferecer superfície de rolamento de qualidade superior à do solo natural. O revestimento primário destina-se a: oferecer melhores condições de tráfego `a via de terra ou proporcionar o estágio inicial de uma pavimentação.

  - MATERIAIS

Os materiais considerados nesta Especificação para serem utilizados na execução dos serviços são pedras britadas, constituídas de partículas duras e duráveis de rochas ígneas ou metamórficas, sãs ou pouco alteradas.

2.3.	EQUIPAMENTOS

O espalhamento do material poderá ser feito com motoniveladora; a compactação será feita com compactadores mecânicos.

2.4.	EXECUÇÃO

A via a ser revestida deverá estar perfeitamente regularizada e consolidada, obedecendo às condições de alinhamento, greide e seção transversal especificadas no Projeto.

O revestimento deverá abranger a pista de rolamento e os acostamentos ( em estradas).

O material será depositado sobre a superfície a revestir em pilhas, ao longo da via. A motoniveladora fará o espalhamento do material solto, dando-lhe a conformação da seção transversal.

A seguir o revestimento deverá ser compactado (ou não, a critério do projeto ou da Fiscalização) com compactadores mecânicos, em camadas de 10 cm , executando-se o nivelamento e abaulamento estabelecidos no Projeto.

A espessura acabada do revestimento será  de 7 cm, quando não determinada pelo Projeto.

2.5	CONTROLE

A depender do tipo de tráfego da via a ser pavimentada , o Projeto ou a Fiscalização, definirão o grau do controle dos serviços a serem executados.

Poderão ser feitos controles da granulometria e do teor de umidade do material utilizado, bem como da compactação do revestimento ( se for o caso) , a critério do Projeto ou da Fiscalização, conforme as especificações do DNER para execução de bases estabilizadas granulometricamente.

Deverá ser feito controle geométrico das cotas do greide e espessura do pavimento.

A norma NBR 7174 – Pedra Britada, Pedrisco e Pó-de pedra para Base de Macadame Hidráulico, estabelece os procedimentos para a execução dos serviços aqui especificados

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180301 | REVEST. PRIMÁRIO COMPACTADO | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metros cúbicos (m³), de material espalhado na pista, conforme a seção transversal do Projeto.

Obs:

- serviços preliminares de regularização, eventualmente necessárias em vias já existentes, serão objeto de medição através de itens específicos do Caderno de Encargos;

- só serão considerados quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, com autorização da Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material, posto na obra;

- pulverização, umedecimento, ou secagem do material, em usina ou na pista;

- espalhamento do material, acabamento e limpeza;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

GULAMENTADOS